| Thortex Alpha Protective Primer – высокоэф-фективный грунт на водной основе, специально предназначенный для нанесения на системы цементных (на основе сульфата кальция) напольных стяжек. Грунт обычно наносится через 48 часов после укладки стяжки. Микропористая структура грунта позволяет стяжке продолжать свое естественное высыхание, защищая ее поверхность от доступа влаги. Thortex Alpha Protective Primer основан на специально разработанных диспергирующих в воде органических полимерах и растворимых в воде аминовых смолах, смешанных со специальной смесью пигментов и заполнителей, образуя безвредный для окружающей среды грунт с превосходной адгезией к поверхностям стяжек на основе сульфата кальция. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании процедуры правильного нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Приготовленный грунт Thortex Alpha Protective Primer наносится непосредственно на поверхность стяжки на основе сульфата кальция при минимальной подготовке поверхности. Если только после укладки стяжка загрязнилась, перед нанесением Thortex Alpha Protective Primer поверхность стяжки следует подвергнуть легкой пескоструйной очистке при помощи пескоструйной машины типа CTR. смешивание Thortex Alpha Protective Primer – двухкомпонентный материал и перед применением его составляющие требуется вместе тщательно перемешать механическим путем. Компоненты основы и активатора предварительно дозированы, поэтому следует использовать весь объем состава. Емкость с основой имеет достаточный объем для того, чтобы поместить в ней все содержимое активатора. Содержимое контейнера с основой на низких оборотах перемешайте в механическом лопастном миксере, чтобы полностью исключить любое самое незначительное разделение компонента. Продолжайте перемешивание на низких оборотах, пока постепенно не добавите все содержимое активатора в основу. Перемешивайте смесь по всей площади контейнера, полностью вовлекая всю смесь в процесс перемешивания, особенно у стенок контейнера. | После тщательного перемешивания основы и активатора, на 5 минут оставьте смесь, чтобы дать возможность попавшим в нее воздушным пузырькам, покинуть ее. После смешивания материал необходимо использовать в пределах 2 часов при температуре 20˚С. Нанесение Замешанный материал наносится на основу резиновой шваброй, тщательно втирая его в углы и стены, а затем сразу же поправить валиком. Чтобы получить хорошую адгезию, этот продукт НЕЛЬЗЯ наносить безвоздушным распылением. Нельзя наносить при температуре ниже 5˚С. Укрывистость Одна упаковка 2,5 л покрывает около 28 м2, а 20-литровая упаковка покроет примерно 224 м2. Рекомендуемые толщины пленки Влажной – 90мкм; Сухой – 40 мкм. ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
| --- | --- |
| ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Alpha Protective Primer можно безопасно использовать. Полная информация по охране труда прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по запросу. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 2,5 и 20 л. Информация, приведенная здесь, предназначена только для общего руководства и не может быть использована как нормативный документ. Данная информация достоверная, но мы не несем никакой ответственности за использование данного продукта или этой информации, так как оно выполняется без контроля компании. Пользователи должны экспериментально определить пригодность данного продукта для своих конкретных задач. Детальные спецификации предоставляются компанией по запросу. |  |
| ООО "РЕМТЕХ" г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06 Сайт: http://7640906.nm.ru/ Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77 |

# Text boxes

| Соотношения смешивания | Смешивается только вся упаковка |
| --- | --- |
| Внешний вид | Основа | Тиксотропная жидкость цвета морской волны |
|  | Активатор | Прозрачная янтарная жидкость |
| Твердый остаток по объему | 45% |
| Содержание летучих органических веществ | Нет |
| Срок годности | Не ограничен в заводской герметичной емкости при температуре хранения от 5˚С до 40˚С. БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА |
| Паро-проницаемость ASTM D1653 | 2,767х10-5 Перм.см |

Двухкомпонентный Эпоксидный Грунт                                                                   На Водной Основе

ALPHA PROTECTIVE Primer

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

технический ПАСПОРТ характеристика

# TXАРР/0503