| Thortex Cerami-Flex E.G. – эластичный поликерамический, не содержащий растворитель ремонтный состав с высокими эксплуатационными показателями, предназначенный для ремонта и восстановления покрытий оборудования, работающего в средах с жидкими потоками. Thortex Cerami-Flex E.G. основан на сложной смеси высокомолекулярных уретановых полимеров, смешанных с инертными пигментами и кварцами, реагирующими с изоцианатовой смолой, содержащей катализатор на основе амина. Такая система обладает оптимальной физической и механической прочностью. Thortex Cerami-Flex E.G. представляет собой эластичную высокоэффективную систему с уникальными защитными свойствами от ударов, воздействия вовлекаемых частиц, кавитационной и эрозийной коррозии, и идеален для восстановления покрытий гребных винтов, насадок впускных и выпускных отверстий, направляющих лопастей, трубных плит и т.д. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании процедуры правильного нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Всю пыль и загрязнения необходимо счистить, а затем обезжирить поверхность универсальным очистителем Thortex Universal Cleaner. После этого поверхности очистите абразивоструйным методом до степени не менее Sa2½ в соответствии с Британским Стандартом BS7079, Часть A1, 1989 г. или эквивалентным ему, используя абразив, обеспечивающий средний или грубый профиль. Оборудование, пропитанное солью, следует нагреть, чтобы вывести солевые загрязнения на поверхность, и затем очистить ее снова абразивоструйным методом. Эти операции необходимо повторить пока солевые загрязнения не перестанут проявляться. Всю оставшуюся абразивную пыль сдуйте с подготовленной поверхности. Поверхности, к которым не должен приклеиться материал Thortex Cerami-Flex, необходимо обработать разделяющим средством Thortex Release Agent. | СМЕШИВАНИЕ Thortex Cerami-Flex E.G. – это двухкомпонентный, не содержащий растворитель, материал, включающий компоненты основы и активатора, которые перед применением необходимо вместе смешать. Все содержимое банки с активатором добавьте в банку с основой и тщательно перемешайте. Или же отмерьте 3 объема основы и 1 объем активатора в чистую емкость и тщательно перемешайте. Приготовленный материал следует использовать в пределах 20 минут при температуре смешивания 20°C. Это время уменьшится при повышении температуры, и увеличиться при ее снижении. НАНЕСЕНИЕ Нанесение материала должно быть выполнено по возможности как можно скорее после завершения подготовки поверхности и обязательно в пределах 4 часов, в противном случае перед нанесением потребуется выполнить абразивоструйную очистку. Замешанный материал следует наносить шпателем, вдавливая его и следя за тем, чтобы не попал воздух в глубокие полости. После использования все оборудование немедленно промойте очистителем Thortex Universal Cleaner. Плотность 1200 кг/м3. Подробные рекомендации по работе с продуктом можно запросить в техническом центре. |
| --- | --- |

| ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Cerami-Flex E.G. можно безопасно использовать. При работе необходимо использовать защитные перчатки. Полная информация по охране труда либо прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по требованию. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 1 кг. Информация, приведенная здесь, предназначена только для общего руководства и не может быть использована как нормативный документ. Данная информация достоверная, но мы не несем никакой ответственности за использование данного продукта или этой информации, так как оно выполняется без контроля компании. Пользователи должны экспериментально определить пригодность данного продукта для своих конкретных задач. Детальные спецификации предоставляются компанией по запросу. |
| --- | --- |
| Соотношения смешивания | Основа | Активатор |  |  |
|  | 3 | 1 | По объему |  |
|  | 3 | 1 | По массе |  |
| Внешний вид | Основа | Светло серая тиксо-тропная жидкость |  |
|  | Активатор | Коричневая жидкость. |  |
| Высыхание и твердение |  |
| Время при 20˚С | Время использования | 20 минут |  |
|  | Сухой на ощупь | 2 часа |  |
|  | Образование твердой пленки | 4 часа |  |
|  | Полное отвердение | 7 дней |  |
| Твердый остаток по объему 100 % Содержание летучих органических веществ нет Срок Использовать в пределах 5 годности лет после приобретения. Хранить в заводской упаковке при температуре от 5˚С до 30˚С. Контакт с Отвечает FDA требованиям пищевыми CFR 21.175.300 для контакта продуктами с пищевыми продуктами. Отвечает требованиям USDA для случайного контакта с пищевыми продуктами. |  |

ООО "РЕМТЕХ"
г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06
Сайт:  http://7640906.nm.ru/
Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

технический ПАСПОРТ

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

# TX14/0802

Двухкомпонентный Полиуретановый Ремонтный Состав

CERAMI-FLEX E.G.

| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА |
| --- |
| Предел прочности при растяжении ASTM D412 | 200 кг/см2 |
| Сопротивление истиранию ASTM D4060 | потеря 0,08 мл за 1000 об., нагрузка 1 кг, круг CS 17 |
| Стойкость к коррозии ASTM В117 | Без изменений после 5000 ч. воздействия |
| Стойкость к ударам ASTM D256 | 20 Дж |
| Гибкость ASTM D522-4 | 30% |