| Thortex Cerami-Flex F.G. –гибкое поликерамическое, не содержащее растворитель ремонтное покрытие с высокими эксплуатационными показателями, предназначенное для восстановления покрытий оборудования, работающего в средах с жидкими потоками. Thortex Cerami-Flex F.G. основан на сложной смеси высокомолекулярных уретановых полимеров, смешанных с инертными пигментами и оксидами кремния, реагирующими с изоцианатовой смолой, содержащей катализатор на основе амина. Такая система обладает оптимальной физической и механической прочностью. Thortex Cerami-Flex F.G. представляет собой эластичную высокоэффективную систему с уникальными защитными свойствами от ударной, кавитационной и эрозийной коррозии, и идеален для восстановления покрытий гребных винтов, насадок впускных и выпускных отверстий, направляющих лопастей, трубных плит и т.д. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании правильной процедуры нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Всю пыль и загрязнения необходимо счистить, а затем обезжирить поверхность универсальным очистителем Thortex Universal Cleaner. После этого поверхности очистите абразивоструйным методом до степени не менее Sa2½ в соответствии с Британским Стандартом BS7079, Часть A1, 1989 г. или эквивалентным ему, используя абразив, обеспечивающий грубый профиль. Оборудование, пропитанное солью, следует нагреть, чтобы вывести солевые загрязнения на поверхность, и затем очистить ее снова абразивоструйным методом. Эти операции необходимо повторить до устранения всех солевых загрязнений. Всю оставшуюся абразивную пыль сдуйте с подготовленной поверхности. Поверхности, к которым не должен приклеиться материал Thortex Cerami-Flex, необходимо обработать разделяющим средством Thortex Release Agent. | СМЕШИВАНИЕ Thortex Cerami-Flex F.G. – это двухкомпонентный, не содержащий растворитель, материал, включающий компоненты основы и активатора, которые перед применением необходимо вместе смешать. Все содержимое банки с активатором добавьте в банку с основой и тщательно перемешайте, чтобы в полученном материале отсутствовали полосы. Или же отмерьте 3 объема основы и 1 объем активатора в чистую емкость и мешайте, пока полностью не исчезнут цветные полосы. Приготовленный материал следует использовать в пределах 25 минут при температуре смешивания 20°C. Это время уменьшится при повышении температуры, и увеличиться при ее снижении. НАНЕСЕНИЕ Нанесение материала должно быть выполнено по возможности как можно скорее после завершения подготовки поверхности и обязательно в пределах 4 часов, в противном случае перед нанесением потребуется выполнить абразивоструйную очистку. Замешанный материал следует наносить кистью, равномерно разглаживая его по подготовленной / отремонтированной поверхности. На участках, где необходимо наносить второй слой или где Thortex Cerami-Flex F.G. будет наноситься поверх Thortex Cerami-Flex Е.G., между их нанесением допускается интервал не более 4 часов. После использования все оборудование немедленно промойте очистителем Thortex Universal Cleaner. Теоретическая укрывистость 0,8 м2 /кг (1,250 кг/ м2 ) при Толщине Сухой Пленки 1 мм. Подробные рекомендации по работе с продуктом можно запросить в техническом центре. |
| --- | --- |

| ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Cerami-Flex F.G. можно безопасно использовать. Необходимо использовать резиновые перчатки. Полная информация по охране труда либо прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по требованию. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 1 кг. Информация, приведенная здесь, предназначена только для общего руководства и не может быть использована как нормативный документ. Данная информация достоверная, но мы не несем никакой ответственности за использование данного продукта или этой информации, так как оно выполняется без контроля компании. Пользователи должны экспериментально определить пригодность данного продукта для своих конкретных задач. Детальные спецификации предоставляются компанией по запросу. |
| --- | --- |
| Соотношения смешивания | Основа | Активатор |  |  |
|  | 3 | 1 | По объему |  |
|  | 3 | 1 | По массе |  |
| Внешний вид | Основа | Светло серая тиксо-тропная жидкость |  |
|  | Активатор | Коричневая жидкость. |  |
| Высыхание и твердение |  |
| Время при 20˚С | Время использования | 20 минут |  |
|  | Сухой на ощупь | 2 часа |  |
|  | Образование твердой пленки | 4 часа |  |
|  | Полное отвердение | 7 дней |  |
| Твердый остаток по объему 100 % Содержание летучих органических веществ нет Срок Использовать в пределах 5 годности лет после приобретения. Хранить в заводской упаковке при температуре от 5˚С до 30˚С. Контакт с Отвечает FDA требованиям пищевыми CFR 21.175.300 для контакта продуктами с пищевыми продуктами. Отвечает требованиям USDA для случайного контакта с пищевыми продуктами. |  |

ООО "РЕМТЕХ"
г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06
Сайт:  http://7640906.nm.ru/
Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

технический ПАСПОРТ

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

# TX15/0302

Двухкомпонентный Полиуретановый Состав для Восстановления Покрытия

| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА |
| --- |
| Предел прочности при растяжении ASTM D412 | 200 кг/см2 |
| Сопротивление истиранию ASTM D4060 | потеря 0,08 мл за 1000 об., нагрузка 1 кг, круг CS 17 |
| Стойкость к коррозии ASTM В117 | Без изменений после 5000 ч. воздействия |
| Стойкость к ударам ASTM D256 | 20 Дж |
| Гибкость ASTM D522-4 | 30% |