| Thortex Cerami-Tech C.R. – высокопрочное покрытие, не содержащее растворитель, предна-значенное для восстановления покрытия и применения в качестве внутренней облицовки с целью повышения эффективности оборудования, работающего в потоке жидкостей. Thortex Cerami-Tech C.R. основан на особо подобранной смеси эпоксидных смол и нетоксичных полиаминовых отвердителей, усиленных карбидом и инертными пигментами, уменьшающими трение и увеличивающими дебет жидкости. Создаваемая система обладает оптимальной физической и механической прочностью и превосходной устойчивостью к эрозии и коррозии. Thortex Cerami-Tech C.R. – простой, безопасный и удобный в работе материал . Необыкновенно низкое сопротивление трению его поверхности увеличивает дебит насосов и трубопроводов, благодаря чему он становится идеальным выбором для защиты баков для воды, трубных досок, насосов, рабочих колес, задвижек, и теплообменников. Thortex Cerami-Tech C.R. одобрен для контакта с питьевой водой. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании правильной процедуры нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Сильные загрязнения маслом и смазкой следует удалить универсальным очистителем Thortex Universal Cleaner. Затем выполните абразивоструйную очистку покрываемой поверхности, до степени не менее Sa2½ в соответствии с Британским Стандартом BS7079, Часть A1, 1989 г. или ISO 850-1: 1988 г., обеспечивая при этом профиль очистки 'Medium', нормированным Британским Стандартом BS 7079, часть C3 1989 или ISO 8503/1: 1988 г.. После абразивоструйной очистки оборудование, пропитанное при его эксплуатации солью, следует оставить на ночь, чтобы дать возможность соли "выпотеть" из металла. Затем поверхность должна быть снова очищена абразивоструйным методом, и этот процесс необходимо повторять, пока не прекратится очевидное "выпотевание" впитавшейся соли. | Как альтернатива, выпотевание поверхности можно выполнить при помощи паяльной лампы или аппаратом для сушки струёй тёплого воздуха, чтобы удалить впитавшуюся соль перед повторной очисткой. Особое внимание уделите изъеденным поверхностям, чтобы все загрязнения были удалены из основания. СМЕШИВАНИЕ Thortex Cerami-Tech C.R. – это двухкомпонентный, продукт, поставляемый в виде основы и активатора, которые необходимо смешать вместе непосредственно перед применением Размешайте содержимое банки с компонентом основы, продолжая помешивать, постепенно добавьте все содержимое банки с активатором, и мешайте полученную смесь, пока она не станет полностью однородной. Замешанный материал следует использовать в пределах 45 минут при температуре смешивания 20°C. Это время уменьшится при повышении температуры, и увеличиться при ее снижении. НАНЕСЕНИЕ Нанесение материала не производится при температуре воздуха и подложки ниже 7°C, относительной влажности выше 85% или когда температура ремонтируемой поверхности менее чем на 3°C превышает точку росы. Thortex Cerami-Tech C.R. можно наносить кистью или валиком, с предпочтением нанесения первого слоя кистью при двухслойном нанесении. Необходимо использовать кисти хорошего качества или валики с коротким до среднего ворсом. Thortex Cerami-Tech C.R. тщательно втирайте в поверхность, чтобы достичь полного ее увлажнения. На глубоко изъеденных поверхностях следите за тем, чтобы не допустить вовлечение воздуха на изъеденных участках. |
| --- | --- |
| Наилучшие результаты нанесения достигаются при температуре подложки не ниже 15°C, а идеальной температурой является 20°C. После использования все оборудование немедленно промойте очистителем Thortex Universal Cleaner. Теоретическая укрывистость 2,7 м2 /кг ( 0.37кг/м2 ) при Толщине Сухой Пленки 250 мкм. РекомендуемыеТолщины Пленки Влажной – 250 мкм Сухой – 250 мкм Подробные рекомендации по работе с продуктом можно запросить в техническом центре. ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | Контакт с Отвечает USDA для пищевыми случайного контакта с продуктами пищевыми продуктами. Отвечает FDA требованиям CFR 21.175.300 для контакта с пищевыми продуктами. Питьевая вода Одобрен DWI и BS6920 для эксплуатации в холодной воде. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Сопротивление истиранию потеря 0,08 мл ASTM D4060 за 1000 циклов Твёрдость по Шору (D) 85 Прилипание при сдвиге и растяжении 175 кг/см2 ASTM D1002 (абразивоструйная обработка стали) Устойчивость к коррозии превосходная, не подвержен ASTM B117 влиянию после 1000 часового воздействия Предел прочности при изгибе 570 кг/см2 ASTM D 790 Предел прочности при сжатии 700 кг/см2 ASTM D 695 Ударное сопротивление 40 Дж ASTM D256 ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных норм производства работ Thortex Cerami-Tech C.R. можно безопасно использовать. Необходимо надевать защитные перчатки во время использования. Полная информация по охране труда либо прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по требованию. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 1 кг и 3 кг . Информация, приведенная здесь, предназначена только для общего руководства и не может быть использована как нормативный документ. Данная информация достоверная, но мы не несем никакой ответственности за использование данного продукта или этой информации, так как оно выполняется без контроля компании. Пользователи должны экспериментально определить пригодность данного продукта для своих конкретных задач. Детальные спецификации предоставляются компанией по запросу. |
| Соотношения смешивания | Основа | Активатор |  |  |
|  | 2 | 1 | По объему |  |
|  | 4 | 1 | По массе |  |
| Внешний вид | Основа | Тиксотропная цветная жидкость |  |
|  | Активатор | Прозрачная жидкость |  |
| Высыхание и твердение |  |
| Время при 20˚С | Время использования | 45 минут |  |
|  | Сухой на ощупь | 6 часов |  |
|  | Высохший до нанесения после-дующего слоя: минимальное максимальное | 6 часов 48 часов |  |
|  | Набор полной прочности | 7 дней |  |
| Твердый остаток по объему 100 % Содержание летучих органических веществ нет Срок Использовать в пределах 5 лет после годности приобретения. Хранить в заводской упаковке при температуре от 5˚С до 30˚С. |  |

ООО "РЕМТЕХ"
г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06
Сайт:  http://7640906.nm.ru/
Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

технический ПАСПОРТ

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

# TX11/0302

Двухкомпонентное Керамическое Эпоксидное Покрытие