| Thortex Cerami-Tech E.G. – высокопрочный универсальный ремонтный состав, предназначенный для восстановления металлических деталей, работающих под воздействием потока жидкости и подверженных разрушению эрозией и коррозией. Состав Thortex Cerami-Tech E.G. использует сложную смесь эпоксидных смол и систему полиамино-амидного отверждения, усиленных частицами карбида и керамики, создающими покрытие с высоким уровнем абразивной и эрозивной устойчивости в сочетании с оптимальной физической и механической прочностью. Thortex Cerami-Tech E.G. может за один раз легко наноситься на любые поврежденные детали, и идеален для восстановления корпусов насосов, рабочих колес, гребных винтов, направляющих лопаток, задвижек, трубных листов, баков для воды, корабельных рулей, теплообменников и т.д.. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании правильной процедуры нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Счистите всю пыль и сыпучий материал. Масло и жир вначале удалите универсальным очистителем Thortex Universal Cleaner. Затем поверхности очистите абразивоструйной обработкой до степени не менее Sa2½ в соответствии с Британским Стандартом BS7079, Часть A1, 1989 г. или эквивалентным ему, обеспечивая при этом профиль очистки 75 мкм, соответствующий профилю 'Medium' в Британском Стандарте BS7079, часть C3 или ISO 8503/1. Всю свободную пыль от абразива и продукты очистки сдуйте с поверхности или удалите пылесосом. Оборудование, пропитанное солью, после абразивоструйной очистки, следует оставить на ночь, чтобы дать возможность соли "выпотеть" из металла, или же паяльной лампой, либо чем-нибудь другим, можно нагреть подложку, чтобы вывести соль на поверхность. Затем снова выполняется абразивоструйная очистка поверхности. Эту процедуру необходимо повторять, пока не прекратится очевидное "выпотевание" впитавшейся соли. | Участки ремонта, к которым не должен приклеиться материал Thortex Cerami-Tech E.G. , необходимо обработать разделяющим средством Thortex Release Agent. СМЕШИВАНИЕ Thortex Cerami-Tech E.G. – это двухкомпонентный материал, включающий компоненты основы и активатора, которые перед применением необходимо вместе смешать. Все содержимое банок с основой и активатором выложите на доску для приготовления смеси или другую подходящую поверхность. Или же отмерьте три объема основы и один объем активатора на чистую поверхность для приготовления смеси. Затем оба компонента тщательно перемешайте, пока полностью не исчезнут цветные полосы. Приготовленный материал следует использовать в пределах 25 минут при температуре смешивания 20°C. Это время уменьшится при повышении температуры, и увеличиться при ее снижении. НАНЕСЕНИЕ Нанесение материала не производится при температуре ниже 5°C, относительной влажности выше 85% или когда температура ремонтируемой поверхности менее чем на 3°C превышает точку росы. Приготовленный материал крепко прижмите к подготовленному участку, при этом примите меры предосторожности, чтобы избежать захвата воздуха на глубоко изъеденных поверхностях. Нанесение материала должно быть выполнено по возможности как можно скорее после завершения подготовки поверхности и непременно в тот же день, в противном случае перед нанесением потребуется выполнить абразивоструйный обдув. Если необходимо применить укрепляющую ленту Thortex Reinforcing Tape, следует в пунктирной манере вдавить ее в нанесенный продукт и по поверхности ленты нанести дополнительный слой материала. На больших участках края ленты должны заходить один за другой. |
| --- | --- |
| На участках, где необходимо наносить второй слой Thortex Cerami-Tech E.G., нанесение следует выполнять в пределах времени начального схватывания материала в первом слое. Если это невозможно, поверхности потребуется тщательно прошлифовать или выполнить их абразивоструйную очистку перед нанесением любого последующего материала. Механическая обработка материала Thortex Cerami-Tech E.G. причинит чрезмерный износ инструмента, поэтому необходимо принять меры предосторожности, чтобы при окончании ремонта все размеры были в пределах нормы. Для минимизации механической обработки можно использовать опалубочные формы, обработанные разделяющим средством Thortex Release Agent. Как только смесь Thortex Cerami-Tech E.G. начнет схватываться, можно отделить материал от поверхностей, обработанных разделяющим средством Thortex Release Agent. После использования все оборудование немедленно промойте очистителем Thortex Universal Cleaner. Плотность 2400 кг/м 3 Подробные рекомендации по работе с продуктом можно запросить в техническом центре. ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | Контакт с Одобрен USDA для пищевыми случайного контакта с продуктами пищевыми продуктами. Отвечает FDA требованиям CFR 21.175.300 для контакта с пищевыми продуктами. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Предел прочности при сжатии 1055 кг/см2 ASTM D 695 Прилипание при сдвиге и растяжении 175 кг/см2 ASTM D1002 (абразивоструйная обработка стали) Предел прочности при изгибе 700 кг/см2 ASTM D 790 Коробление при нагреве 90°C ASTM D648 Твердость по Роквелу (R) 100 ASTM D785 Сопротивление истиранию потеря 0,06 мл за 1000 ASTM D4060 циклов – нагрузка 1 кг; круг СS 17 Ядерная дезактивация Превосходная BS4247, Часть 1 ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Cerami-Tech E.G. можно безопасно использовать. Желательно использовать резиновые перчатки. Полная информация по охране труда либо прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по требованию. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 2 кг. Информация, приведенная здесь, предназначена только для общего руководства и не может быть использована как нормативный документ. Данная информация достоверная, но мы не несем никакой ответственности за использование данного продукта или этой информации, так как оно выполняется без контроля компании. Пользователи должны экспериментально определить пригодность данного продукта для своих конкретных задач. Детальные спецификации предоставляются компанией по запросу. |
| Соотношения смешивания | Основа | Активатор |  |  |
|  | 3 | 1 | По объему |  |
|  | 5 | 1 | По массе |  |
| Внешний вид | Основа | Серая паста |  |
|  | Активатор | Светло серая паста |  |
| Высыхание и твердение |  |
| Время при 20˚С | Время использования | 25 минут |  |
|  | Начало схватывания | 1 час |  |
|  | Возможность механи-ческой обработки | 2 часа |  |
|  | Набор полной прочности | 5 дней |  |
| Твердый остаток по объему 100 % Содержание летучих органических веществ нет Срок Использовать в пределах 5 лет после годности приобретения. Хранить в заводской упаковке при температуре от 5˚С до 30˚С. |  |

ООО "РЕМТЕХ"
г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06
Сайт:  http://7640906.nm.ru/
Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

технический ПАСПОРТ

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

TX13/0802

Двухкомпонентный Керамический Эпоксидный Ремонтный Состав