| Thortex Cerami-Tech H.G. – высокопрочный, износостойкий состав для ремонта металлов, специально разработанный для тех случаев, когда необходимо защитить детали от истирания при скольжении. Thortex Cerami-Tech H.G. основан на комплексе эпоксидных смол и системы полиамино-амидного отверждения, усиленных частицами карбида и керамики, создающими покрытие с высоким уровнем адгезии, абразивной и эрозивной устойчивости в сочетании с оптимальной физической и механической прочностью. Thortex Cerami-Tech H.G. имеет превосходную адгезию к большинству металлических поверхностей при простом нанесении за один раз. Обеспечивает уникальную защиту воронок, бункеров, колен трубопроводов, строгальных машин, задвижек, насосов и элементов оборудования от агрессивного воздействия твердых сухих веществ и шламов. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании правильной процедуры нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Счистите всю пыль и рыхлый материал. Масло и жир вначале удалите универсальным очистителем Thortex Universal Cleaner. Затем выполните абразивоструйную очистку поверхности до степени не менее Sa2½ в соответствии с Британским Стандартом BS7079, Часть A1, 1989 г. или эквивалентным ему, обеспечивая при этом профиль очистки 75 мкм, соответствующий профилю 'Medium' в Британском Стандарте BS7079, часть C3 или ISO 8503/1. Всю сыпучую пыль от абразива и продукты очистки сдуйте с поверхности или удалите пылесосом. После абразивоструйной очистки оборудование, пропитанное солью, следует оставить на ночь, чтобы дать возможность соли "выпотеть" из металла, или же паяльной лампой, либо чем-нибудь другим можно нагреть поверхность, чтобы вывести соль из нее. Затем поверхность должна быть снова очищена абразивоструйным методом. Эту процедуру необходимо повторять, пока не прекратится очевидное "выпотевание" впитавшейся соли. | Участки ремонта, к которым не должен приклеиться материал Thortex Cerami-Tech H.G., необходимо обработать разделяющим средством Thortex Release Agent. СМЕШИВАНИЕ Все содержимое банок с основой и активатором выложите на доску для приготовления. Или же отмерьте 3 объема основы и 1 объем активатора на чистую поверхность для смешивания. Оба компонента тщательно перемешайте, пока не исчезнут полосы. Для упрощения смешивания желательно использовать маленький мастерок. Приготовленный материал следует использовать в пределах 60 минут при температуре смешивания 20°C. Это время уменьшится при повышении температуры, и увеличиться при ее снижении. НАНЕСЕНИЕ Нанесение материала не производится при температуре ниже 5°C, относительной влажности выше 90% или когда температура ремонтируемой поверхности менее чем на 3°C превышает точку росы. Подготовленная поверхность должна быть сухой, без конденсата влаги. Замешанный материал накладывается на подготовленный участок мастерком, лопаткой или теркой. Нанесение материала должно быть выполнено по возможности как можно скорее после завершения подготовки поверхности и непременно в тот же день, чтобы перед нанесением не потребовалось выполнять абразивоструйный обдув. Замешанный Thortex Cerami-Tech H.G. должен наноситься на поверхность шпателем или замазочным ножом, крепко вдавливая его в поверхность, предотвращая захват воздуха. На участках, где необходимо наносить второй слой Thortex Cerami-Tech H.G., нанесение следует выполнять в пределах времени начального схватывания материала в первом слое, в противном случае перед нанесением последующего материала. потребуется абразивоструйная обдувка поверхности. |
| --- | --- |
| Механическая обработка материала Thortex Cerami-Tech H.G. причинит чрезмерный износ инструмента, поэтому необходимо принять меры предосторожности, чтобы при окончании ремонта все размеры были в пределах нормы. Для минимизации механической обработки можно использовать опалубочные формы, обработанные разделяющим средством Thortex Release Agent. Как только смесь Thortex Cerami-Tech H.G. начнет схватываться, можно отделить материал от поверхностей, обработанных разделяющим средством Thortex Release Agent. После использования все оборудование немедленно промойте очистителем Thortex Universal Cleaner. Плотность 1776 кг/м 3 Подробные рекомендации по работе с продуктом можно запросить в техническом центре. ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | Контакт с Отвечает FDA требованиям пищевыми CFR 21.175.300 для контакта продуктами с пищевыми продуктами. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Предел прочности при сжатии 1055 кг/см2 ASTM D 695 Предел прочности при изгибе 420 кг/см2 ASTM D 790 Прилипание при сдвиге и растяжении 140 кг/см2 ASTM D4060 (абразивоструйная очистка низкоуглеродистой стали) Сопротивление истиранию потеря 20 мг ASTM D4060 (круг CS 17 с грузом 1 кг) за 1000 об. Коробление при нагреве 60°С ASTM D648 Твёрдость по Роквеллу (R) 100 ASTM D785 Устойчивость к коррозии 5000 часов ASTM B117 ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Cerami-Tech H.G. можно безопасно использовать. Полная информация по охране труда либо прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по требованию. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 1,5 кг и 5 кг. Информация, приведенная здесь, предназначена только для общего руководства и не может быть использована как нормативный документ. Данная информация достоверная, но мы не несем никакой ответственности за использование данного продукта или этой информации, так как оно выполняется без контроля компании. Пользователи должны экспериментально определить пригодность данного продукта для своих конкретных задач. Детальные спецификации предоставляются компанией по запросу. |
| Соотношения смешивания | Основа | Активатор |  |  |
|  | 3 | 1 | По объему |  |
|  | 4 | 1 | По массе |  |
| Внешний вид | Основа | Темно-серая паста |  |
|  | Активатор | Паста цвета белая ночь |  |
| Высыхание и твердение |  |
| Время при 20˚С | Время использования | 60 минут |  |
|  | Начало схватывания | 3 часа |  |
|  | Возможность механической обработки | 8 часов |  |
|  | Набор полной прочности | 5 дней |  |
| Твердый остаток по объему 100 % Содержание летучих органических веществ Нет Срок Использовать в пределах 5 лет после годности приобретения. Хранить в заводской упаковке при температуре от 5˚С до 30˚С. |  |

ООО "РЕМТЕХ"
г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06
Сайт:  http://7640906.nm.ru/
Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

технический ПАСПОРТ

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

# TX19/0603

Двухкомпонентный Керамический Эпоксидный Ремонтный Состав