| Thortex Flexi-Tech 60 E.G. – высококачественный эластомер в виде пасты с показателем твердости по Шору 60, специально разработанный для ремонта шпателем или замазочным ножом резиновых деталей и может применяться на рабочих колесах, приемных воронках, бункерах, задвижках, роликах, прокладках, рукавах, конвейерных лентах, шинах внедорожных машин и т.д. Состав Thortex Flexi-Tech 60 E.G. основан на сложной смеси полиолов и полиэстеров в сочетании с аминовыми катализаторами и активаторами, позволяющих получать изделия методом холодной вулканизации с уникальными прочностными свойствами. Thortex Flexi-Tech 60 E.G. был разработан, чтобы его свойства соответствовали свойствам резины заводского изготовления. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании правильной процедуры нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Удалите всю существующую грязь, масло и смазку и протрите поверхность универсальным очистителем Thortex Universal Cleaner. Все участки потрепанной или оборванной резины необходимо вырезать до крепкого неповрежденного ремонтируемого основания. Для получения хорошего профиля на гладких поверхностях, включая металлы, необходимо сделать механические насечки. На металлических подложках предпочтительней использовать абразивоструйную очистку. Для создания шероховатости резиновых поверхностей лучше всего использовать жесткую проволочную щетку или проволочный скребок. Края ремонтируемых участков лент, рукавов, шин и т.п. необходимо подрезать под острым углом. Все несвязанные частицы и пыль следует сдуть с подготовленной поверхности. При некоторых работах, таких как изготовление прокладок и отливок, где не допускается приклеивание отдельных поверхностей к Thortex Flexi-Tech 60 E.G., их следует обработать разделяющим средством Thortex Release Agent. | ГРУНТОВАНИЕ Все участки, подлежащие ремонту или восстановлению покрытия, в первую очередь должны быть обработаны грунтом Thortex Flexi-Tech Primer. Этот грунт наносится равномерным тонким слоем при помощи мягкой щетинной щётки, избегая залива поверхности грунтом. Перед нанесением Thortex Flexi-Tech 60 E.G. грунтовочному слою нужно позволить просохнуть не менее 60 мин. и не более 8 часов при 20°C. Если требуется быстросохнущий грунт, можно использовать Thortex Flexi-Tech 60 R.G. Primer. Ознакомьтесь, пожалуйста, с технической характеристикой для Thortex Flexi-Tech 60 R.G. СМЕШИВАНИЕ Thortex Flexi-Tech 60 E.G. – это двухкомпонентный материал, который перед применением необходимо смешать. Два объема базы и 1 объем активатора отмерьте на чистую поверхность, и оба компонента тщательно перемешайте, чтобы получился однородный материал без полос. Очень важно тщательно перемешать материал, и даже когда материал будет выглядеть уже смешанным, необходимо продолжать его мешать, чтобы быть уверенным, что несмешанного материала не осталось. Приготовленный материал следует использовать в пределах 30 минут при температуре смешивания 20°C. НАНЕСЕНИЕ Приготовленный материал крепко вдавите в подготовленный участок, втирая продукт в трещины и дефекты поверхности. Где необходимо, в материал должна быть вложена укрепляющая лента с перекрытием ее краев, обеспечивая многослойное укрепление. После использования все оборудование немедленно промойте очистителем Thortex Universal Cleaner. |
| --- | --- |

| Плотность 1110 кг/м 3 Подробные рекомендации по работе с продуктом можно запросить в техническом центре. ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Flexi-Tech 60 E.G. можно безопасно использовать. Необходимо использовать резиновые перчатки. Полная информация по охране труда либо прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по требованию. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 0,600 кг и 3 кг. Информация, приведенная здесь, предназначена только для общего руководства и не может быть использована как нормативный документ. Данная информация достоверная, но мы не несем никакой ответственности за использование данного продукта или этой информации, так как оно выполняется без контроля компании. Пользователи должны экспериментально определить пригодность данного продукта для своих конкретных задач. Детальные спецификации предоставляются компанией по запросу. |
| --- | --- |
| Соотношения смешивания | Основа | Активатор |  |  |
|  | 2 | 1 | По объему |  |
|  | 2 | 1 | По массе |  |
| Внешний вид | Основа | Непрозрачная Паста |  |
|  | Активатор | Цветная Паста |  |
| Высыхание и твердение |  |
| Время при 20˚С | Время использования | 25 минут |  |
|  | Начало схватывания | 3 часа |  |
|  | Возможность механической обработки | 16 часов |  |
|  | Набор полной прочности | 3 дня |  |
| Твердый остаток по объему 100 % Содержание летучих органических веществ Нет Срок годности Не менее 12 мес. в герметичной заводской упаковке при температуре хранения от 5˚С до 30˚С. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Сопротивление растяжению 70 кг/см2 ASTM D412 Разрывное усилие 36 кг/см ASTM D624 Удлинение 800% ASTM D412 Твердость А по Шору 60 ASTM D2240 Адгезия на отслаивание 9 кг/см –(нарушение (бетон и сталь) сцепления в Flexi-Tech) ASTM D903 Электрическая прочность 16 В/мкм ASTM D149 |  |

ООО "РЕМТЕХ"
г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06
Сайт:  http://7640906.nm.ru/
Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

технический ПАСПОРТ

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

# TX33/0802

Двухкомпонентный Полиуретановый Эластомер,            Не содержащий Растворитель

# TX33/0802