| Thortex Flexi-Tech 80 B.G. –высококачественный эластомер с показателем твердости по Шору 80, разработанный специально для нанесения кистью при ремонтах резиновых деталей и может применяться на рабочих колесах, приемных воронках, бункерах, задвижках, роликах, прокладках, кабелях, рукавах и т.д. Состав Thortex Flexi-Tech 80 B.G. основан на сложной смеси полиолов и полиэстеров в сочетании с аминовыми катализаторами и активаторами, позволяющих получать изделия методом холодной вулканизации с уникальными прочностными свойствами. Thortex Flexi-Tech 80 B.G. был разработан, чтобы его свойства соответствовали свойствам резины заводского изготовления. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании правильной процедуры нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Удалите всю существующую грязь, масло и смазку и протрите поверхность универсальным очистителем Thortex Universal Cleaner. Все ремонтируемые участки потрепанной или оборванной резины необходимо вырезать до крепкого неповрежденного основания. Для получения хорошего профиля на гладких поверхностях, включая металлы, необходимо сделать механические насечки. На металлических подложках предпочтительней применять абразивоструйную очистку. Для создания шероховатости резиновых поверхностей лучше всего использовать жесткую проволочную щетку или проволочный скребок. Все несвязанные частицы и пыль следует удалить и подготовленную поверхность окончательно протереть универсальным очистителем Thortex Universal Cleaner. При некоторых работах, таких как изготовление прокладок и отливок, где не допускается приклеивание отдельных поверхностей к Thortex Flexi-Tech 80 B.G., их следует обработать разделяющим средством Thortex Release Agent. | ГРУНТОВАНИЕ Все участки, подлежащие ремонту или восстановлению покрытия, сначала должны быть загрунтованы грунтом Thortex Flexi-Tech Primer. Этот грунт наносится равномерным тонким слоем при помощи мягкой щетинной щётки, избегая залива поверхности грунтом. Перед нанесением Thortex Flexi-Tech 80 B.G. грунтовочному слою нужно позволить просохнуть не менее 60 мин. и не более 8 часов при 20°C СМЕШИВАНИЕ Thortex Flexi-Tech 80 B.G. – это двухкомпонентный материал, который перед применением необходимо смешать. Содержимое банки с основой переместите в подготовленную емкость для смешивания. Содержимое активатора добавьте в основу, непрерывно размешивая до получения вязкой жидкости без полос. Если требуется меньше смеси, чем во всей упаковке, необходимо подлежащее смешению количество продукта точно отвесить от основы и активатора. Очень важно тщательно перемешать материал, и как только материал будет выглядеть смешанным, необходимо продолжать его мешать, чтобы быть уверенным, что несмешанного материала не осталось. НАНЕСЕНИЕ Смешанный материал чистой кистью равномерно наносится на загрунтованную поверхность. Если требуется нанесение второго слоя, оно выполняется как можно скорее после начального схватывания и в пределах 24 часов после нанесения первого слоя. |
| --- | --- |

| После использования все оборудование немедленно промойте очистителем Thortex Universal Cleaner. Плотность 960 г/м 3 Теоретическая укрывистость 1,9 м2 /кг (0,525 кг/ м2 ) при Толщине Сухой Пленки 500 мкм. Подробные рекомендации по работе с продуктом можно запросить в техническом центре. ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Сопротивление растяжению 105 кг/см2 ASTM D412 Разрывное усилие 49 кг/см ASTM D624 Удлинение >600% ASTM D412 Твердость А по Шору 80 ASTM D2240 Электрическая прочность 16 В/мкм ASTM D149 ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Flexi-Tech 80 B.G. можно безопасно использовать. Необходимо использовать резиновые перчатки. Полная информация по охране труда либо прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по требованию. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 0,600 кг и 2 кг. Информация, приведенная здесь, предназначена только для общего руководства и не может быть использована как нормативный документ. Данная информация достоверная, но мы не несем никакой ответственности за использование данного продукта или этой информации, так как оно выполняется без контроля компании. Пользователи должны экспериментально определить пригодность данного продукта для своих конкретных задач. Детальные спецификации предоставляются компанией по запросу. |
| --- | --- |
| Соотношения смешивания | Основа | Активатор |  |  |
|  | 1,17 | 1 | По объему |  |
|  | 100 | 87 | По массе |  |
| Внешний вид | Основа | Черная Жидкость |  |
|  | Активатор | Прозрачная Вязкая Жидкость |  |
| Высыхание и твердение |  |
| Время при 20˚С | Время использования | 15 минут |  |
|  | Начало схватывания | 1 час |  |
|  | Возможность механической обработки | 16 часов |  |
|  | Набор полной прочности | 3 дня |  |
| Твердый остаток по объему 100 % Содержание летучих органических веществ Нет Срок годности Не менее 12 мес. со дня приобретения в заводской герметичной упаковке при температуре хранения от 5˚С до 30˚С |  |

ООО "РЕМТЕХ"
г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06
Сайт:  http://7640906.nm.ru/
Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

технический ПАСПОРТ

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

# TX36/1098

Двухкомпонентный  Эластомер для Нанесения Кистью, Не Содержащий Растворитель