| Thortex Flexi-Tech 80 E.G. – высококачественный эластомер в виде пасты с показателем твердости по Шору 80, специально разработанный для ремонта шпателем или замазочным ножом резиновых деталей и может применяться на рабочих колесах, приемных воронках, бункерах, задвижках, роликах, прокладках, кабелях, рукавах, и т.д. Состав Thortex Flexi-Tech 80 E.G. основан на сложной смеси полиолов и полиэстеров в сочетании с аминовыми катализаторами и активаторами, позволяющих получать изделия методом холодной вулканизации с уникальными прочностными свойствами. Thortex Flexi-Tech 80 E.G. был разработан, чтобы его свойства соответствовали свойствам резины заводского изготовления. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании правильной процедуры нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Удалите всю существующую грязь, масло и смазку и протрите поверхность универсальным очистителем Thortex Universal Cleaner. Все участки потрепанной или оборванной резины необходимо вырезать до крепкого неповрежденного ремонтируемого основания. Для получения хорошего профиля на гладких поверхностях, включая металлы, необходимо сделать механические насечки. На металлических подложках предпочтительней использовать абразивоструйную очистку. Для создания шероховатости резиновых поверхностей лучше всего использовать жесткую проволочную щетку или проволочный скребок. Края ремонтируемых участков лент, рукавов, шин и т.п. необходимо подрезать под острым углом. Все несвязанные частицы и пыль следует удалить и подготовленную поверхность окончательно протереть универсальным очистителем Thortex Universal Cleaner. При некоторых работах, таких как изготовление прокладок и отливок, где не допускается приклеивание отдельных поверхностей к Thortex Flexi-Tech 80 Е.G., их следует обработать разделяющим средством Thortex Release Agent. | ГРУНТОВАНИЕ Все участки, подлежащие ремонту или восстановлению покрытия, сначала должны быть загрунтованы грунтом Thortex Flexi-Tech Primer. Грунт наносится равномерным тонким слоем при помощи мягкой щетинной щётки, избегая залива поверхности грунтом. Перед нанесением Thortex Flexi-Tech 80 E.G. грунтовочному слою нужно позволить просохнуть не менее 60 мин. и не более 8 часов при 20°C. СМЕШИВАНИЕ Thortex Flexi-Tech 80 E.G. – это двухкомпонентный материал, который перед применением необходимо смешать. Содержимое банки с основой переместите в подготовленную емкость для смешивания. Содержимое активатора добавьте в основу, непрерывно размешивая. Как только после смешивания образуется пластичный гель, эту гелеобразную массу переместите на доску для смешивания и продолжайте мешать, пока материал не станет полностью однородным. Если требуется меньше смеси, чем во всей упаковке, необходимо подлежащее смешению количество продукта точно отвесить от основы и активатора. НАНЕСЕНИЕ Приготовленный материал крепко вдавите в подготовленный участок, втирая продукт в трещины и дефекты поверхности. При необходимости в материал должна быть вложена укрепляющая лента с перекрытием ее краев, обеспечивая многослойное укрепление. После использования все оборудование немедленно промойте очистителем Thortex Universal Cleaner. |
| --- | --- |
| Плотность 1145 кг/м 3 Подробные рекомендации по работе с продуктом можно запросить в техническом центре. ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Flexi-Tech 80 E.G. можно безопасно использовать. Необходимо использовать резиновые перчатки. Полная информация по охране труда либо прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по требованию. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 0,600 кг. Информация, приведенная здесь, предназначена только для общего руководства и не может быть использована как нормативный документ. Данная информация достоверная, но мы не несем никакой ответственности за использование данного продукта или этой информации, так как оно выполняется без контроля компании. Пользователи должны экспериментально определить пригодность данного продукта для своих конкретных задач. Детальные спецификации предоставляются компанией по запросу. |
| Соотношения смешивания | Основа | Активатор |  |  |
|  | 3 | 2 | По объему |  |
|  | 3 | 2 | По массе |  |
| Внешний вид | Основа | Черная Вязкая Жидкость |  |
|  | Активатор | Желтая Вязкая Жидкость |  |
| Высыхание и твердение |  |
| Время при 20˚С | Время использования | 12 минут |  |
|  | Начало схватывания | 4 часа |  |
|  | Возможность механической обработки | 16 часов |  |
|  | Набор полной прочности | 3 дня |  |
| Твердый остаток по объему 100 % Содержание летучих органических веществ Нет Срок годности Не менее 12 мес. со дня приобретения в заводской герметичной упаковке при температуре хранения от 5˚С до 30˚С ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Сопротивление растяжению 197 кг/см2 ASTM D412 Удлинение 400% ASTM D412 Разрывное усилие 58 кг/см ASTM D624 Твердость А по Шору 80 ASTM D2240 |  |

ООО "РЕМТЕХ"
г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06
Сайт:  http://7640906.nm.ru/
Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

технический ПАСПОРТ

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

# TX31/0302

Двухкомпонентный Полиуретановый Эластомер

в виде пасты, не содержащий Растворитель