| Thortex Floor-Tech C.P.D. – высокоэффективная, полиуретановая система, не содержащая растворитель, специально разработанная для применения в качестве эластичной гидроизолирующей толстослойной оболочки для плоских перекрытий. Thortex Floor-Tech C.P.D. обычно используется в сочетании с Thortex Floor-Tech F.B.X. в качестве системы покрытий для верхних плоских перекрытий автостоянок Thortex Car Park Decking. Thortex Floor-Tech C.P.D. построен на сложной смеси высокомолекулярных полиолов и уретановых полимеров, создающих систему с превосходной ударной и химической стойкостью при высокой степени эластичности. Такая уникальная система смол, смешанная со специальным составом красителей, имеет достаточный диапазон цветов. Система отвечает требованиям длительной защиты верхних перекрытий автостоянок, работающих в самых агрессивных условиях эксплуатации. Thortex Floor-Tech C.P.D. обладает превосходной адгезией к большинству минеральных поверхностей, предварительно обработанных грунтом Thortex Floor-Tech S.F.U. Primer, и является идеальным средством для долговременной защиты полов на автостоянках и там, где требуется длительная безремонтная защита. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании процедуры правильного нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Все поверхности должны быть чистыми, сухими и не содержать масла, смазки и других подобных веществ, ослабляющих адгезию. Новые бетонные поверхности должны быть выдержаны не менее 28 суток и содержать не более 7% влаги. Все поверхностные загрязнения следует удалить соответствующими средствами. Существующие поверхности теперь можно смыть моющим средством под высоким давлением и все поверхности подготовить закрытым пескоструйным аппаратом или киркованием, чтоб удалить существующее покрытие и цементное молоко. Поврежденный или разрушенный бетон, а также наполнители всех существующих деформационных швов должны быть удалены. Неровные и очень шероховатые поверхности необходимо спланировать, иначе шероховатые поверхности могут стать причиной излишнего износа на вершинах остроконечных участков. | На всех поверхностях, где заканчивается система верхних перекрытий Thortex Floor-Tech C.P.D., для образования соединительного шва необходимо вырезать канавку размером примерно 3 мм х 3 мм. Весь несвязный материал и пыль убирается пылесосом. Подготовленные поверхности должны быть загрунтованы Thortex Floor-Tech S.F.U. Primer с расходом 0,5 кг/м2, по которому рассеивается песок однородного гранулометрического состава с расходом 0,5 кг/м2. Асфальтные поверхности, прежде чем наносить грунт Thortex Floor-Tech S.F.U. Primer, сначала грунтуются Thortex Floor-Tech F.В. Primer. смешивание Thortex Floor-Tech C.P.D. – это двухкомпонентный материал, состоящий из основы и активатора, которые перед использованием необходимо вместе смешать. Сначала необходимо размешать основу. Затем активатор добавляется в основу и размешивается до получения однородной смеси. Чтобы хорошо и полностью размешать смесь, рекомендуется использовать механический смеситель. Замешанный состав необходимо использовать в пределах 25 минут после смешивания при 20°C. Нанесение Нанесение нельзя выполнять при относительной влажности выше 85%, или когда температура покрываемой поверхности меньше чем на 3°C превышает точку росы. Thortex Floor-Tech C.P.D. наносится гладким равномерным слоем с помощью зубчатой швабры или валика. Преимущество следует отдавать нанесению материала шваброй при номинальном расходе 2 кг/м2. |
| --- | --- |

| СРАЗУ ЖЕ после работы все оборудование промойте универсальным очистителем Thortex Universal Cleaner. Укрывистость Расчетный расход 2 кг/м2 в зависимости от шероховатости поверхности. Подробные рекомендации по работе с продуктом можно запросить в техническом центре. ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Сопротивление удару 12,43 Дж. ASTM D2794 Удлинение 250% ASTM D412 Адгезия прямому отрыву 35 кг/см2 – на бетоне ASTM D4541 (разрушается бетон) 35 кг/см2– на асфальте (разрушается асфальт) ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Floor-Tech C.P.D. можно безопасно использовать. Во время работы желательно пользоваться защитными перчатками. Полная информация по охране труда прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по запросу. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 30кг. |
| --- | --- |

ООО "РЕМТЕХ"
                               г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06 Сайт:  http://7640906.nm.ru/
                                         Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
                                           Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

Двухкомпонентная  Полиуретановая Гидроизолирующая          Оболочка, Не содержащая Растворитель

# TX859/1002

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

технический ПАСПОРТ характеристика

| Высыхание и твердение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время при 20˚С | Время использования | 25 минут |
|  | Сухой на ощупь | 8 часов |
|  | Высыхание до твердого состояния | 16 часов |
|  | Высохший до нанесения последующего слоя: минимальное максимальное | 16 часов 24 часа |
| Твердый остаток по объему | 100% |
| Содержание летучих органических веществ | 11 г/л |  |
| Срок годности | Использовать в пределах 5 лет после приобретения. Хранить в заводской герметичной емкости при температуре хранения от 5˚С до 30˚С. |

| Соотношения смешивания | 2 части основы к 1 части активатора по весу |
| --- | --- |
| Внешний вид | Основа | Вязкая прозрачная жидкость |
|  | Активатор | Тиксотропная цветная жидкость |

FLOOR-TECH  C.P.D.