| Thortex Floor-Tech C.S.-U.V. – высокоэффективное покрытие на водной основе, используемое в качестве прозрачного герметика в сочетании с системами декоративных полов Thortex Flaked Floor с посыпками в виде хлопьев. Thortex Floor-Tech C.S.-U.V. основан на уникальной смоле алифатического акрилового уретана. Получаемое покрытие используется как верхний отделочный слой, обладающий прочностью и долговечностью одновременно с превосходным сопротивлением истиранию и ударам, а также стойкостью к ультрафиолету. Thortex Floor-Tech C.S.-U.V. – простой в применении и удобный в работе материал и может наноситься на любые напольные покрытия, включающие декоративные хлопья. Идеальное средство для долговременной защиты балконов, вестибюлей, кафетериев, выставочных залов и других объектов, где верхнее покрытие пола должно иметь декоративный вид. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании правильной процедуры нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Все поверхности должны быть чистыми, сухими и не содержать загрязнений. Поверхности предварительно покрываются соответствующим основным покрытием с включенными в него декоративными хлопьями. Прежде чем наносить Thortex Floor-Tech C.S.-U.V., посыпанную поверхность подметают жесткой щетинной щеткой, чтобы удалить все неприставшие и убрать остро торчащие чешуйки. смешивание Thortex Floor-Tech C.S.-U.V. – это однокомпонентный материал и перед применением требуется его только размешать, чтобы устранить незначительное расслоение смеси. | Нанесение Thortex Floor-Tech C.S.-U.V. нельзя наносить при относительной влажности выше 85% или когда температура воздуха или поверхности ниже 5°C. Thortex Floor-Tech C.S.-U.V. можно наносить щетками или валиками. При нанесении щетками используйте щетки хорошего качества. Thortex Floor-Tech C.S.-U.V. должен наноситься слоем равномерной толщины. Для нанесения валиком пользуйтесь валиками со средним или длинным ворсом. Продукт также должен наноситься слоем равномерной толщины. СРАЗУ ЖЕ после работы все оборудование промойте универсальным очистителем Thortex Universal Cleaner. Рекомендуемые толщины пленки Необходимо наносить два слоя Thortex Floor-Tech C.S.-U.V., при этом нижний слой наносится с толщиной влажной пленки 200 мкм, что равносильно толщине сухой пленки 60 мкм, а верхний – с толщиной влажной пленки 100 мкм, соответствующей толщине сухой пленки – 30 мкм. Теоретическая укрывистость 5 м2/л (0,2 л/ м2) при Толщине Сухой Пленки 60 мкм. 10 м2/л (0,1 л/ м2) при Толщине Сухой Пленки 30 мкм. Типичные толщины пленки Первый слой Второй слой Влажной – 200 мкм 100 мкм Сухой – 60 мкм 30 мкм. |
| --- | --- |

| ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Сопротивление абразивному 70 мг/1000 циклов истиранию ASTM D4060 Твёрдость царапаньем карандашом Т (Твердый) ASTM D3363 Сопротивление истиранию > 10 000 циклов щеткой ASTM D2486 Твёрдость (по шкале Мооса) без изменений при BS 3900, Часть E2 нагрузке 2,5 кг | ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Floor-Tech C.S.-U.V. можно безопасно использовать. Во время работы рекомендуется пользоваться защитными перчатками. Полная информация по охране труда прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по запросу. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 5 и 25 л. |
| --- | --- |

ООО "РЕМТЕХ"
                               г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06 Сайт:  http://7640906.nm.ru/
                                        Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
                                          Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

Прозрачное Однокомпонентное  Акрилоуретановое Покрытие                                                                   На Водной Основе

# TX867/0499

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

технический ПАСПОРТ характеристика

| Высыхание и твердение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время при 20˚С | Сухой на ощупь | 1 час |
|  | Высыхание до твердого состояния | 2 часа |
|  | Высохший до нанесения последующего слоя: минимальное | 2 часа |
|  | Полная полимеризация | 7 дней |
| Твердый остаток по объему | 30% |
| Содержание летучих органических веществ | 87 г/л |  |
| Срок годности | Не менее 12 месяцев в закры-той емкости при температуре хранения от 5˚С до 30˚С. |
| Контакт с пище-выми продуктами | Одобрен USDA для случайного контакта с пищевыми продуктами. |

| Соотношения смешивания | Поставляется готовым к применению |
| --- | --- |
| Внешний вид | Жидкость кремового цвета со слабым ароматом |