| Thortex Floor-Tech C.S. – высокоэффективное покрытие на водной основе, используемое в качестве прозрачной глянцевой защитной системы для деревянных полов. Thortex Floor-Tech C.S. основан на подобранной смеси алифатических акриловых и уретановых полимеров, создающих прочную долговечную прозрачную систему с превосходной стойкостью к абразивному износу и ударному воздействию. Свойства чрезвычайно быстрого высыхания позволяют наносить три слоя в один день. Thortex Floor-Tech C.S. – простой в применении и удобный в работе материал и может наноситься практически на все деревянные полы, и более всего подходит для применения на танцевальных площадках, спортзалах, школах, музеях, храмах, лестничных маршах и деревянных панелях. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании процедуры правильного нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Все поверхности должны быть чистыми, сухими и не содержать загрязнений. Новое дерево: поверхности следует отполировать мелкой наждачной бумагой, чтобы удалить все отстающие волокна. Образовавшуюся пыль и остатки абразива необходимо убрать пылесосом. Новые композитные полы: поверхности необходимо слегка зачистить мелкой наждачной бумагой. Затем поверхность пола необходимо убрать пылесосом от пыли и остатков абразива. | Существующие покрытия: там где требуется только обновить покрытие пола, проверяется качество (целостность) и адгезия существующего покрытия. Все участки отстающего покрытия следует удалить до прочной кромки. Затем для полного удаления воска и жира поверхность как следует обезжиривается и тщательно шлифуется машиной вращательного типа, заправленной наждачной бумагой № 240. Всю пыль и образовавшиеся продукты очистки необходимо убрать пылесосом. Если требуется полное восстановление покрытия, все существующее покрытие снимается до естественной основы, затем поверхность шлифуется, образовавшуюся пыль и продукты очистки убирают пылесосом и затем обрабатывают как новый пол. При использовании пара для снятия воска и политуры, перед нанесением любого покрытия поверхность должна просохнуть. Бетонные поверхности: для удаления цементного молока необходимо окирковать поверхность или зачистить абразивом и затем смести всю пыль. смешивание Thortex Floor-Tech C.S. – это однокомпонентный материал и перед применением требуется его только размешать, чтобы устранить незначительное расслоение смеси. Нанесение Thortex Floor-Tech C.S. можно наносить щетками или валиками. При нанесении валиками следует применять валики хорошего качества из первой овечьей шерсти. Thortex Floor-Tech C.S. должен наноситься равномерно с толщиной мокрого слоя 75 мкм. Избегайте нанесения покрытия чрезмерной толщины и образования луж. На правильно подготовленные поверхности с существующим покрытием рекомендуется наносить не менее двух слоев. |
| --- | --- |

| на новые и непокрытые деревянные поверхности следует наносить не менее трех слоев. Первый слой должен высохнуть до твердого состояния. Затем поверхность слегка шлифуется, чтобы снять поднявшиеся волокна древесины. Образовавшаяся при очистке пыль убирается пылесосом или протирается шваброй. Между слоями выдерживается интервал не менее 1 часа. Интервал перекрытия увеличивается в холодных и влажных условиях или при слабом движении воздуха. СРАЗУ ЖЕ после работы все оборудование промойте универсальным очистителем Thortex Universal Cleaner. Теоретическая укрывистость 13,6 м2/л (0,07л/ м2) при Толщине Сухой Пленки 25 мкм. Подробные рекомендации по работе с продуктом можно запросить в техническом центре. ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Сопротивление истиранию потеря веса 18 мг/1000 циклов ASTM D4060 (груз 1 кг; круг СS17) Твёрдость царапаньем карандашом 3Т (Твердый) ASTM D3363 Сопротивление истиранию > 10 000 циклов щеткой ASTM D248 Твёрдость (по шкале Мооса) без изменений при BS 3900, Часть E2 нагрузке 2,5 кг ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Floor-Tech C.S. можно безопасно использовать. Во время работы рекомендуется пользоваться защитными перчатками. При нанесении распылением пользуйтесь респираторами. Полная информация по охране труда прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по запросу. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 5 и 25 л. |
| --- | --- |

ООО "РЕМТЕХ"
                                г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06 Сайт:  http://7640906.nm.ru/
                                          Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
                                            Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

Прозрачное Однокомпонентное  Акрилоуретановое Покрытие                                                                   На Водной Основе

# TX860/0203

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

технический ПАСПОРТ характеристика

| Высыхание и твердение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время при 20˚С | Сухой на ощупь | 30 минут |
|  | Высыхание до твердого состояния | 2 часа |
|  | Высыхание до твердого состояния, пригодного к эксплуатации | 16 часов |
|  | Высохший до нанесения последующего слоя: минимальное | 2 часа |
|  | максимальное | Неограниченно для чистой поверхности |
|  | Полная полимеризация | 7 дней |
| Твердый остаток по объему | 34% |
| Содержание летучих органических веществ | 110 г/л |  |
| Срок годности | Использовать в пределах 5 лет после приобретения. Хранить в заводской герметичной емкости при температуре хранения от 5˚С до 30˚С. БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА. |

| Соотношения смешивания | Поставляется готовым к применению |
| --- | --- |
| Внешний вид | Маловязкая прозрачная жидкость |