| Thortex Floor-Tech F.B. – высокоэффективная, усиленная керамикой полиуретановая система, не содержащая растворитель, используемая в качестве эластичного толстослойного напольного покрытия. Thortex Floor-Tech F.B. построен на сложной смеси высокомолекулярных полиолов и уретановых полимеров, усиленных керамикой, создающих систему с превосходной абразивной, ударной и химической стойкостью при высокой степени эластичности. Такие свойства делают возможным применение продукта для длительной защиты промышленных полов, работающих в самых тяжелых условиях эксплуатации, обеспечивая различные цвета. Thortex Floor-Tech F.B. обладает превосходной адгезией к большинству минеральных поверхностей, предварительно обработанных Thortex Floor-Tech F.B Primer или Thortex Floor-Tech S.F.U. Primer и является идеальным средством для долговременной защиты полов на автостоянках, заводах, складах, кухнях, молокозаводах, пивоваренных заводах или в других областях, где требуется создать безремонтную защиту пола на длительный срок. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании процедуры правильного нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Все поверхности должны быть чистыми, сухими и не содержать несвязных частиц. С бетонных поверхностей все цементное молоко полностью удаляется механическими средствами. Пористые поверхности: Бетон, дерево и некоторые асфальты должны быть загрунтованы Thortex Floor-Tech F.P. Primer или Thortex Floor-Tech S.F.U. Primer в соответствии с их техническими паспортами. Непористые поверхности: Керамическая плитка, обработанный затирочной машиной бетон и некоторые горячеукатанные асфальты должны быть загрунтованы Thortex Uni-Tech G.P. Primer в соответствии с его техническим паспортом. Поверхности с существующими покрытиями: Сначала необходимо проверить их адгезию к подложке, а затем загрунтовать Thortex Uni-Tech G.P. Primer в соответствии с его техническим паспортом. | Если возникают сомнения при выборе грунта, обращайтесь за консультацией в технический отдел фирмы Thortex. смешивание Thortex Floor-Tech F.B. – это двухкомпонентный материал, состоящий из основы и активатора, которые перед использованием необходимо вместе смешать. Сначала размешивается основа и в нее, при постоянном помешивании, добавляют активатор. Смесь продолжают мешать до получения однородной массы. Чтобы хорошо и полностью размешать состав рекомендуется использовать механический смеситель. Если требуется получить противоскользящую отделку, в Thortex Floor-Tech F.B. необходимо добавить повышающий сцепление наполнитель Thortex L.D. Grip или H.D. Grip в соответствии со следующими рекомендациями: Для участков с обычно сухими условиями эксплуатации: Thortex Grip рассеивают по свеженанесенному составу Thortex Floor-Tech F.B. с примерным расходом 60-100 г/м² и затем вкатывают для полного обволакивания посыпки раствором. Для пандусов и участков с влажными условиями эксплуатации: примерно 200-300 г/м² крупнозернистого Thortex H.D. Grip рассеивают по влажной пленке и вкатывают для полного обволакивания посыпки Thortex H.D. Grip влажной пленкой. ПРИМЕЧАНИЕ: при испытаниях во влажных условиях в соответствии с пунктом 12.5 норм BD29/87 полное покрытие посыпкой Thortex H.D. Grip обеспечивает коэффициент трения 99,4. Замешанный состав необходимо использовать в пределах 25 минут после смешивания при 20°C Нанесение Нанесение нельзя выполнять при относительной влажности выше 85%. Лучше всего Thortex Floor-Tech F.B. наносить при температуре поверхности выше 10°C. |
| --- | --- |

| Thortex Floor-Tech F.B. наносится гладким равномерным слоем с помощью кисти или валика. Преимущество следует отдавать нанесению материала валиком, особенно при устройстве противоскользящей облицовки. Одинаково успешно можно применять валики, как с коротким, так и со средним ворсом, но на неровных поверхностях лучше применять валики со средним ворсом. СРАЗУ ЖЕ после работы все оборудование промойте универсальным очистителем Thortex Universal Cleaner. Теоретическая укрывистость 4 м2/л (0,25 л/ м2) при Толщине Сухой Пленки 250 мкм. Рекомендуемые толщины пленки Влажной –250 мкм; Сухой – 250 мкм. Подробные рекомендации по работе с продуктом можно запросить в техническом центре. ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Сопротивление истиранию потеря веса 80 мг/1000 циклов ASTM D4060 (груз 1 кг; круг СS17) Сопротивление удару 12,43 Дж. ASTM D2794 Удлинение 55% ASTM D412 Адгезия прямому отрыву 63 кг/см2 – на стали ASTM D4541 35 кг/см2–на бетоне (разрушается бетон) 35 кг/см2–на асфальте (разрушается асфальт) Сопротивление растяжению 110 кг/см2 ASTM D638 Истирание щеткой > 10 000 циклов ASTM D2486 Твёрдость (по шкале Мооса) без изменений при BS 3900, Часть E2 нагрузке 2,5 кг ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Floor-Tech F.B. можно безопасно использовать. Во время работы желательно пользоваться защитными перчатками. Полная информация по охране труда прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по запросу. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 4 и 20 л. |
| --- | --- |

ООО "РЕМТЕХ"
                                 г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06  Сайт:  http://7640906.nm.ru/
                                           Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
                                             Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

Двухкомпонентное  Полиуретановое Покрытие,                                                                   Не содержащее Растворитель

# TX857/0102

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

технический ПАСПОРТ характеристика

| Высыхание и твердение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время при 20˚С | Время использования | 25 минут |
|  | Сухой на ощупь | 5 часов |
|  | Высыхание до твердого состояния | 16 часов |
|  | Высохший до нанесения последующего слоя: минимальное максимальное | 16 часов 48 часа |
| Твердый остаток по объему | 100% |
| Содержание летучих органических веществ | Нет |  |
| Срок годности | Использовать в пределах 5 лет после приобретения. Хранить в заводской герметичной емкости при температуре хранения от 5˚С до 30˚С. |
| Контакт с пищевыми продуктами | Одобрен USDA для случайного контакта с пищевыми продуктами. Отвечает FDA требованиям CFR 21.175.300 для контакта с пищевыми продуктами |

| Соотношения смешивания | 3 части основы к 1 части активатора по объему |
| --- | --- |
| Внешний вид | Основа | Вязкая цветная жидкость |
|  | Активатор | Темно-коричневая жидкость |