| Thortex Floor-Tech F.B.X. – высокоэффективная, полиуретановая система, не содержащая растворитель, специально разработанная для применения в качестве эластичного толстослойного напольного покрытия. Thortex Floor-Tech F.B.X. построен на сложной смеси высокомолекулярных полиолов и уретановых полимеров, создающих систему с превосходной ударной и химической стойкостью при высокой степени эластичности. Такая уникальная система смол смешана со специальным составом красителей, создающих достаточный диапазон цветов. Система отвечает требованиям длительной защиты промышленных полов, работающих в самых тяжелых условиях эксплуатации. Thortex Floor-Tech F.B.X. обладает превосходной адгезией к большинству минеральных поверхностей, предварительно обработанных грунтами Thortex Floor-Tech F.B Primer или Thortex Floor-Tech S.F.U. Primer, и является идеальным средством для долговременной защиты полов на автостоянках, заводах, складах, кухнях, молокозаводах, пивоваренных заводах или в других областях, где требуется создать безремонтную защиту пола на длительный срок. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании правильной процедуры нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Все поверхности должны быть чистыми, сухими и не содержать несвязных частиц. С бетонных поверхностей все цементное молоко полностью удаляется механическими средствами. Пористые поверхности: Бетон, дерево и некоторые асфальты должны быть загрунтованы Thortex Floor-Tech F.В. Primer или Thortex Floor-Tech S.F.U. Primer в соответствии с их[ техническими паспортами. Непористые поверхности: Керамическая плитка, обработанный затирочной машиной бетон и некоторые горячеукатанные асфальты должны быть загрунтованы Thortex Uni-Tech G.P. Primer в соответствии с его техническим паспортом. Поверхности с существующими покрытиями: Сначала необходимо проверить их адгезию к подложке, а затем загрунтовать Thortex Uni-Tech G.P. Primer в соответствии с его техническим паспортом. | Если возникают сомнения при выборе грунта, обращайтесь за консультацией в технический отдел фирмы Thortex. смешивание Thortex Floor-Tech F.B.X. – это двухкомпонентный материал, состоящий из основы и активатора, которые перед использованием необходимо вместе смешать. Сначала размешивается основа и в нее, при постоянном помешивании, добавте активатор. Смесь продолжают мешать до получения однородной массы. Чтобы хорошо и полностью размешать состав рекомендуется использовать механический смеситель. Замешанный состав необходимо использовать в пределах 25 минут после смешивания при 20°C. Нанесение Нанесение нельзя выполнять при относительной влажности выше 85% или когда температура поверхности, на которую наносится материал, менее чем на 3°C превышает точку росы. Лучше всего Thortex Floor-Tech F.B.X. наносить при температуре поверхности выше 10°C. Thortex Floor-Tech F.B.X. наносится гладким равномерным слоем с помощью кисти или валика. Преимущество следует отдавать нанесению материала валиком, особенно при устройстве противоскользящей облицовки. Одинаково успешно можно применять валики, как с коротким, так и со средним ворсом, но на неровных поверхностях лучше применять валики со средним ворсом. Если требуется получить противоскользящую отделку, в Thortex Floor-Tech F.B.X. необходимо добавить повышающий сцепление наполнитель Thortex L.D. Grip или H.D. Grip в соответствии со следующими рекомендациями: Для участков с обычно сухими условиями эксплуатации: Thortex Grip рассеивают по свеженанесенному составу Thortex Floor-Tech F.B.X. с примерным расходом 60-100 г/м² и затем вкатывают для полного обволакивания посыпки раствором. |
| --- | --- |

| Для пандусов и участков с влажными условиями эксплуатации: примерно 200-300 г/м² крупнозернистого Thortex H.D. Grip рассеивают по влажной пленке и вкатывают для полного обволакивания посыпки Thortex H.D. Grip влажной пленкой. В случае использования в качестве составной части системы покрытия Thortex для проезжей части автостоянок свеженанесенный Thortex Floor-Tech F.B.X. следует посыпать сухим силикатным песком фракции 0,6 мм (примерный расход 3,5 кг/м2). СРАЗУ ЖЕ после работы все оборудование промойте универсальным очистителем Thortex Universal Cleaner. Теоретическая укрывистость 4 м2/л (0,25 л/ м2) при Толщине Сухой Пленки 250 мкм. 2 м2/л (0,50 л/ м2) при Толщине Сухой Пленки 500 мкм. Рекомендуемые толщины пленки Влажной / Сухой 250 мкм – обычное напольное покрытие; Влажной / Сухой 500 мкм – покрытие проезжей части автостоянок. Подробные рекомендации по работе с продуктом можно запросить в техническом центре. ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Сопротивление истиранию потеря веса 130 мг/1000 циклов ASTM D4060 (груз 1 кг; круг СS17) Сопротивление удару 12,43 Дж. ASTM D2794 Удлинение 55% ASTM D412 Адгезия прямому отрыву 63 кг/см2 – на стали ASTM D4541 35 кг/см2–на бетоне (разрушается бетон) Сопротивление растяжению 110 кг/см2 ASTM D638 Истирание щеткой > 10 000 циклов ASTM D2486 Твёрдость (по шкале Мооса) без изменений при BS 3900, Часть E2 нагрузке 2,5 кг ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Floor-Tech F.B.X. можно безопасно использовать. Во время работы желательно пользоваться защитными перчатками. Полная информация по охране труда прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по запросу. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 20 л. |
| --- | --- |

ООО "РЕМТЕХ"
                                г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06 Сайт:  http://7640906.nm.ru/
                                         Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
                                           Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

Двухкомпонентное  Полиуретановое Покрытие,                                                                   Не содержащее Растворитель

# TX853/0203

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

технический ПАСПОРТ характеристика

| Высыхание и твердение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время при 20˚С | Время использования | 25 минут |
|  | Сухой на ощупь | 5 часов |
|  | Высыхание до твердого состояния | 16 часов |
|  | Высохший до нанесения последующего слоя: минимальное максимальное | 16 часов 48 часа |
| Твердый остаток по объему | 100% |
| Содержание летучих органических веществ | Нет |  |
| Срок годности | Использовать в пределах 5 лет после приобретения. Хранить в заводской герметичной емкости при температуре хранения от 5˚С до 30˚С. |

| Соотношения смешивания | 3 части основы к 1 части активатора по объему |
| --- | --- |
| Внешний вид | Основа | Вязкая цветная жидкость |
|  | Активатор | Темно-коричневая жидкость |

| Контакт с пищевыми продуктами | Одобрен USDA для случайного контакта с пищевыми продуктами. Отвечает FDA требованиям CFR 21.175.300 для контакта с пищевыми продуктами |
| --- | --- |

FLOOR-TECH F.B.X.