| Thortex Floor-Tech F.S. Seal – высокоэффективное полиуретановое напольное покрытие на водной основе, используемое в качестве герметика в сочетании с системами декоративных полов Thortex Floor-Tech F.S. Flakes с посыпками в виде хлопьев. Thortex Floor-Tech F.S. Seal основан на сложной смеси водо-растворимых акриловых и уретановых полимеров в сочетании с цветоустойчивыми химически стойкими смолами, создающими покрытие с превосходной атмосферной, химической и абразивной стойкостью, обладая при этом отличной цветостойкостью и устойчивым блеском. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании процедуры правильного нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Все поверхности должны быть чистыми, сухими и не содержать масла, жира и рыхлых материалов. Поверхности из нового бетона необходимо зачистить абразивом, чтобы удалить все присутствующее цементное молоко. Всю образовавшуюся пыль и несвязный материал необходимо смести или убрать пылесосом. смешивание Thortex Floor-Tech F.S. Seal – это двухкомпонентный материал на водной основе, поставляемый в виде основы и активатора, которые перед применением необходимо перемешать. Основу следует размешать механическим миксером с регулируемым приводом при скорости вращения около 1000 об/мин. В основу медленно добавляют активатор, продолжая размешивание (увеличивая при необходимости обороты), пока не получится однородная смесь. Замешанный продукт Thortex Floor-Tech F.S. Seal необходимо использовать в пределах 1,5 часа после смешивания при 20°C | Нанесение Thortex Floor-Tech F.S. Seal нельзя наносить при относительной влажности выше 85% или когда температура покрываемой поверхности, менее чем на 3°C превышает точку росы. Минимальная температура нанесения 5°C. Thortex Floor-Tech F.S. Seal можно наносить щетками или валиками, обеспечивая равномерную толщину покрытия. Необходимо избегать образования налива материала. Применяйте валики со средним ворсом. СРАЗУ ЖЕ после работы все оборудование промойте универсальным очистителем Thortex Universal Cleaner. Теоретическая укрывистость Первый слой: 5 м2/л (0,2 л/ м2) при Толщине Сухой Пленки 100 мкм. Второй слой: 10 м2/л (0,1 л/ м2) при Толщине Сухой Пленки 50 мкм. Рекомендуемые толщины пленки Влажной: 1-ый слой – 200 мкм; 2-й слой – 100 мкм. Сухой: 1-ый слой – 100 мкм; 2-й слой – 50 мкм. ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
| --- | --- |

| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Сопротивление удару не разрушается (груз 0,9 кг ВS 2782, Часть 3 падает с высоты 45 см) Адгезия прямому отрыву 35 кг/см2–на бетоне ASTM D4541 (разрушается бетон) Стойкость к ультра- 500 часов воздействия QUV-B фиолетовым лучам без изменения глянца и цвета ASTM G53 Влагостойкость без изменений после 5000- BS 3900, Часть F2 часового воздействия Устойчивость к бактериям превосходная BS 4618, Часть 4.5 Устойчивость к плесени превосходная BS 3900, Раздел G6 Твёрдость (по шкале Мооса) без изменений при BS 3900, Часть E2 нагрузке 2,5 кг ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Floor-Tech C.S.-U.V. можно безопасно использовать. Во время работы рекомендуется пользоваться резиновыми перчатками. Полная информация по охране труда прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по запросу. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 4,5 л. |  |
| --- | --- |

ООО "РЕМТЕХ"
                                   г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06 Сайт:  http://7640906.nm.ru/
                                               Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
                                                 Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

Двухкомпонентное  Полиуретановое Напольное Покрытие                                                                   На Водной Основе

# TX827/0502

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

технический ПАСПОРТ характеристика

| Высыхание и твердение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время при 20˚С | Время использования | 1,5 часа |
|  | Сухой на ощупь | 4 часа |
|  | Высыхание до твердого состояния | 16 часов |
|  | Высохший до нанесения последующего слоя: минимальное максимальное | 4 часа 48 часов |
|  | Полная полимеризация | 7 дней |
| Твердый остаток по объему | 50% |
| Содержание летучих органических веществ | 65 г/л |  |

| Срок годности | Использовать в пределах 12 месяцев после приобретения. Хранить в закрытой в заводских условиях емкости при темпера-туре от 5˚С до 30˚С. ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА. |
| --- | --- |
| Контакт с пище-выми продуктами | Одобрен USDA для случайного контакта с пищевыми продуктами. |

SEAL

| Соотношения смешивания | 3,5 части основы к 1 части активатора по объему |
| --- | --- |
| Внешний вид | Основа | Прозрачная или цветная жидкость |
|  | Активатор | Прозрачная жидкость |