| Thortex Floor-Tech H.B. – высокоэффективное, усиленное керамикой покрытие, не содержащее растворитель. Предназначено для долговременной защиты пола, подвергаемого воздействию тяжёлых эксплуатационных нагрузок. Thortex Floor-Tech H.B. построен на уникальной смеси эпоксидных смол и полиамино-аминных добавок, усиленных смесью инертных пигментов и неорганических керамических частиц. Такой состав обладает оптимальным уровнем адгезии, абразивной, ударной и химической стойкости, чем обеспечивается превосходная и долговременная защита промышленных полов, работающих в сложных эксплуатационных условиях. Thortex Floor-Tech H.B. – простой, безопасный и удобный в работе материал, создающий бесшовное, легко очищаемое покрытие пола и является идеальным средством для применения на молокозаводах, пивоваренных заводах, в столовых, на пищевых фабриках, фармацевтических фабриках и складах. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании правильной процедуры нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Все поверхности должны быть чистыми, сухими и не содержать загрязнений. С бетонных поверхностей механическими средствами, например, абразивоструйным обдувом или шлифованием требуется полностью удалить цементное молоко, а образовавшуюся при этом пыль и сколы бетона тщательно вымести. Непористые поверхности: Плитка и плотный (обработанный затирочной машиной) бетон должны быть загрунтованы Thortex Uni-Tech G.P. Primer в соответствии с его техническим паспортом. Пористые поверхности: Бетонные и минеральные поверхности должны быть загрунтованы Thortex Floor-Tech S.P. Primer в соответствии с его техническим паспортом. Неровный и выбитый бетон необходимо заполнить составами Thortex Grano-Tech или Thortex Floor-Tech R.S. и выровнять до гладкого состояния. Затем подготовленные поверхности грунтуются составом Thortex Floor-Tech S.P. Primer. Поверхности с существующими покрытиями: Весь сыпучий и отслоившийся материал следует удалить. После этого поверхности тщательно очищаются и шлифуются, а затем грунтуются Thortex Uni-Tech G.P. Primer в соответствии с его техническим паспортом. Металлические поверхности: Очищаются абразивоструйным методом, вся пыль и образовавшийся после очистки мусор тщательно выметаются. Thortex Floor-Tech H.B. может наноситься прямо на подготовленные поверхности. | смешивание Thortex Floor-Tech H.B. – это двухкомпонентный материал, включающий основу и активатор, которые перед применением необходимо вместе смешать. Размешайте основу и продолжайте ее мешать, пока не добавите все содержимое компонента активатора. Смешайте полученную массу до однородного состояния. Чтобы масса полностью перемешалась, рекомендуется смешанный продукт перелить в другую емкость, а оставшийся в первой емкости материал вычистить в последнюю, и продолжить размешивание смеси до однородного состояния. Замешанный продукт необходимо использовать в пределах 45 минут после смешивания при 20°C. Нанесение Thortex Floor-Tech H.B. нельзя наносить при относительной влажности выше 90% или когда температура поверхности, на которую наносится материал, менее чем на 3°C превышает точку росы. Нежелательно наносить материал Thortex Floor-Tech H.B. при температуре поверхности ниже 10°C. Thortex Floor-Tech H.B. можно наносить щетками хорошего качества или валиками со средним ворсом. Покрытие должно наноситься равномерно, регулярно проверяя правильность толщины наносимой пленки. Если нанесение производится на сложных участках, замешанный материал, чтобы не стал непригодным до завершения его нанесения, рекомендуется разделить на малые количества и наносить двумя щетками. Противоскользящая система Для создания противоскользящего покрытия, Thortex Floor-Tech H.B. смешивается и наносится, как и в предыдущем случае, на загрунтованную поверхность. На еще влажное покрытие рассевают соответствующий вид посыпки Thortex Grip, увеличивающей сцепление. Чтобы получить сцепление средней степени достаточно рассеять около 25 г/м2 посыпки. После высыхания на следующие сутки всю неприклеившуюся посыпку надо убрать, и если требуется, можно нанести дополнительный уплотняющий слой Thortex Floor-Tech H.B. |
| --- | --- |

| Второй вариант предусматривает, что Thortex Grip можно добавить в приготовленную смесь Thortex Floor-Tech H.B. перед ее нанесением, размешать и затем нанести валиком. Один слой такого состава создаст нескользкое покрытие. Примечание: при испытаниях во влажных условиях согласно пункту 12.5 норм BD 29/87 полное покрытие посыпкой Thortex НD Grip обеспечивает коэффи-циент трения 99,4. СРАЗУ ЖЕ после работы все оборудование промойте универсальным очистителем Thortex Universal Cleaner. Теоретическая укрывистость 5 м2/л (0,2 л/ м2) при Толщине Сухой Пленки 200 мкм. Рекомендуемые толщины пленки Влажной – 200 мкм; Сухой – 200 мкм. Подробные рекомендации по работе с продуктом можно запросить в техническом центре. ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Сопротивление истиранию 20 мг/1000 циклов ASTM D4060 Сопротивление удару 3,95 Дж. ASTM D2794 Адгезия 35 кг/см2 ASTM D4541 Твёрдость (по шкале Мооса) без изменений при BS 3900, Часть E2 нагрузке 2,5 кг Сопротивление сжатию 650 кг/см2 ASTM D695 Сопротивление растяжению 160 кг/см2 ASTM D683 ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Floor-Tech H.B. можно безопасно использовать. Во время работы в ограниченных местах необходимо пользоваться защитными перчатками. Полная информация по охране труда прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по запросу. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 5 и 20 л. |
| --- | --- |

ООО "РЕМТЕХ"
                                 г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06 Сайт:  http://7640906.nm.ru/
                                           Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
                                            Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

Двухкомпонентное  Эпоксидное Покрытие,                                                                   Не содержащее Растворитель

# TX850/0302

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

технический ПАСПОРТ характеристика

| Высыхание и твердение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время при 20˚С | Время использования | 45 минут |
|  | Сухой на ощупь | 6 часов |
|  | Высыхание до твердого состояния, пригодного к эксплуатации | 24 часа |
|  | Высохший до нанесения последующего слоя: минимальное максимальное | 16 часов 3 дня |
|  | Полная полимеризация | 7 дней |
| Твердый остаток по объему | 100% |
| Содержание летучих органических веществ | Нет |  |
| Срок годности | Использовать в пределах 5 лет после приобретения. Хранить в заводской герметичной емкости при температуре хранения от 5˚С до 30˚С. |
| Контакт с пищевыми продуктами | Одобрен USDA для случайного контакта с пищевыми продуктами. Отвечает FDA требованиям CFR 21.175.300 для контакта с пищевыми продуктами |

| Соотношения смешивания | 2 части основы к 1 части активатора по объему |
| --- | --- |
| Внешний вид | Основа | Цветная тиксотроп-ная жидкость |
|  | Активатор | Прозрачная жидкость палевого цвета |