| Thortex Floor-Tech H.S. – высокоэффективное эпоксидное покрытие с высоким сухим остатком. Представляет собой однослойную систему напольного покрытия для бетонных поверхностей. Thortex Floor-Tech H.S. состоит из уникальной смеси эпоксидных смол, соединенных с полиаминовыми добавками, специальный состав которых придает системе оптимальный уровень адгезии, абразивной, ударной и химической стойкости, чем обеспечивается превосходная и долговременная защита промышленных полов, работающих в сложных эксплуатационных условиях. Thortex Floor-Tech H.S. – идеальное средство для защиты пола в мастерских и цехах, гаражах, на заводах и фабриках, в складах и хранилищах. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании процедуры правильного нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Все поверхности должны быть чистыми, сухими и не содержать масла, смазки и других загрязнений. Для удаления с поверхностей цементного молока их следует тщательно отшлифовать или слегка обработать абразивоструйным обдувом. Свободную пыль убрать пылесосом. смешивание Thortex Floor-Tech H.S. – это двухкомпонентный материал, включающий основу и активатор, которые перед применением необходимо вместе смешать. Размешайте основу и продолжайте ее мешать, пока не добавите все содержимое компонента активатора. Смешайте полученную массу до однородного состояния. Чтобы масса полностью перемешалась, рекомендуется смешанный продукт перелить в другую емкость, а оставшийся в первой емкости материал вычистить в последнюю, и продолжить размешивание смеси до получения однородного состояния. Замешанный продукт необходимо использовать в пределах 1 часа после смешивания при 20°C | Нанесение Thortex Floor-Tech H.S. нельзя наносить при относительной влажности выше 85% или когда температура поверхности, на которую наносится материал, менее чем на 3°C превышает точку росы. Нежелательно наносить материал Thortex Floor-Tech H.S. при температуре поверхности ниже 10°C. Thortex Floor-Tech H.S. можно наносить щетками хорошего качества или валиками со средним ворсом. Покрытие должно наноситься равномерно, а поверхность должна быть полностью смоченной, при этом регулярно проверяйте правильность толщины наносимой пленки. Если нанесение производится на сложных участках, размешанный материал, чтоб не стал непригодным до завершения его нанесения, рекомендуется разделить на малые количества и наносить двумя малярными инструментами. Примечание: для придания эстетического вида на пористых или неравномерно впитывающих поверхностях может потребоваться нанесение второго слоя. Противоскользящая система Чтобы создать противоскользящее покрытие, Thortex Floor-Tech H.S. смешивается и наносится на поверхность, как и в предыдущем случае. На еще влажное покрытие рассеивают соответствующий вид посыпки Thortex L.D. Grip. Чтобы получить сцепление средней степени достаточно рассеять около 25 г/м2 посыпки. После высыхания на следующие сутки надо убрать всю неприклеившуюся посыпку и, если требуется, можно нанести дополнительный уплотняющий слой Thortex Floor-Tech H.S. Второй вариант предусматривает, что Thortex L.D. Grip можно добавить в приготовленную смесь Thortex Floor-Tech H.S. перед ее нанесением, размешать и затем нанести валиком. Один слой такого состава создаст нескользкое верхнее покрытие. СРАЗУ ЖЕ после работы все оборудование промойте универсальным очистителем Thortex Universal Cleaner. Теоретическая укрывистость 6,6 м2/л (0,15 л/ м2) при Толщине Сухой Пленки 125 мкм. Рекомендуемые толщины пленки Влажной – 150-175 мкм; Сухой – 125-150 мкм. |
| --- | --- |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Сопротивление истиранию потеря веса 30 мг/1000 циклов ASTM D4060 (груз 1 кг; круг СS17) Сопротивление удару 3,95 Дж. ASTM D2794 Сухая термостойкость 135(С ASTM D2485 Адгезия прямому отрыву 35 кг/см2–на бетоне ASTM D4541 (разрушается бетон) Истирание щеткой > 10 000 циклов ASTM D336 Сопротивление растяжению 160 кг/см2 ASTM D683 Твёрдость (по шкале Мооса) без изменений при BS 3900, Часть E2 нагрузке 2,5 кг | ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Floor-Tech H.S. можно безопасно использовать. Во время работы необходимо пользоваться защитными перчатками. При нанесении распылением пользуйтесь респираторами. Полная информация по охране труда прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по запросу. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 5 и 20 л. Информация, приведенная здесь, предназначена только для общего руководства и не может быть использована как нормативный документ. Данная информация достоверная, но мы не несем никакой ответственности за использование данного продукта или этой информации, так как оно выполняется без контроля компании. Пользователи должны экспериментально определить пригодность данного продукта для своих конкретных задач. Детальные спецификации предоставляются компанией по запросу. |

ООО "РЕМТЕХ"
                                 г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06 Сайт:  http://7640906.nm.ru/
                                           Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
                                             Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

Двухкомпонентное  Эпоксидное Покрытие                                                                   На основе Растворителя

# TX851/1001

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

технический ПАСПОРТ характеристика

| Высыхание и твердение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время при 20˚С | Время использования | 45 минут |
|  | Сухой на ощупь | 6 часов |
|  | Высыхание до твердого состояния | 24 часа |
|  | Высохший до нанесения последующего слоя: минимальное максимальное | 24 часа 48 часов |
|  | Полная полимеризация | 7 дней |
| Твердый остаток по объему | 85% |
| Содержание летучих органических веществ | 137 г/л |  |
| Срок годности | Использовать в пределах 5 лет после приобретения. Хранить в заводской герметичной емкости при температуре хранения от 5˚С до 30˚С. |

| Соотношения смешивания | 2 части основы к 1 части активатора по объему |
| --- | --- |
| Внешний вид | Основа | Вязкая цветная жидкость |
|  | Активатор | Цветная жидкость |