технический ПАСПОРТ характеристика

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

TX828/0903

Трехкомпонентная  Эпоксидная стяжка,                                                                   Не содержащая Растворитель

I

| Thortex Floor-Tech I.S. – высокоэффективная декоративная стяжка для восстановления поверхностей. Применяется на бетонных полах и других напольных поверхностях, подверженных абразивному износу и химическому воздействию. ThoItex Floor-Tech I.S. построен на уникальной смеси эпоксидных смол и полиаминовых добавок вместе со смесью укрепляющих кварцевых минералов. Специально подобранная смесь обладает оптимальной способностью к нанесению (укрывистостью) одновременно с высоким уровнем адгезии, абразивной, ударной и химической стойкости. Thortex Floor-Tech I.S. – это уникальная система восстановления поверхности, обеспечивающая продолжительную превосходную защиту промышленных полов, работающих в самых агрессивных условиях эксплуатации. Является идеальным средством для применения на мясокомбинатах, молочных заводах, комбинатах пищевых продуктов, промышленных предприятиях, где требуется декоративная отделка. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании процедуры правильного нанесения продукта. ##### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Все поверхности должны быть чистыми, сухими, не содержать масла, смазки и рыхлых материалов. Сильные масляные загрязнения могут потребовать выжигания. Бетонные поверхности следует очистить абразивоструйным методом, стесать или окирковать, удаляя все существующие покрытия. Всю пыль и прочий несвязный материал с подготовленной поверхности необходимо убрать пылесосом. Другие поверхности должны быть зачищены, а стальные поверхности – подвергнуты пескоструйной обработке. ГРУНТОВАНИЕ После очистки поверхность необходимо загрунтовать составом Thortex Floor-Tech S.P. Primer. Избегайте заливания поверхности и нанесения чрезмерной толщины грунта. ### Грунт не должен высохнуть до нанесения Thortex Floor-Tech I.S. Все высохшие участки грунта должны быть загрунтованы вновь. ### На очень пористых подложках может понадобиться нанесение грунта в два слоя. | ### смешивание Thortex Floor-Tech I.S. поставляется в виде трех компонентов – основы, активатора и заполнителя, помещенных в большое пластиковое ведро. Извлеките эти компоненты из внешнего ведра и смешайте в нем вместе компоненты смол. Затем в перемешанные смолы медленно добавьте заполнитель. Для полного смешения состава рекомендуется применение механических миксеров типа Mixal, Hobart или Danes. Продолжительность смешивания – 3-4 минуты после добавления заполнителя. Не допускайте густого скопления смолы в растворе. Желательно периодически останавливать миксер, соскабливать с лопастей миксера налипший заполнитель в смесь и возобновлять перемешивание. Замешанный материал необходимо использовать в пределах 1 часа после начала смешивания при 20°C. ##### Нанесение ##### Приготовленный Thortex Floor-Tech I.S. можно вылить на загрунтованный, еще влажный участок и, как обычно, разровнять кельмой или стальной теркой, заглаживая материал теркой. Чтобы обеспечить необходимые толщины, используют деревянные планки, толщина которых соответствует толщине стяжки. Нанесенный материал выравнивают по толщине этих планок. Thortex Floor-Tech I.S. можно также распределять, загрузив замешанный материал в разравнивающий короб, установив наносящий нож на требуемую толщину. Thortex Floor-Tech I.S. растягивают разравнивающим коробом по подготовленной поверхности и затем заглаживают и уплотняют теркой для штукатурки. Толщина слоя Thortex Floor-Tech I.S. рекомендуется не менее 4 мм. Нельзя Thortex Floor-Tech I.S. на краях скашивать. Края всегда надо подрезать. |
| --- | --- |

| Под конец рабочего дня края стяжки из Thortex Floor-Tech I.S. подрезаются краем стальной терки под прямым углом к поверхности пола. Затем при следующем нанесении эти края стяжки служат ее рабочим уровнем, а вертикальные ее кромки грунтуются. Высыхание и твердение. Время при 20˚С; Время использования; 1 час. Высыхание до твердого состояния; 8 часов. ###### Высохший до нанесения последующего слоя: ###### минимальное максимальное; 8 часов 24 часа. ###### Полная полимеризация; ###### 7 дней. Твердый остаток по объему; 100%. Содержание летучих органических веществ; Нет. Срок годности; Использовать в пределах 5 лет после приобретения. Хранить в заводской упаковке при температуре от 5˚С до 30˚С. ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА. Контакт с пищевыми продуктами; Одобрен USDA для случайного контакта с пищевыми продуктами. Отвечает FDA требованиям CFR 21.175.300 для контакта с пищевыми продуктами. СРАЗУ ЖЕ после работы все оборудование промойте универсальным очистителем Thortex Universal Cleaner. Соотношения смешивания; Смешиваются все поставляемые компоненты. Внешний вид; Основа; Прозрачная жидкость. Активатор; Прозрачная жидкость палевого цвета. Заполнитель; Цветной заполнитель. Теоретическая укрывистость 1,7 м2/ 25кг упаковку при толщине 6 мм. Рекомендуемые толщины пленки Влажной – 6 мм; Сухой – 6 мм. Подробные рекомендации по работе с продуктом можно запросить в техническом центре. ##### ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ##### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Предел прочности при сжатии 880 кг/см2 ASTM D 695 ##### Предел прочности при изгибе 460 кг/см2 ASTM D 790 Усадка Нет ASTM С426 Сопротивление истиранию потеря 45 мг за 1000 циклов ASTM D4060 (нагрузка 1 кг, круг CS17) Ударное сопротивление 1,6 Дж ASTM D2794 Твердость по шкале Мооса без изменений при ##### ВS 3900, Часть Е2 при нагрузке 2,5 кг Сухая термостойкость 135°C ASTM D2485 ##### ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Floor-Tech I.S. можно безопасно использовать. Во время работы желательно пользоваться защитными перчатками. ## Полная информация по охране труда прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по запросу. ## УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 25 кг. Информация, приведенная здесь, предназначена только для общего руководства и не может быть использована как нормативный документ. Данная информация достоверная, но мы не несем никакой ответственности за использование данного продукта или этой информации, так как оно выполняется без контроля компании. Пользователи должны экспериментально определить пригодность данного продукта для своих конкретных задач. Детальные спецификации предоставляются компанией по запросу. |
| --- | --- |

ООО "РЕМТЕХ"
                               г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06 Сайт:  http://7640906.nm.ru/
                                        Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
                                          Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77