| Thortex Floor-Tech P.R. – высокоэффективный самогрунтующийся эпоксидный ремонтный раствор, специально предназначенный для ремонтов поврежденных и эродированных бетонных поверхностей. Thortex Floor-Tech P.R. состоит из уникальной смеси эпоксидных смол и полиамино-аминных добавок. В его состав входит специальная, особо подобранная, укрепляющая смесь кварцевых минералов, обеспечивающая оптимальный уровень адгезии, абразивной, ударной и химической стойкости. Thortex Floor-Tech P.R. – быстротвердеющий раствор, позволяющий выполнять ремонты на любых бетонных поверхностях с небольшими разрушениями. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании правильной процедуры нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Всю грязь, отколовшийся и рыхлый материал необходимо удалить, а разрушенные участки расширить до прочной кромки. Любые участки оголенных арматурных стержней следует полностью вскрыть и обработать антикоррозионной системой Thortex Anti-Corrosive System. ГРУНТОВАНИЕ Хотя Thortex Floor-Tech P.R. может использоваться без грунтования, на некоторые очень пористые поверхности для их грунтования / герметизации необходимо нанести покрытие из смешанных смол Thortex Floor-Tech P.R. (без заполнителя). Две по объему части основы смешайте с одной частью активатора и перемешанную смесь нанесите кистью на подготовленную поверхность. СМЕШИВАНИЕ Thortex Floor-Tech P.R. – это трехкомпонентный материал, который перед применением необходимо смешать. | При смешивании всего находящегося в упаковке материала, извлеките заполнитель из внешнего контейнера и используйте его как емкость для приготовления смеси. Перелейте в этот контейнер банки с основой и активатором и перемешайте их до однородного состояния. Теперь добавьте сюда заполнитель и тщательно размешайте со смолами до полного его увлажнения. НАНЕСЕНИЕ Замешанный раствор Thortex Floor-Tech P.R. наносится на подготовленные участки кельмой или теркой. Материал необходимо плотно вдавить в поверхность и затем теркой загладить ее. СРАЗУ ЖЕ после работы все оборудование промойте очистителем Thortex Universal Cleaner. Плотность 2220 кг/м 3 Подробные рекомендации по работе с продуктом можно запросить в техническом центре. ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
| --- | --- |
| Твердый остаток по объему | 100% | ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Floor-Tech P.R можно безопасно использовать. Необходимо использовать резиновые перчатки. Полная информация по охране труда прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по запросу. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 5 кг. Информация, приведенная здесь, предназначена только для общего руководства и не может быть использована как нормативный документ. Данная информация достоверная, но мы не несем никакой ответственности за использование данного продукта или этой информации, так как оно выполняется без контроля компании. Пользователи должны экспериментально определить пригодность данного продукта для своих конкретных задач. Детальные спецификации предоставляются компанией по запросу. |
| Содержание летучих органических веществ | Нет |  |
| Срок годности | Использовать в пределах 5 лет после приобретения. Хранить в заводской упаковке при температуре от 5˚С до 30˚С. |  |
| Контакт с пищевыми продуктами | Одобрен USDA для случайного контакта с пищевыми продуктами. Отвечает FDA требованиям CFR 21.175.300 для контакта с пищевыми продуктами. |  |
| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Сопротивление истиранию потеря 145 мг ASTM D4060 за 1000 циклов (нагрузка 1 кг, круг CS17) Ударное сопротивление 1,8 Дж ASTM D2794 Сухая термостойкость 135°C ASTM D2485 Адгезия прямому отрыву 35 кг/см2 – на бетоне ASTM D4541 (разрушается бетон) Истирание щеткой >10 000 циклов ASTM D2486 Предел прочности при сжатии 840 кг/см2 ASTM D 695 Предел прочности при изгибе 450 кг/см2 ASTM D 790 Усадка Нет ASTM С246 |  |

ООО "РЕМТЕХ"
                               г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06  Сайт:  http://7640906.nm.ru/
                                         Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
                                           Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

Трехкомпонентный Эпоксидный Раствор,                              Не содержащий Растворитель

# TX815/1002

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

технический ПАСПОРТ характеристика

| Соотношения смешивания | Смешиваются все поставляемые компоненты. Если требуется раствора меньше, чем поставляется в одной упаковке, следует вместе смешать 2 объема основы и 1 объем активатора с добавлением количества заполни-теля, соответствующего необходимой консистенции раствора. |
| --- | --- |
| Внешний вид |  |  |
|  | ОСНОВА | Прозрачная жидкость |
|  | АКТИВАТОР | Прозрачная жидкость янтарного цвета |
|  | ЗАПОЛНИТЕЛЬ | Цветной заполнитель |
| Высыхание и твердение |  |  |
| Время при 20˚С | Время использования: Вяжущей смеси С заполнителем | 12 мин 25 мин |
|  | Полная полимеризация | 3,5 часа |