технический ПАСПОРТ характеристика

# TX821/1098

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Однокомпонентный  Цементный Раствор

| Thortex Floor-Tech P.S. – высокоэффективный полимерцементный быстросхватывающийся ремонтный раствор, разработанный как экономически эффективное средство непосредственно для ремонта бетонного пола внутри помещений. Соотношения смешивания; 10 частей Thortex Floor-Tech P.S. к 1 части воды по объему. Внешний вид; Серый порошок цвета бетона. Высыхание и твердение. Время при 20˚С; Время использования; 10 минут. Начало схватывания (возможность перемещения); 2 часа. Высыхание до твердого состояния (интенсивное движение); 4 часа. ###### Полная полимеризация; ###### 7 дней. Состав Thortex Floor-Tech P.S. состоит из специальной смеси цементов и полимеров, требующих для получения раствора только добавления воды. Полученная ремонтная смесь обладает физическими свойствами, превосходящими свойства обычных цементных стяжек. Thortex Floor-Tech P.S. – быстросхватывающийся продукт, который может быть быстро, не позже чем через 24 часа, перекрыт материалами Thortex. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании правильной процедуры нанесения продукта. ##### 1. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Всю пыль и рыхлый материал надо удалить, а углубления на поверхности – расширить до прочной кромки. Все ржавые арматурные стержни следует полностью обнажить и обработать антикоррозийной системой Thortex Anti-Corrosive. ### 2. смешивание Если необходимо развести всю упаковку Thortex Floor-Tech P.S., влейте 800 мл чистой воды в подходящий смеситель, добавьте в него 10 кг сухой смеси Thortex Floor-Tech P.S. и хорошо перемешайте ее до получения однородной массы, без комков. Если требуется меньше раствора, чем в упаковке, примерно десять объемных частей Thortex Floor-Tech P.S. добавьте к одной объемной части воды и перемешайте, пока не получится масса однородной консистенции. | ##### 3. Нанесение ##### Подлежащие ремонту поверхности слегка смочите водой с помощью кисти, или же на пористые поверхности нанесите кистью жидкий раствор, состоящий из 2 частей по объему Thortex Floor-Tech P.S. и одной части воды. На загрунтованные участки, пока они остаются еще влажными, кельмой или теркой наносится приготовленный раствор Thortex Floor-Tech P.S., при этом смесь необходимо крепко вдавливать в поверхность. ## СРАЗУ ЖЕ после работы все оборудование промойте чистой водой Плотность 2500 кг/м 3 ##### ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
| --- | --- |

| Содержание летучих органических веществ | Нет |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Срок годности | Использовать в пределах 5 лет после приобретения. Хранить в заводской упаковке при температуре от 5˚С до 30˚С. |  |  |

| ##### ОХРАНА ТРУДА Рекомендуются обычные меры предосторожности при работе с цемент содержащими материалами. Пользуйтесь защитным кремом и перчатками. ## Полная информация по охране труда прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по запросу. ## УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 10 кг. Информация, приведенная здесь, предназначена только для общего руководства и не может быть использована как нормативный документ. Данная информация достоверная, но мы не несем никакой ответственности за использование данного продукта или этой информации, так как оно выполняется без контроля компании. Пользователи должны экспериментально определить пригодность данного продукта для своих конкретных задач. Детальные спецификации предоставляются компанией по запросу. |  |
| --- | --- |

ООО "РЕМТЕХ"
                               г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06 Сайт:  http://7640906.nm.ru/
                                        Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
                                         Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77