| Thortex Floor-Tech P.S.L. – высокоэффективная наливная полиуретановая стяжка для пола, не содержащая растворитель, предназначенная для восстановления покрытия изношенных или эродированных полов, к которым предъявляется требование эластичности. Thortex Floor-Tech P.S.L. построен на сложной смеси специально подобранных высокомолекуляр-ных полиолов и уретановых полимеров, задающих составу оптимальный уровень адгезии, ударной и химической стойкости. Входящий в состав заполнитель состоит из тщательно подобранной смеси кварцевых минералов, обеспечивающих максимальную способность к нанесению (укрывистость), нивелируемость на поверхности, эластичность и технологичность. Thortex Floor-Tech P.S.L. простой в приготовлении и нанесении и обладает продолжительной превосходной защитой промышленных полов, работающих в самых тяжелых условиях эксплуатации. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании правильной процедуры нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Все поверхности должны быть чистыми, сухими и не содержать загрязнений. С бетонных поверхностей механическими средствами, например, абразивоструйным обдувом, абразивной зачисткой или киркованием требуется полностью удалить цементное молоко, а образовавшуюся при этом пыль и обломки бетона тщательно вымести. Непористые поверхности: Керамическая плитка и обработанный затирочной машиной бетон должны быть загрунтованы Thortex Uni-Tech G.P. Primer в соответствии с его техническим паспортом. Пористые поверхности: Бетонные и минеральные поверхности при необходимости сначала заполняются ремонтным составом Thortex Floor-Tech P.S. Подготовленные поверхности затем должны быть обработаны грунтом Thortex Floor-Tech F.P. Primer или Thortex Floor-Tech S.F.U. в соответствии с их техническими паспортами. ПРИМЕЧАНИЕ: Очень пористые поверхности могут потребовать нанесения двух слоев грунта Thortex Floor-Tech F.B. Primer или Thortex Floor-Tech S.F.U. | Поверхности с существующими покрытиями: Весь рыхлый и отслоившийся материал следует удалить. После этого поверхности тщательно очищаются и шлифуются, затем грунтуются Thortex Uni-Tech G.P. Primer в соответствии с его техническим паспортом. ПРИМЕЧАНИЕ: В условиях повышенной влажности все подложки перед нанесением соответствующего грунта должны быть зачищены абразивом или обработаны абразивоструйным методом. смешивание Thortex Floor-Tech P.S.L. – это трехкомпонентный продукт, все составляющие которого перед использованием необходимо смешать. Основа и активатор тщательно смешиваются во внешнем ведре упаковки. Продолжая мешать полученную массу, добавьте в нее все содержимое пакета с заполнителем. Для предотвращения слипания частиц в комки следите за тем, чтобы все частицы заполнителя были полностью смочены смоляным вяжущим. Рекомендуется использовать механический миксер. Замешанный состав необходимо использовать в пределах 20 минут после смешивания при 20°C Нанесение Thortex Floor-Tech P.S.L. нельзя наносить при относительной влажности выше 85% или когда температура поверхности, на которую наносится материал, менее чем на 3°C превышает точку росы. Нежелательно наносить материал Thortex Floor-Tech P.S.L. при температуре поверхности ниже 10°C. |
| --- | --- |

| Для нанесения материала вылейте его на загрунтованную поверхность и распределите зубчатой теркой до требуемой толщины (зубцы на терке должны иметь высоту 2-3 мм, чтобы получить толщину покрытия 2 мм, и 4-5 мм – для толщины 3 мм). После разравнивания материала для выпуска захваченного воздуха на покрытых участках рекомендуется использовать игольчатый валик. СРАЗУ ЖЕ после работы все оборудование промойте универсальным очистителем Thortex Universal Cleaner. Теоретическая укрывистость 0,26 м2/кг при Толщине Сухой Пленки 2 мм. 0,175 м2/кг при Толщине Сухой Пленки 3 мм. Рекомендуемые толщины пленки Влажной – 2 мм; Сухой – 2 мм. ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Сопротивление истиранию потеря веса 65 мг/1000 циклов ASTM D4060 при нагрузке весом 1 кг, круг CS17 Сопротивление удару 12,43 Дж. ASTM D2794 Удлинение 15 % ASTM D412 Адгезия прямому отрыву 35 кг/см2 – на бетоне ASTM D4541 (разрушается бетон) 35 кг/см2 – на асфальте (разрушается асфальт) Сопротивление истиранию >10 000 циклов щеткой ASTM D2486 Сопротивление растяжению 110 кг/см2 ASTM D638 Твёрдость (по шкале Мооса) без изменений при BS 3900, Часть E2 нагрузке 2,5 кг ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Floor-Tech P.S.L. можно безопасно использовать. Во время работы желательно пользоваться защитными перчатками. Полная информация по охране труда прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по запросу. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 20 кг и 40 кг. Информация, приведенная здесь, предназначена только для общего руководства и не может быть использована как нормативный документ. Данная информация достоверная, но мы не несем никакой ответственности за использование данного продукта или этой информации, так как оно выполняется без контроля компании. Пользователи должны экспериментально определить пригодность данного продукта для своих конкретных задач. Детальные спецификации предоставляются компанией по запросу. |
| --- | --- |

ООО "РЕМТЕХ"
                              г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06 Сайт:  http://7640906.nm.ru/
                                       Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
                                         Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

Трехкомпонентное  Полиуретановое Покрытие,                                                                   Не содержащее Растворитель

# TX802/1201

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

технический ПАСПОРТ характеристика

| Высыхание и твердение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время при 20˚С | Время использования | 20 минут |
|  | Сухой на ощупь | 5 часов |
|  | Высыхание до твердого состояния (пригодный к эксплуатации) | 16 часов |
|  | Высохший до нанесения последующего слоя: минимальное максимальное | 6 часов 24 часа |
|  | Полная полимеризация | 4 дня |
| Твердый остаток по объему | 100% |
| Содержание летучих органических веществ | Нет |  |
| Срок годности | Использовать в пределах 5 лет после приобретения. Хранить в заводской упаковке при температуре от 5˚С до 30˚С. |

| Соотношения смешивания | Смешиваются все поставляемые компоненты |
| --- | --- |
| Внешний вид | Основа | Жидкость палевого цвета |
|  | Активатор | Светло-коричневая жидкость |
|  | Заполнитель | Цветной заполнитель |

| Контакт с пищевыми продуктами | Отвечает FDA требованиям CFR 21.175.300 для контакта с пищевыми продуктами. Отвечает USDA требованиям для непредвиденного контакта с пищевыми продуктами. |
| --- | --- |