| Thortex Floor-Tech P.U. – высокоэффективное эластичное покрытие, используемое как толстослойная система покрытий для внутренних и наружных полов. Thortex Floor-Tech P.U. построен на уникальной смеси алифатических смол, усиленных стабилизаторами цвета и химически стойкими пигментами, создающими прочное и долговечное отделочное покрытие с превосходным сопротивлением абразивному и ударному воздействию, а также стойкостью к ультрафиолету. Thortex Floor-Tech P.U. – простой и удобный в работе материал, в сочетании с соответствующими грунтами может наноситься на любые поверхности пола. Является идеальным средством для продолжительной защиты балконов, автостоянок, подъездных дорожек, промышленных полов, складских зон или других участков, где требуется эластичная облицовка пола. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании процедуры правильного нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Все поверхности должны быть чистыми, сухими и не содержать загрязнений. С бетонных поверхностей механическими средствами, например, абразивоструйным обдувом или абразивной зачисткой требуется полностью удалить цементное молоко, а образовавшуюся при этом пыль и продукты очистки тщательно вымести. Пористые поверхности: Бетон, дерево и некоторые асфальты должны быть загрунтованы Thortex Floor-Tech F.В. Primer в соответствии с его техническим паспортом. Непористые поверхности: Керамическая плитка, обработанный затирочной машиной бетон и некоторые типы асфальтов должны быть загрунтованы Thortex Uni-Tech G.P. Primer в соответствии с его техническим паспортом. | Поверхности с существующими покрытиями: Весь рыхлый и отслоившийся материал следует удалить. После этого поверхности тщательно очищаются и шлифуются, затем грунтуются Thortex Uni-Tech G.P. Primer в соответствии с его техническим паспортом. Если возникают сомнения при выборе грунта, обращайтесь за консультацией в технический отдел фирмы Thortex. смешивание Thortex Floor-Tech P.U. – это однокомпонентный материал и перед применением его требуется только размешать, чтобы устранить самое незначительное разделение состава. Нанесение На внешних участках, при условии, что подготовленная поверхность суха и на ней отсутствует конденсация влаги или лед, Thortex Floor-Tech P.U. можно наносить при температуре до 0°C без ограничений по точке росы и относительной влажности воздуха. Несмотря на это, Thortex Floor-Tech P.U. нельзя наносить во время дождя, снега или когда ожидаются осадки до того, как покрытие высохнет до состояния сухого на ощупь. Thortex Floor-Tech P.U. можно наносить щеткой или валиком. Используйте щетки хорошего качества с жесткой щетиной. Thortex Floor-Tech P.U. следует наносить равномерным слоем. При нанесении валиком пользуйтесь валиками со средним или длинным ворсом, а продукт наносите равномерно, чтобы толщина слоя была постоянной. СРАЗУ ЖЕ после работы все оборудование промойте универсальным очистителем Thortex Universal Cleaner. |
| --- | --- |

| Теоретическая укрывистость 6 м2/л при Толщине Сухой Пленки 100 мкм. Рекомендуемые толщины пленки Влажной – 170 мкм; Сухой – 100 мкм. ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Сопротивление истиранию потеря веса 130 мг/1000 циклов ASTM D4060 Адгезия (бетон) 35 кг/см2 ASTM D4541 (разрушается бетон) Удлинение 200 % ASTM D412 Сопротивление удару 13,5 Дж. ASTM D2794 Прочность на отрыв 71,6 кг/см ASTM D624 Сопротивление растяжению 210 кг/см2 ASTM D412 ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Floor-Tech P.U. можно безопасно использовать. В замкнутых пространствах обеспечьте хорошее проветривание. Во время работы желательно пользоваться защитными перчатками. Полная информация по охране труда прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по запросу. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 5 и 20 л. Информация, приведенная здесь, предназначена только для общего руководства и не может быть использована как нормативный документ. Данная информация достоверная, но мы не несем никакой ответственности за использование данного продукта или этой информации, так как оно выполняется без контроля компании. Пользователи должны экспериментально определить пригодность данного продукта для своих конкретных задач. Детальные спецификации предоставляются компанией по запросу. |
| --- | --- |

ООО "РЕМТЕХ"
                               г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06 Сайт:  http://7640906.nm.ru/
                                        Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
                                          Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

Однокомпонентное  Эластичное,  Отверждаемое Влагой                          Покрытие На Основе Растворителя

# TX858/1200

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

технический ПАСПОРТ характеристика

| Высыхание и твердение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время при 20˚С | Сухой на ощупь | 2 часа |
|  | Высыхание до твердого состояния (возможность перемещения) | 16 часов |
|  | Высохший до нанесения последующего слоя: минимальное | 16 часов |
|  | Полная полимеризация | 7 дней |
| Твердый остаток по объему | 60% |
| Содержание летучих органических веществ | 276 г/л |  |
| Срок годности | Хранить в оригинально закрытой емкости при температуре от 5˚С до 30˚С. Использовать в пределах 12 месяцев со дня производства. |
| Контакт с пищевыми продуктами | Отвечает USDA требованиям для непредвиденного контакта с пищевыми продуктами. |

| Соотношения смешивания | Поставляется готовым к применению |
| --- | --- |
| Внешний вид | Вязкая цветная жидкость |