| Thortex Floor-Tech S.F.U. – высокоэффективное маловязкое, не содержащее растворитель покрытие, используемое в качестве универсального герметика для пористых поверхностей. Thortex Floor-Tech S.F.U. построен на уникальной смеси высокомолекулярных полиолов и уретановых полимеров, специально созданных для получения покрытия с оптимальным уровнем проникания в подложку, прилипания к ней и способности к нанесению последующего слоя. Thortex Floor-Tech S.F.U. – простой в приготовлении и нанесении продукт, быстро высыхает и может быть быстро перекрыт последующим слоем. В связи с этим он является идеальной грунтующей системой для пористых, неровных и изношенных участков пола перед нанесением верхних полиуретановых покрытий системы Thortex, обеспечивая долгосрочную защиту промышленных полов и других поверхностей, работающих в самых агрессивных условиях. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании процедуры правильного нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Все поверхности должны быть чистыми, сухими, не содержать масла, смазки и несвязных материалов. Новый бетон: Для удаления цементного молока обработайте поверхность легким абразивоструйным обдувом, киркованием или механической зачисткой. Образовавшуюся пыль и продукты очистки необходимо смести или убрать пылесосом. Существующий бетон: Для полного удаления с поверхности грязи, масла и смазки смойте ее под высоким давлением водным раствором моющих средств. Сильные масляные загрязнения могут потребовать выпотевания и выжигания. Поверхности должны быть подготовлены путем абразиво-струйной зачистки или киркованием. Всю пыль и образовавшиеся обломки необходимо смести или убрать пылесосом. | Примечание: Все бетонные поверхности не должны содержать влагу более 7%. Прочие поверхности: Поверхности необходимо полностью обезжирить и затем тщательно зачистить с последующим удалением пылесосом всей образовавшейся пыли. смешивание Thortex Floor-Tech S.F.U. – двухкомпонентный материал, состоящий из основы и активатора, которые перед применением необходимо вместе смешать. Размешайте основу и продолжайте ее мешать, пока не добавите весь активатор. Перемешайте до получения однородной смеси. Замешанный материал следует использовать в пределах 30 минут после смешивания при температуре 20(С. Нанесение Thortex Floor-Tech S.F.U. нельзя наносить при относительной влажности, превышающей 85%, или когда температура покрываемой поверхности менее чем на 3˚С превышает точку росы. Thortex Floor-Tech S.F.U. должен наноситься на подготовленную поверхность жесткой щеткой, резиновой шваброй или валиком, обеспечивая однородное равномерное покрытие. Не допускайте чрезмерного нанесения и образования луж. На негладких, ямчатых поверхностях, втирайте материал в поверхность, обеспечивая полное увлажнение подложки. При использовании в качестве грунта для систем покрытий проезжей части автостоянок Thortex Floor-Tech S.F.U. наносится толщиной мокрого слоя 500 мкм изатем посыпается сухим кварцевым песком фракции 0,6 мм. СРАЗУ ЖЕ после работы все оборудование промойте универсальным очистителем Thortex Universal Cleaner. |
| --- | --- |
| Теоретическая укрывистость 10 м2/л (0,1 л/м2 ) при Толщине Сухой Пленки 100 мкм. 2 м2/л (0,5 л/м2 ) при Толщине Сухой Пленки 500 мкм. Рекомендуемые толщины пленки Влажной / Сухой 100 мкм – обычное напольное покрытие; Влажной / Сухой 500 мкм – покрытие проезжей части автостоянок. Подробные рекомендации по работе с продуктом можно запросить в техническом центре. ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Floor-Tech S.F.U. можно безопасно использовать. Необходимо пользоваться защитными перчатками. Полная информация по охране труда прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по запросу. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 3 и 15 л. Информация, приведенная здесь, предназначена только для общего руководства и не может быть использована как нормативный документ. Данная информация достоверная, но мы не несем никакой ответственности за использование данного продукта или этой информации, так как оно выполняется без контроля компании. Пользователи должны экспериментально определить пригодность данного продукта для своих конкретных задач. Детальные спецификации предоставляются компанией по запросу |

ООО "РЕМТЕХ"
                             г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06 Сайт:  http://7640906.nm.ru/
                                    Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
                                      Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

Двухкомпонентное Полиуретановое Покрытие,                                                                   Не содержащий Растворитель

# TX854/1002

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

технический ПАСПОРТ характеристика

| Соотношения смешивания | 2 части основы к 1 части активатора по объему. |
| --- | --- |
| Внешний вид | Основа | Прозрачная жидкость бледно-соломенного цвета |
|  | Активатор | Темно- коричневая жидкость |
| Высыхание и твердение |  |  |
| Время при 20˚С | Время использования | 30 минут |
|  | Сухой на ощупь | 3 часа |
|  | Высыхание до твердого состояния | 5-6 часов |
|  | Высохший до нанесения последующего слоя: минимальное максимальное | 3 часа 24 часа |
|  | Полная полимеризация | 7 дней |
| Твердый остаток по объему | 100% |
| Содержание летучих органических веществ | - Нет |

| Срок годности | Использовать в пределах 5 лет после приобретения. Хранить в заводской паковке при температуре от 5˚С до 30˚С. |
| --- | --- |
| Контакт с пищевыми продуктами | Одобрен USDA для случайного контакта с пищевыми продуктами. Отвечает FDA требованиям CFR 21.175.300 для контакта с пищевыми продуктами |

F.U.