| Thortex Floor-Tech S.P. Primer Conductive – высокоэффективное маловязкое, не содержащее растворитель токопроводящее покрытие, использу-емое в качестве грунта для антистатической напольной системы. Thortex Floor-Tech S.P. Primer Conductive состоит из уникальной смеси эпоксидных смол в сочетании полиамино-аминовыми добавками, и токопроводя-щими наполнителями, обеспечивающими оптималь-ный уровень проникания в подложку, прилипания к ней и способности к нанесению последующего слоя. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании правильной процедуры нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Все поверхности должны быть чистыми, сухими, не содержать масла, смазки и несвязных материалов. Новый бетон: Для удаления цементного молока обработайте поверхность легким абразивоструйным обдувом, киркованием или механической абразивной зачисткой. Образовавшуюся пыль и отколовшийся бетон необходимо смести или убрать пылесосом. Существующий бетон: Для полного удаления с поверхности грязи, масла и смазки смойте ее под высоким давлением водным раствором моющих средств. Сильные масляные загрязнения могут потребовать выпотевания и выжигания. Рыхлые, плохо пристающие покрытия должны быть удалены абразивоструйной зачисткой или киркованием. Всю пыль и образовавшиеся обломки необходимо смести или убрать пылесосом. Примечание: Все бетонные поверхности не должны содержать влагу более 7%. Прочие поверхности: Поверхности необходимо полностью обезжирить и затем тщательно зачистить с последующим удалением пылесосом всей образовавшейся пыли. | смешивание Thortex Floor-Tech S.P. Primer Conductive – двухкомпонентный материал, состоящий из основы и жидкого активатора. Компонент основы налейте в подходящую для смешивания емкость, добавьте активатор и тщательно перемешайте до получения однородной смеси. Нанесение Thortex Floor-Tech S.P. Primer Conductive должен наноситься на подготовленную поверхность жесткой щеткой, резиновой шваброй или валиком, обеспечивая однородное равномерное покрытие. Не допускайте чрезмерного нанесения и образования луж. На негладких, ямчатых поверхностях, втирайте материал в поверхность, обеспечивая полное увлажнение подложки. СРАЗУ ЖЕ после работы все оборудование промойте универсальным очистителем Thortex Universal Cleaner. Теоретическая укрывистость 4,8 м2/кг (0,208 кг/м2 ) при Толщине Сухой Пленки 200 мкм. Рекомендуемые толщины пленки Влажной – 150 -200 мкм; Сухой – 150 - 200 мкм. ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
| --- | --- |

| ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Floor-Tech S.P. Primer Conductive можно безопасно использовать. Необходимо пользоваться защитными перчатками. Полная информация по охране труда прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по запросу. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 1 и 5 кг. | Информация, приведенная здесь, предназначена только для общего руководства и не может быть использована как нормативный документ. Данная информация достоверная, но мы не несем никакой ответственности за использование данного продукта или этой информации, так как оно выполняется без контроля компании. Пользователи должны экспериментально определить пригодность данного продукта для своих конкретных задач. Детальные спецификации предоставляются компанией по запросу. |
| --- | --- |

ООО "РЕМТЕХ"
                             г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06 Сайт:  http://7640906.nm.ru/
                                     Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
                                      Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

| Соотношения смешивания | 3,3 части основы к 1 части активатора по объему. |
| --- | --- |
| Внешний вид | Основа | Черная вязкая жидкость |
|  | Активатор | Прозрачная жидкость |

Двухкомпонентное Эпоксидное Покрытие,                                                                   Не содержащий Растворитель

# TX812/0101

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

технический ПАСПОРТ характеристика

| Высыхание и твердение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время при 20˚С | Время использования | 30 минут |
|  | Сухой на ощупь | 2 часа |
|  | Высыхание до твердого состояния | 16 часов |
|  | Высохший до нанесения последующего слоя: минимальное максимальное | 2 часа 24 часа |
|  | Полная полимеризация | 7 дней |
| Твердый остаток по объему | 100% |
| Содержание летучих органических веществ | - Нет |

| Срок годности | Не ограничен в заводской герметичной емкости при температуре хранения от 5˚С до 40˚С |
| --- | --- |
| Контакт с пищевыми продуктами | Одобрен USDA для случайного контакта с пищевыми продуктами. Отвечает FDA требованиям CFR 21.175.300 для контакта с пищевыми продуктами |

CONDUCTIVE