| Thortex Floor-Tech S.P. Primer – высокоэф-фективное маловязкое, не содержащее растворитель покрытие, используемое как универсальная уплотняющая и грунтующая система для пола. Thortex Floor-Tech S.P. Primer можно также использовать для создания влагонепроницаемой оболочки на бетонных полах перед устройством цементной стяжки. Thortex Floor-Tech S.P. Primer построен на уникальной смеси эпоксидных смол в сочетании со специально подобранными полиамино-аминовыми добавками, обеспечивающими оптимальный уровень проникания в подложку, прилипания к ней и способности к нанесению последующего слоя. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании процедуры правильного нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Все поверхности должны быть чистыми, сухими, не содержать масла, смазки и несвязных материалов. Новый бетон: Для удаления цементного молока обработайте поверхность легким абразивоструйным обдувом, киркованием или механической зачисткой. Образовавшуюся пыль и продукты очистки необходимо смести или убрать пылесосом. Существующий бетон: Для полного удаления с поверхности грязи, масла и смазки смойте ее под высоким давлением водным раствором моющих средств. Сильные масляные загрязнения могут потребовать выпотевания и выжигания. Рыхлые, плохо пристающие покрытия должны быть удалены абразивоструйной зачисткой или киркованием. Всю пыль и образовавшиеся обломки необходимо смести или убрать пылесосом. Примечание: Все бетонные поверхности не должны содержать влагу более 7%. Прочие поверхности: Поверхности необходимо полностью обезжирить и затем тщательно зачистить с последующим удалением пылесосом всей образовавшейся пыли. | смешивание Thortex Floor-Tech S.P. Primer – двухкомпонентный материал, состоящий из основы и жидкого активатора. Компонент основы налейте в подходящую для смешивания емкость, добавьте активатор и тщательно перемешайте до получения однородной смеси. Для получения жидкого самовыравнивающегося материала: Примерно 1 объем смешанного грунта Thortex Floor-Tech S.P. Primer добавьте к 1 объему состава стяжки Thortex Floor-Tech R.S. Screed, что равносильно добавлению 10 кг грунта Thortex Floor-Tech S.P. Primer к 25 кг стяжки Thortex Floor-Tech R.S. Screed. Для получения экономичной заполняющей смеси: 1 банку (2 кг) грунта Thortex Floor-Tech S.P. Primer смешайте с 30-35 кг смеси чистого сухого щебня фракции 6 мм и кварцевого песка. Для приготовления самовыравнивающихся или заполяющих смесей рекомендуется использовать механический миксер. Нанесение Грунтование / Уплотнение: Thortex Floor-Tech S.P. Primer должен наноситься на подготовленную поверхность жесткой щеткой, резиновой шваброй или валиком, обеспечивая однородное равномерное покрытие. Не допускайте чрезмерного нанесения и образования луж. На негладких, ямчатых поверхностях, втирайте материал в поверхность, обеспечивая полное увлажнение подложки. Самовыравнивающаяся стяжка: Смесь Thortex Floor-Tech S.P. Primer и Thortex Floor-Tech R.S. Screed выливается на подготовленную поверхность и распределяется по ней с помощью зубчатой терки. Заполнение: Приготовленную смесь Thortex Floor-Tech S.P. Primer / Наполнитель выливают на ремонтируемый участок и затем разглаживают теркой или мастерком. Влагонепроницаемая оболочка: наносится два слоя Thortex Floor-Tech S.P. Primer, при этом второй слой полностью посыпается просушенным в печи песком. Подробная информация изложена в описании системы Thortex System TXF22-DPM. |
| --- | --- |
| СРАЗУ ЖЕ после работы все оборудование промойте универсальным очистителем Thortex Universal Cleaner. Теоретическая укрывистость 9,6 м2/кг (0,104 кг/м2 ) при Толщине Сухой Пленки 100 мкм. При применении в качестве самовыравнивающейся стяжки смесь10 кг грунта Thortex Floor-Tech S.P. Primer и 25 кг стяжки Thortex Floor-Tech R.S. Screed покрывает 7 м2 при 3 мм толщине. Рекомендуемые толщины пленки Влажной – 100 мкм; Сухой – 100 мкм. Подробные рекомендации по работе с продуктом можно запросить в техническом центре. ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Floor-Tech S.P. Primer можно безопасно использовать. Необходимо пользоваться защитными перчатками. Полная информация по охране труда прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по запросу. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 2, 5 и 20 кг. |

ООО "РЕМТЕХ"
                                  г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06 Сайт:  http://7640906.nm.ru/
                                              Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
                                               Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

Двухкомпонентное Эпоксидное Покрыте,                                                                   Не содержащий Растворитель

# TX810/1201

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

технический ПАСПОРТ характеристика

| Соотношения смешивания | 2 части основы к 1 части активатора по объему. |
| --- | --- |
| Внешний вид | Основа | Прозрачная жидкость |
|  | Активатор | Прозрачная жидкость |
| Высыхание и твердение |  |  |
| Время при 20˚С | Время использования | 30 минут |
|  | Сухой на ощупь | 2 часа |
|  | Высыхание до твердого состояния | 16 часов |
|  | Высохший до нанесения последующего слоя: минимальное* максимальное | 2 часа 24 часа |
|  | Полная полимеризация | 7 дней |
| Это время соответствует только грунтованию или уплотнению составом Thortex Floor-Tech S.P. Primer. Если продукт приготовлен для другого применения, это время продлевается, и будет зависеть от окончательного количества смешиваемых компонентов. |
| * Примечание: Если используется в качестве грунта или склеивающего слоя для стяжки Thortex Floor-Tech R.S. – это время соответствует максимальному времени перекрытия. |
| Твердый остаток по объему | 100% |
| Содержание летучих органических веществ | - Нет |

| Срок годности | Использовать в пределах 5 лет после приобретения. Хранить в заводской упаковке при температуре от 5˚С до 30˚С. |
| --- | --- |
| Контакт с пищевыми продуктами | Одобрен USDA для случайного контакта с пищевыми продуктами. Отвечает FDA требованиям CFR 21.175.300 для контакта с пищевыми продуктами |