| Thortex Floor-Tech T.P.L. – высокоэффективное на водной основе покрытие, предназначенное для применения в качестве прозрачной защитной системы для деревянных полов. Thortex Floor-Tech T.P.L. основан на подобранной смеси уретановых полимеров, создающих прочную и долговечную прозрачную систему с превосходной абразивной и ударной стойкостью. Система является быстросохнущей, что позволяет за один день наносить три слоя. Thortex Floor-Tech T.P.L. – удобный и простой в работе материал, который можно наносить на все деревянные полы и особенно приемлем для танцевальных и спортивных залов, школ, музеев, храмов, кортов для игры в бадминтон, лестниц и деревянных панелей. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании процедуры правильного нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Все поверхности должны быть чистыми, сухими и не должны содержать загрязнений. Новая древесина: поверхности должны быть зачищены мелкой наждачной шкуркой, чтобы удалить отстающие волокна древесины. Образовавшаяся пыль и осыпавшийся абразив необходимо полностью убрать пылесосом. Существующие покрытия: Если пол требуется только перекрыть, проверьте существующее покрытие на адгезию и целостность. Все участки отслаивающегося покрытия следует удалить до прочных контуров. Затем поверхности необходимо тщательно обезжирить, чтобы удалить всю мастику и скопившуюся грязь, и, наконец, полностью зачистить шлифмашиной вращательного действия, заправлен-ной наждачной бумагой № 240. Всю образовавшуюся пыль и мусор необходимо убрать пылесосом. | Если требуется полное обновление покрытия пола, все существующее покрытие необходимо содрать до основы, затем поверхность необходимо отшлифовать и убрать пылесосом всю образовавшуюся пыль и другие продукты зачистки. Окончательная обработка выполняется подобно новому полу. Если для снятия мастики и политуры используется пароочиститель, поверхности нужно дать возможность высохнуть, прежде чем наносить какое-нибудь покрытие. смешивание Thortex Floor-Tech T.P.L. – двухкомпонентный материал, который перед применением необходимо смешать. Тщательно встряхивая банку, размешайте основу, добавьте в нее активатор и, энергичным встряхиванием, снова перемешайте состав. Все содержимое банок должно быть замешано. После полного смешивания цвет изменяется на однородно белый, хотя при высыхании материал становится прозрачным. Приготовленный состав должен быть использован в пределах 5 часов после смешивания. Нанесение Thortex Floor-Tech T.P.L. можно наносить кистью или валиком. При нанесении валиком используйте валики хорошего качества из первой овечьей шерсти. Thortex Floor-Tech T.P.L. наносится слоем однородной толщины, избегая чрезмерного наращивания толщины слоя и образования залитых участков. На правильно подготовленную поверхность с существующим покрытием рекомендуется наносить не менее двух слоев. Новые и непокрытые деревянные поверхности следует покрывать не менее, чем тремя слоями. Первый слой после высыхания до твердого состояния, слегка шлифуется для удаления поднявшихся деревесных волокон. Образовавшаяся при шлифовке пыль убирается пылесосом или протирается шваброй. |
| --- | --- |

| Интервал между нанесением слоев в зависимости от высыхания должен составлять 3-4 часа. Это время перекрытия будет увеличиваться в холодных и влажных условиях или при небольшом или отсутствующем движении воздуха. ПРИМЕЧАНИЕ: во влажном состоянии Thortex Floor-Tech T.P.L. имеет внешний вид белого цвета, но при высыхании становится совершенно прозрачным. СРАЗУ ЖЕ после работы все оборудование промойте чистой водой Теоретическая укрывистость 10 м2/л (0,1 л/ м2) при Толщине Сухой Пленки 34 мкм. УХОД ЗА ПОКРЫТИЕМ Пыль и продукты очистки можно убирать пылесосом. Время от времени необходимо выполнять более тщательную очистку. Для этого пол следует протереть влажной тканью. При слабом блеске допускается применение слабого бытового очистителя или средства Thortex Aftercare. Не мойте мокрой тканью или шваброй. ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Floor-Tech T.P.L. можно безопасно использовать. При работе с продуктом желательно использовать защитные перчатки. При нанесении краскопультом пользуйтесь респираторами. Полная информация по охране труда прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по запросу. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 5 л. |
| --- | --- |

ООО "РЕМТЕХ"
                               г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06 Сайт:  http://7640906.nm.ru/
                                         Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
                                           Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

| Высыхание и твердение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время при 20˚С | Время использования | 5 часов* |
|  | Сухой на ощупь | 30-40 мин. |
|  | Твердый для шлифовки | 3-4 часа |
|  | Твердый для эксплуатации | 16 часов |
|  | Высохший до нанесения последующего слоя: минимальное | 3 часа |
|  | максимальное | 24 часа |
|  | Полная полимеризация | 4 дня |
| *ПРИМЕЧАНИЕ: Этот продукт внешне не проявляет никакого изменения состояния по окончании времени использования. Медленное загустевание будет заметно в течении суток. Важно продукт использовать в пределах 5 часов после смешивания, поскольку свойства покрытия могут ухудшиться. |

Двухкомпонентный  Полиуретановый Прозрачный Матовый Лак                 на Водной Основе

# TX868/0301

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

технический ПАСПОРТ характеристика

| Сухой остаток | 434% |
| --- | --- |
| Содержание летучих органических веществ | 5125 г/л |

T.P.L.

| Соотношения смешивания | 10 частей основы к 1 части активатора по объему |
| --- | --- |
| Внешний вид | Основа и активатор – маловязкие прозрачные жидкости. |

| Срок годности | Использовать в пределах 12 месяцев после приобретения. Хранить в герметичных заводских банках при температуре хранении от 5˚С до 30˚С. БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА |  |
| --- | --- | --- |

| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА |
| --- |
| Сопротивление истиранию ASTM D4060 | потеря 18мг за 1000 оборотов, нагрузка 1 кг, круг CS 17 |
| Твёрдость царапанием карандашом ASTM D3363 | 3Т |
| Сопротивление истиранию щеткой ASTM D248 | >10.000 циклов |
| Твёрдость (по шкале Мооса) ВS 3900, Часть Е2 | не разрушается при нагрузке 2,5 кг |