| Thortex Floor-Tech W.B. – высокоэффективное, усиленное керамикой, эпоксидное покрытие на водной основе. Применяется как экономичная долговременная защита пола. Thortex Floor-Tech W.B. состоит из уникальной смеси способных диспергировать в воде эпоксидных смол, связанных с растворяющимися в воде аминовыми добавками. Смесь усилена особо подобранными керамическими частицами, благодаря чему покрытие из такого состава обладает высоким сроком службы с оптимальным уровнем адгезии, абразивной, ударной и химической стойкостью. Thortex Floor-Tech W.B. – простой, безопасный и удобный в работе материал, имеет превосходную адгезию ко всем типам напольных покрытий, обработанных соответствующим грунтом. Является идеальным средством для бетона, керамических плиток или ранее окрашенных поверхностей, где требуется легко очищающееся покрытие с длительным сроком службы. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании процедуры правильного нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Все поверхности должны быть чистыми, сухими, не содержать загрязнений, и подготовлены следующим образом: Плитки, Механически заглаженный бетон, Тяжелый бетон и Ранее окрашенные поверхности: Подготавливаются и грунтуются Thortex Uni-Tech G.P. Primer в соответствии с его техническим паспортом. Пористый / Легкий бетон: Подготавливается и грунтуется Thortex Floor-Tech S.P. Primer в соответствии с его техническим паспортом. Сталь, Металлические поверхности: Выполняется абразивоструйная очистка, выметается образовавшиеся при этом продукты очистки и пыль. Подготовленная поверхность грунтуется Thortex Uni-Tech M.C. Primer в соответствии с его техническим паспортом. | смешивание Thortex Floor-Tech W.B. – это двухкомпонентный материал, включающий основу и активатор, которые перед применением необходимо вместе смешать. Компонент основы Thortex Floor-Tech W.B. тщательно размешайте, устраняя любое незначительное его разделение, и продолжайте мешать, пока не добавите содержимое емкости с активатором. Смешайте полученную массу до однородного состояния. Чтобы получить противоскользящее покрытие Slip Deterrent Floor-Tech W.B., перед нанесением все содержимое емкости с заполнителем добавьте в замешанный продукт. Приготовленный раствор необходимо использовать в пределах 2 часов после смешивания при 20°C. Нанесение Нанесение нельзя выполнять при температуре воздуха и подложки ниже 5°C, относительной влажности выше 85% или когда температура поверхности, на которую наносится материал, менее чем на 3°C превышает точку росы. Thortex Floor-Tech W.B. можно наносить щетками или валиками. Нанесение щеткой выполняйте равномерными мазками. Не допускайте чрезмерного нанесения Thortex Floor-Tech W.B., поскольку на других участках, при заданном проектом расходе материала, толщина покрытия будет ниже заданной. Нанесение валиком: Thortex Floor-Tech W.B. равномерно распределите по поверхности, обеспечивая толщину мокрого слоя 100 мкм. Периодически замеряйте толщину, чтобы убедиться, что получена равномерная пленка заданной толщины. Разбавление: Thortex Floor-Tech W.B.X., как правило, не требует разбавления. При необходимости, его можно разбавить чистой водой не более 5% по объему. |
| --- | --- |

| СРАЗУ ЖЕ после работы все оборудование промойте чистой водой. Сильные наслоения материала можно очистить универсальным очистителем Thortex Universal Cleaner. Теоретическая укрывистость при одном слое 10 м2/л (0,1 л/ м2) при Толщине Сухой Пленки 50 мкм. Рекомендуемые толщины пленки Влажной – 100 мкм; Сухой – 50 мкм. Подробные рекомендации по работе с продуктом можно запросить в техническом центре. ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Сопротивление истиранию 32мг/1000 циклов при ASTM D4060 нагрузке 1 кг – круг CS17 Адгезия 35 кг/см2 (на бетоне) ASTM D4541 Сопротивление удару 3,95 Дж. ASTM D2794 Твёрдость (по шкале Мооса) без изменений при BS 3900, Часть E2 нагрузке 2,5 кг ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Floor-Tech W.B. можно безопасно использовать. Во время работы рекомендуется пользоваться защитными перчатками. Полная информация по охране труда прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по запросу. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 5 и 20 л. Информация, приведенная здесь, предназначена только для общего руководства и не может быть использована как нормативный документ. Данная информация достоверная, но мы не несем никакой ответственности за использование данного продукта или этой информации, так как оно выполняется без контроля компании. Пользователи должны экспериментально определить пригодность данного продукта для своих конкретных задач. Детальные спецификации предоставляются компанией по запросу. |
| --- | --- |

ООО "РЕМТЕХ"
                                 г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06 Сайт:  http://7640906.nm.ru/
                                           Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
                                             Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

Двухкомпонентное  Эпоксидное Облицовочное Покрытие                                                                   На Водной Основе

# TX855/1201

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

технический ПАСПОРТ характеристика

| Высыхание и твердение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время при 20˚С | Время использования | 2 часа |
|  | Сухой на ощупь | 4 часа |
|  | Высыхание до твердого состояния | 16 часов |
|  | Высохший до нанесения последующего слоя: минимальное максимальное | 16 часов 5 дней |
|  | Полная полимеризация | 7 дней |
| Твердый остаток по объему | 50% |
| Содержание летучих органических веществ | Нет |  |
| Срок годности | Использовать в пределах 5 лет после приобретения. Хранить в заводской герметичной емкости при температуре хранения от 5˚С до 30˚С. БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА |
| Контакт с пищевыми продуктами | Одобрен USDA для случайного контакта с пищевыми продуктами. Отвечает FDA требованиям CFR 21.175.300 для контакта с пищевыми продуктами |

| Соотношения смешивания | 4 части основы к 1 части активатора по объему |
| --- | --- |
| Внешний вид | Основа | Цветная жидкость |
|  | Активатор | Прозрачная жидкость |