| Thortex Floor-Tech W.B.X. – высокоэффективное быстросхватывающееся самогрунтующееся покрытие с матовым блеском, применяемое на большинстве напольных покрытий. Thortex Floor-Tech W.B.X. построен на водной дисперсии эпоксидных смол, смешанных со специально подобранными полиаминовыми добавками, способными диспергировать в воде. В результате их совместной реакции получается материал с превосходной адгезией к большинству минеральных и ранее окрашенных поверхностей. Вяжущая смоляная часть системы Thortex Floor-Tech W.B.X. соединяется со смесью неорганических красителей и стойких к истиранию наполнителей, создавая долговечную защитную систему для пола. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании процедуры правильного нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Бетон Поверхности должны быть чистыми, сухими, очищенными от масла и смазки. Цементное молоко полностью удаляется механической шлифовкой или легким абразивоструйным обдувом. Всю пыль и несвязный материал следует убрать. Существующие покрытия Поверхности необходимо сначала обезжирить подходящим для этого растворителем или раствором моющего средства, а затем выполнить механическую шлифовку. Весь сыпучий, отслоившийся материал и абразивная пыль должны быть удалены. Плитки Поверхности не должны содержать грязь, масло, смазку и другие загрязнения. При работе во влажных условиях поверхность плиток шлифуется механическим инструментом или слегка обдувается абразивоструйным оборудованием. | Примечание: при работе во влажных условиях на всех полах выполняют механическую шлифовку или абразивоструйный обдув. смешивание Thortex Floor-Tech W.B.X. – это двухкомпонентный материал, который перед применением необходимо вместе смешать. Компонент основы необходимо тщательно размешать, устраняя самое незначительное его расслоение. Продолжая размешивать основу, добавьте в нее содержимое емкости с активатором. Продолжайте мешать, пока не получите однородную массу. Нанесение Нанесение нельзя выполнять при температуре воздуха и поверхности ниже 10°C, а также при относительной влажности выше 70%. Нанесение щеткой выполняйте равномерными мазками. Не допускайте чрезмерного нанесения Thortex Floor-Tech W.B.X., поскольку на других участках, при заданном проектом расходе материала, толщина покрытия будет ниже заданной. Нанесение валиком: Thortex Floor-Tech W.B.X. равномерно распределите по поверхности, обеспечивая толщину мокрого слоя 100 мкм. Периодически замеряйте толщину, чтобы убедиться, что получена равномерная пленка заданной толщины. Примечание: этот продукт внешне не проявляет никакого изменения состояния по окончании установленного времени использования. Продукт будет долго выглядеть пригодным к употреблению после истечения его времени использования. Важно продукт использовать в пределах 2 часов после смешивания, поскольку свойства покрытия могут ухудшиться. СРАЗУ ЖЕ после работы все оборудование промойте чистой водой. Сильные наслоения материала можно очистить универсальным очистителем Thortex Universal Cleaner. |
| --- | --- |

| Теоретическая укрывистость 10 м2/л (0,1 л/ м2) при Толщине Сухой Пленки 50 мкм. Рекомендуемые толщины пленки Влажной – 100 мкм; Сухой – 50 мкм. Подробные рекомендации по работе с продуктом можно запросить в техническом центре. ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Сопротивление истиранию 60 мг/1000 циклов, на- ASTM D4060 грузка 1 кг, круг CS17 Сопротивление удару 3,8 Дж. ASTM D2794 Адгезия 35 кг/см2 (на бетоне) ASTM D4541 Твёрдость (по шкале Мооса) без изменений при BS 3900, Часть E2 нагрузке 2,5 кг ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Floor-Tech W.B.X. можно безопасно использовать. Во время работы необходимо пользоваться защитными перчатками, чтобы не допустить контакт с кожей. Полная информация по охране труда прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по запросу. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 5 и 20 л. Информация, приведенная здесь, предназначена только для общего руководства и не может быть использована как нормативный документ. Данная информация достоверная, но мы не несем никакой ответственности за использование данного продукта или этой информации, так как оно выполняется без контроля компании. Пользователи должны экспериментально определить пригодность данного продукта для своих конкретных задач. Детальные спецификации предоставляются компанией по запросу |
| --- | --- |

ООО "РЕМТЕХ"
                                  г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06 Сайт:  http://7640906.nm.ru/
                                             Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
                                               Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

| Высыхание и твердение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время при 20˚С | Время использования | 2 часа* |
|  | Сухой на ощупь | 1-2 часа |
|  | Высыхание до твердого состояния | 4-6 часов |
|  | Высохший до нанесения последующего слоя: минимальное максимальное | 2 часа 72 часа |
|  | Полная полимеризация | 7 дней |
| *см. примечание в разделе «нанесение» |
| Твердый остаток по объему | 50% |
| Содержание летучих органических веществ | 44 г/л |  |
| Срок годности | Использовать в пределах 5 лет после приобретения. Хранить в заводской герметичной емкости при температуре хранения от 5˚С до 40˚С. |
| Контакт с пищевыми продуктами | Одобрен USDA для случайного контакта с пищевыми продуктами. Отвечает FDA требованиям CFR 21.175.300 для контакта с пищевыми продуктами |

| Соотношения смешивания | 5 частей основы к 1 части активатора по объему |
| --- | --- |
| Внешний вид | Основа | Цветная жидкость |
|  | Активатор | Непрозрачная жидкость палевого цвета |

Двухкомпонентное  Эпоксидное Покрытие                                                                   На Водной Основе

# TX852/0502

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

технический ПАСПОРТ характеристика