| Thortex Floor-Tech W.S. – высокоэффективное полиуретановое напольное покрытие, предназначенное для применения в сочетании со стяжками Thortex в качестве прозрачного уплотнителя с тонкой матировкой. Thortex Floor-Tech W.S. состоит из сложной смеси водорастворимых акриловых и уретановых полимеров, сочетание которых создает систему с превосходной абразивной и химической стойкостью в сочетании с цветостойкостью. Thortex Floor-Tech W.S. – удобный в работе, имеет слабый запах и не разлагается, благодаря чему может успешно применяться на участках приготовления пищевых продуктов. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании процедуры правильного нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Все поверхности должны быть чистыми, сухими, не должны содержать масло, смазку и несвязный материал. Для придания пыленепроницаемых свойств новым бетонным поверхностям, их необходимо полностью зачистить, чтобы устранить любое присутствие цементного молока. смешивание Thortex Floor-Tech W.S. – двухкомпонентный материал, который перед применением необходимо смешать. Размешайте основу механическим миксером с регулируемым приводом при скорости вращения около 1000 об/мин. Продолжая размешивание, медленно добавьте в основу активатор, увеличивая при необходимости обороты мешалки. Продолжайте мешать, пока не получите полностью однородную смесь. Приготовленный состав Thortex Floor-Tech W.S. должен быть использован в пределах 1,5 часа после смешивания при 20°C. | Нанесение Не наносите продукт при относительной влажности выше 85% или когда температура поверхности, на которую наносится материал, менее чем на 3°C превышает точку росы. Минимальная температура нанесения 5°C. Thortex Floor-Tech W.S. наносится слоем постоянной толщины с помощью кисти или валика. Не допускайте заливания покрытия. Для нанесения используйте валики со средним ворсом. СРАЗУ ЖЕ после работы все оборудование промойте чистой водой Теоретическая укрывистость 10 м2/л (0,1 л/ м2) при Толщине Сухой Пленки 50 мкм. Рекомендуемые толщины пленки Влажной – 100 мкм; Сухой – 50 мкм. Подробные рекомендации по работе с продуктом можно запросить в техническом центре. ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
| --- | --- |

| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Сопротивление удару не разрушается (груз 0,9 кг ВS 2782, Часть 3 падает с высоты 45 см) Адгезия прямому отрыву 35 кг/см2–на бетоне ASTM D4541 (разрушается бетон) Стойкость к ультра- 500 часов воздействия QUV-B фиолетовым лучам без изменения глянца и цвета ASTM G53 Влагостойкость без изменений после 5000- BS 3900, Часть F2 часового воздействия Устойчивость к бактериям превосходная BS 4618, Часть 4.5 Устойчивость к плесени превосходная BS 3900, Раздел G6 Твёрдость (по шкале Мооса) без изменений при BS 3900, Часть E2 нагрузке 2,5 кг ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Floor-Tech W.S. можно безопасно использовать. Необходимо использовать резиновые перчатки. Полная информация по охране труда прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по запросу. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 4,5 л. | Информация, приведенная здесь, предназначена только для общего руководства и не может быть использована как нормативный документ. Данная информация достоверная, но мы не несем никакой ответственности за использование данного продукта или этой информации, так как оно выполняется без контроля компании. Пользователи должны экспериментально определить пригодность данного продукта для своих конкретных задач. Детальные спецификации предоставляются компанией по запросу. |
| --- | --- |

ООО "РЕМТЕХ"
                              г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06 Сайт:  http://7640906.nm.ru/
                                        Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
                                          Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

Двухкомпонентный  Полиуретановое Покрытие для Пола на Водной Основе

# TX826/1202

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

технический ПАСПОРТ характеристика

| Срок годности | Использовать в пределах 5 лет после приобретения. Хранить в заводской герметичной емкости при температуре хранения от 5˚С до 30˚С. БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА |  |
| --- | --- | --- |
| Контакт с пищевыми продуктами | Одобрен USDA для случайного контакта с пищевыми продуктами. |

| Высыхание и твердение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время при 20˚С | Время использования | 1,5 часа |
|  | Сухой на ощупь | 4 часа |
|  | Высыхание до твердого состояния | 16 часов |
|  | Высохший до нанесения последующего слоя минимальное | 4 часа |
|  | максимальное | 48 часов |
|  | Полная полимеризация | 7 дней |
| Сухой остаток | 50% |
| Содержание летучих органических веществ | 65 г/л |

| Соотношения смешивания | 3,5 части основы к 1 части активатора по объему |
| --- | --- |
| Внешний вид | Основа | Прозрачная или цветная жидкость |
|  | Активатор | Прозрачная жидкость |