| Thortex Floor-Tech X.S.L. – высокоэффективная наливная эпоксидная стяжка для пола, не содержащая растворитель, предназначенная для применения почти на всех изношенных или неровных участках пола. Thortex Floor-Tech X.S.L. построен на специальной смеси эпоксидных смол, соединенных с входящими в состав особо подобранными полиаминами, задающими составу оптимальный уровень адгезии, абразивной, ударной и химической стойкости. Входящий в состав заполнитель состоит из тщательно подобранной смеси кварцевых минералов, обеспечивающих максимальную способность к нанесению (укрывистость), нивелируемость на поверхности и технологичность. Thortex Floor-Tech X.S.L. простой в приготовлении и нанесении и обладает продолжительной превосходной защитой промышленных полов, работающих в самых агрессивных условиях. Разновидность Thortex Floor-Tech X.S.L. Anti-Static с антистатическими свойствами выпускается для случаев, когда требуется создать облицовку, нейтрализирующую статическое электричество. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании процедуры правильного нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Все поверхности должны быть чистыми, сухими и не содержать загрязнений. С бетонных поверхностей механическими средствами, например, абразивоструйным обдувом, абразивной обработкой или киркованием требуется полностью удалить цементное молоко, а образовавшуюся при этом пыль и сколы бетона тщательно вымести. Непористые поверхности: Керамическая плитка и плотный (обработанный затирочной машиной) бетон должны быть загрунтованы Thortex Uni-Tech G.P. Primer в соответствии с его техническим паспортом. Пористые поверхности: Бетонные и минеральные поверхности при необходимости сначала заполняются ремонтными составами Thortex Grano-Tech или Thortex Floor-Tech R.S. Подготовленные поверхности затем должны быть загрунтованы Thortex Floor-Tech S.P. Primer в соответствии с его техническим паспортом. | Поверхности с существующими покрытиями: Весь рыхлый и отслоившийся материал следует удалить. После этого поверхности тщательно очищаются и зачищаются абразивом, затем грунтуются Thortex Uni-Tech G.P. Primer в соответствии с его техническим паспортом. Там, где требуется создание антистатической системы, поверхность следует загрунтовать токопроводящим видом грунта Thortex Floor-Tech S.P. Primer Conductive. Подробные рекомендации можно запросить в техническом центре Thortex. ПРИМЕЧАНИЕ: В условиях повышенной влажности все подложки перед нанесением соответствующего грунта должны быть обработаны абразивным инструментом или абразивоструйным методом. смешивание Thortex Floor-Tech X.S.L. – это трехкомпонентный продукт, все составляющие которого перед использованием необходимо смешать. Основа и активатор тщательно смешиваются во внешнем ведре упаковки. Продолжая мешать полученную смесь, добавьте в нее все содержимое пакета с заполнителем. Для предотвращения слипания частиц в комки следите за тем, чтобы все частицы заполнителя были полностью смочены смесью смол. Рекомендуется использовать механический миксер. Замешанный состав необходимо использовать в пределах 45 минут после смешивания при 20°C. Нанесение Thortex Floor-Tech X.S.L. нельзя наносить при относительной влажности выше 85% или когда температура поверхности, на которую наносится материал, менее чем на 3°C превышает точку росы. Нежелательно наносить материал Thortex Floor-Tech X.S.L. при температуре поверхности ниже 10°C. Для нанесения материала вылейте его на загрунтованную поверхность и распределите зубчатой теркой до требуемой толщины (зубцы на терке должны иметь высоту 2-3 мм, чтобы получить толщину покрытия 2 мм, и 4-5 мм – для толщины 3 мм). |
| --- | --- |

| После разравнивания материала для выпуска захваченного воздуха на покрытых участках рекомендуется использовать игольчатый валик. СРАЗУ ЖЕ после работы все оборудование промойте универсальным очистителем Thortex Universal Cleaner. Теоретическая укрывистость 0,54 м2/кг при Толщине Сухой Пленки 1 мм. 0,27 м2/кг при Толщине Сухой Пленки 2 мм. 0,18 м2/кг при Толщине Сухой Пленки 3 мм. Рекомендуемые толщины пленки Влажной – 2 мм; Сухой – 2 мм. ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Сопротивление истиранию 0,023 см3/1000 циклов ASTM D4060 Адгезия 35 кг/см2 ASTM D4541 (на бетоне) Сопротивление сжатию 680 кг/см2 ASTM D695 Сопротивление изгибу 400 кг/см2 ASTM D790 Сопротивление удару 4,29 Дж. ASTM D2794 Твёрдость (по шкале Мооса) без изменений при BS 3900, Часть E2 нагрузке 2,5 кг Сопротивление растяжению 160 кг/см2 ASTM D683 Электрическое удельное сопротивление Наносится в сочетании с токопроводящим видом грунта Thortex Floor-Tech S.P. Primer Conductive. Разновидность Thortex Floor-Tech X.S.L. Anti-Static будет иметь поверхностное сопротивление от 5 х 105 до 5 х 106 Ом. ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Floor-Tech X.S.L. можно безопасно использовать. Во время работы желательно пользоваться защитными перчатками. Полная информация по охране труда прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по запросу. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 20 и 40 кг. Информация, приведенная здесь, предназначена только для общего руководства и не может быть использована как нормативный документ. Данная информация достоверная, но мы не несем никакой ответственности за использование данного продукта или этой информации, так как оно выполняется без контроля компании. Пользователи должны экспериментально определить пригодность данного продукта для своих конкретных задач. Детальные спецификации предоставляются компанией по запросу. |
| --- | --- |

ООО "РЕМТЕХ"
                                 г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06 Сайт:  http://7640906.nm.ru/
                                            Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
                                              Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

(Включая Floor-Tech X.S.L. Anti-Static)

Трехкомпонентное  Эпоксидное Наливное Покрытие,                                                                   Не содержащее Растворитель

# TX801 и 804/0104

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

технический ПАСПОРТ характеристика

| Высыхание и твердение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время при 20˚С | Время использования | 45 минут |
|  | Сухой на ощупь | 4 часа |
|  | Высыхание до твердого состояния | 24 часа |
|  | Высохший до нанесения последующего слоя: минимальное максимальное | 16 часов 48 часов |
|  | Полная полимеризация | 7 дней |
| Твердый остаток по объему | 100% |
| Содержание летучих органических веществ | Нет |  |
| Срок годности | Использовать в пределах 5 лет после приобретения. Хранить в заводской упаковке при температуре от 5˚С до 30˚С. |
| Контакт с пищевыми продуктами | Отвечает FDA требованиям CFR 21.175.300 для контакта с пищевыми продуктами |

| Соотношения смешивания | Смешиваются все поставляемые компоненты |
| --- | --- |
| Внешний вид | Основа | Прозрачная жидкость |
|  | Активатор | Прозрачная жидкость |
|  | Заполнитель | Цветной заполнитель |