| Thortex Floor-Tech В.S. – высокоэффективное покрытие на водной основе, используемое в качестве прозрачного герметика для пористых цементных поверхностей в сочетании с системами покрытий Thortex Floor-Tech C.S. Thortex Floor-Tech В.S. основан на уникальной акриловой смоле. Получаемое покрытие используется как грунт-уплотнитель при оптимальном уровне пропитывающих свойств, адгезии и способности перекрытия последующим слоем. Thortex Floor-Tech В.S. – простой в применении и удобный в работе материал, наносимый кистью или валиком и являющийся идеальной герметизирующей пылезащитной системой для пористых цементных полов в торговых и складских помещениях и в производственных цехах перед нанесением Thortex Floor-Tech C.S. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании правильной процедуры нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Все поверхности должны быть чистыми, сухими и не содержать загрязнений. Цементное молоко удаляется легким абразивоструйным обдувом или киркованием. Сухой щеткой с поверхности убирают всю пыль и несвязный материал. смешивание Thortex Floor-Tech В.S.– это однокомпонентный материал и перед применением требуется его только размешать, чтобы устранить незначительное расслоение смеси. | Нанесение Thortex Floor-Tech В.S. нельзя наносить при относительной влажности выше 85% или когда температура воздуха или поверхности ниже 5°C. Thortex Floor-Tech В.S. можно наносить щетками или валиками. При нанесении щетками используйте щетки хорошего качества. Thortex Floor-Tech В.S. должен наноситься равномерным слоем, чтобы вся поверхность была полностью увлажнена. Для нанесения валиком пользуйтесь валиками со средним или длинным ворсом. Продукт также должен равномерным слоем, чтобы вся поверхность была полностью увлажнена. СРАЗУ ЖЕ после работы все оборудование промойте чистой водой. Теоретическая укрывистость 10 м2/л (0,1 л/ м2) при Толщине Сухой Пленки 40 мкм. Рекомендуемые толщины пленки Влажной – 100 мкм Сухой – 40 мкм |
| --- | --- |

| ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Floor-Tech В.S. можно безопасно использовать. Во время работы рекомендуется пользоваться защитными перчатками. Полная информация по охране труда прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по запросу. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 5 л. Информация, приведенная здесь, предназначена только для общего руководства и не может быть использована как нормативный документ. Данная информация достоверная, но мы не несем никакой ответственности за использование данного продукта или этой информации, так как оно выполняется без контроля компании. Пользователи должны экспериментально определить пригодность данного продукта для своих конкретных задач. Детальные спецификации предоставляются компанией по запросу. |
| --- | --- |

ООО "РЕМТЕХ"
                                г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06 Сайт:  http://7640906.nm.ru/
                                         Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
                                          Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

Прозрачное Однокомпонентное  Акриловое Покрытие                                                                   На Водной Основе

# TX866/0799

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

технический ПАСПОРТ характеристика

| Высыхание и твердение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время при 20˚С | Сухой на ощупь | 1-1,5 часа |
|  | Высыхание до твердого состояния | 2 часа |
|  | Высохший до нанесения последующего слоя: минимальное максимальное | 1 час неограниченно, если поверхность остается чистой |
|  | Полная полимеризация | 7 дней |
| Твердый остаток по объему | 40% |
| Содержание летучих органических веществ | 87 г/л |  |
| Срок годности | Не менее 12 месяцев в невскрытой емкости при температуре хранения от 5˚С до 40˚С. БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА |

| Соотношения смешивания | Поставляется готовым к применению |
| --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость со слабым запахом |

B.S.