| Thortex Grano-Tech Primer – высокоэффективное маловязкое покрытие, не содержащее растворитель, предназначенное для применения в качестве универсальной герметизирующей и грунтующей системы для бетонных поверхностей. Thortex Grano-Tech Primer можно наносить на влажную поверхность, а также можно использовать для создания влагонепроницаемой оболочки на бетонных полах перед устройством цементной стяжки. Thortex Grano-Tech Primer состоит из уникальной смеси эпоксидных смол в сочетании со специально подобранными полиамино-аминными добавками, обеспечивающими оптимальную проницаемость, адгезию и способность к перекрытию последующим слоем. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании процедуры правильного нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Все поверхности, должны быть чистыми, и не содержать явной воды, масла, жира и несвязного материала. Новый бетон: для удаления цементного молока зачистите поверхности абразивоструйным обдувом, киркованием или механической шлифовкой абразивом. Образовавшуюся пыль и продукты очистки необходимо подмести или убрать пылесосом. Старый бетон: для удаления всей пыли, масла и жира поверхности необходимо смыть моющим средством под высоким давлением. Сильные масляные загрязнения требуется вытопить и выжечь. Рыхлые, плохо пристающие старые покрытия необходимо удалить абразивоструйной зачисткой или киркованием. Образовавшуюся пыль и продукты очистки необходимо подмести или убрать пылесосом. Примечание: влажность всех бетонных поверхностей не должна превышать 7%. | СМЕШИВАНИЕ Thortex Grano-Tech Primer – это двухкомпонентный материал, состоящий из основы, жидкого активатора. Основу следует вылить в подходящую для смешивания емкость, добавить туда активатор и тщательно перемешать до получения однородной смеси. Для получения экономичного заполняющего материала: одну упаковку Thortex Grano-Tech Primer (5 кг) необходимо смешать с 75-90 кг смеси кварцевого песка и чистого и сухого гравия фракции 6 мм. Для приготовления заполняющей смеси желательно использовать механический миксер. НАНЕСЕНИЕ Грунтовка/герметик: жесткой щеткой, шваброй или валиком Thortex Grano-Tech Primer наносится на подготовленную поверхность однородным равномерным слоем, избегая чрезмерной толщины или залива. На шероховатых, покрытых раковинами поверхностях, продукт следует втирать в поверхность, обеспечивая полное увлажнение подложки. Заполнитель: необходимо приготовить заполнитель Thortex Grano-Tech Primer / filler, вылить на ремонтируемый участок и загладить кельмой или теркой. Влагонепроницаемая оболочка: наносится два слоя Thortex Grano-Tech Primer, при этом второй слой полностью посыпается просушенным в печи песком. |
| --- | --- |
| СРАЗУ ЖЕ после работы все оборудование промойте очистителем Thortex Universal Cleaner. Теоретическая укрывистость 9,2 м2/л (0,11 л/м2) при толщине сухого слоя 100 мкм. Рекомендуемые толщины пленки Влажной 100 мкм Сухой 100 мкм Подробные рекомендации по работе с продуктом можно запросить в техническом центре. ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Grano-Tech Primer можно безопасно использовать. Необходимо использовать резиновые перчатки. Полная информация по охране труда прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по запросу. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 300 г и 5 кг. Информация, приведенная здесь, предназначена только для общего руководства и не может быть использована как нормативный документ. Данная информация достоверная, но мы не несем никакой ответственности за использование данного продукта или этой информации, так как оно выполняется без контроля компании. Пользователи должны экспериментально определить пригодность данного продукта для своих конкретных задач. Детальные спецификации предоставляются компанией по запросу. |
| Соотношения смешивания | 2 части основы к 1 части активатора по объему |  |
| Внешний вид | Основа | Прозрачная жидкость |  |
|  | Активатор | Прозрачная жидкость |  |

ООО "РЕМТЕХ"
                                 г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06 Сайт:  http://7640906.nm.ru/
                                           Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
                                             Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

технический ПАСПОРТ характеристика

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

TX75/0902

Двухкомпонентное Эпоксидное Покрытие,                              Не содержащее Растворитель

| Высыхание и твердение |  |
| --- | --- |
| Время при 20˚С | Время использования | 30 минут |
|  | Сухо на ощупь | 3,5 часа |
|  | Набор полной твердости | 5-6 часов |
| * | Минимальное время нане-сения последующего слоя | 3,5 часа |
|  | Максимальное время нанесения последующего слоя | 24 часа |
|  | Полная полимеризация | 7 дней |
| Это время относится только к грунту Thortex Grano-Tech Primer. Если продукт смешивается для других целей, это время увеличится и будет зависеть от конечного количества смеси. * Примечание: если используется как грунт / подгрун-товка, это максимальное время нанесения последующего слоя |
| Твердый остаток по объему | 100% |
| Содержание летучих органических веществ | Нет |

PRIMER

| Срок годности | Использовать в пределах 5 лет после приобретения. Хранить в заводской упаковке при температуре от 5˚С до 30˚С. |
| --- | --- |
| Контакт с пищевыми продуктами | Одобрен USDA для случайного контакта с пищевыми продуктами. |