| Thortex Grano-Tech – высокоэффективный раствор, предназначенный для производства ремонтов бетонных и минеральных поверхностей, подверга-емых воздействию тяжёлых эксплуатационных нагрузок. Thortex Grano-Tech состоит из не содержащей растворитель смеси эпоксидных смол и полиамино-аминных добавок. В его состав входит специальная особо подобранная укрепляющая смесь кварцевых минералов и неорганических наполнителей, обеспечивающая оптимальную укрывистость (способность к нанесению) и другие эксплуатационные качества наряду с высоким уровнем адгезии, химической и противоударной устойчивости. Thortex Grano-Tech – это уникальная ремонтная система, которая легко наносится кельмой или теркой. Она не дает усадку и не изменяет объема в процессе твердения и является идеальным средством для ремонта поврежденного бетона, лежней, перемычек, лестниц, съездов, пешеходных дорожек и погрузочных платформ. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании правильной процедуры нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Поверхности, подлежащие ремонту раствором Thortex Grano-Tech, должны быть чисты, сухи, и не содержать загрязнений. Старые бетонные поверхности необходимо очистить моющим средством, затем смыть чистой водой и дать возможность высохнуть. На новых бетонных поверхностях обычно имеется цементное молоко, которое следует удалить механическими средствами. Прежде чем выполнить любой вид ремонта, с поверхности необходимо снять все имеющиеся покрытия. Если это не сделать, то адгезия Thortex Grano-Tech будет такой же, как и адгезия существующего покрытия. Тщательная очистка и создание шероховатой поверхности, на которую будет наносится Thortex Grano-Tech – это обязательное условие для успешного выполнения ремонта. При шлифовке поверхностей образуется пыль, которую перед началом нанесения раствора необходимо убрать пылесосом. ГРУНТОВАНИЕ Чтобы раствор как можно больше проник в основу и имел максимальную адгезию, ремонтируемый участок необходимо загрунтовать грунтом Thortex Grano-Tech Primer. Thortex Grano-Tech Primer состоит из компо-нентов основы и активатора. Содержимое активатора добавьте в емкость с основой. Тщательно перемешайте их до получения однородной массы. | Если требуется небольшое количество грунта, компоненты Thortex Grano-Tech Primer могут быть смешаны в пропорции 2 части основы к 1 части активатора. Грунт наносят сразу же после приготовления, втирая его жесткой щетинной кистью в подготовленную поверхность, чтобы она максимально пропиталась. Как правило, норма расхода грунта Thortex Grano-Tech Primer составляет 0,37 м2 на 100 г продукта. Thortex Grano-Tech Primer используется как связующий слой и он не должен быть сухим, как и не допустима чрезмерная толщина грунта. Для получения оптимальных результатов на высохшие участки повторно нанесите грунт. СМЕШИВАНИЕ Thortex Grano-Tech – это трехкомпонентный материал, состоящий из основы, активатора и заполнителя. Из пластикового контейнера нужно извлечь заполнитель. Залейте в этот контейнер компоненты основы и активатора, и тщательно перемешайте их до получения однородной смеси. Сразу же после этого в полученную смесь добавляют необходимое количество заполнителя Thortex Grano-Tech, чтобы получить раствор требуемой консистенции. Для получения клеящего состава или тампонажного раствора нужно добавить примерно две трети заполнителя. Чтобы получить раствор для восстановления поверхности или общего ремонта, добавляют весь объем заполнителя. Состав в полном объеме тщательно перемеши-вается в течение 2-3 минут до образования однород-ной массы. При длительном ручном размешивании или при использовании механического миксера, раствор получается более редким. Если требуется небольшое количество раствора Thortex Grano-Tech, следует смешать 2 части основы и 1 часть активатора с добавлением соответствующего количества заполнителя. Приготовленный материал следует использовать в течении 70 минут после смешивания при температуре 20°C. При более высоких температурах это время уменьшается, а при более низких –увеличивается. НАНЕСЕНИЕ Замешанный раствор Thortex Grano-Tech наносится на загрунтованные участки кельмой или теркой. Необ- ходимо плотно и равномерно распределить материал по поверхности и затем загладить его стальной кельмой или теркой. На горизонтальные поверхности Thortex Grano-Tech может наноситься практически любой толщины при рекомендуемой толщине слоя 6 мм. На вертикальных поверхностях максимальная толщина слоя, которая может быть достигнута без сползания мате-риала, составляет 12,5 мм. Рекомендуемая толщина – 6 мм. |
| --- | --- |
| При нанесении на толщину 6 мм норма покрытия одной 5 кг упаковки Thortex Grano-Tech составляет 0,37 м2. На потолочные поверхности Thortex Grano-Tech не может наноситься без применения опалубки. В этом случае заказчик должен проконсультироваться в отделе технического обслуживания фирмы Thortex. ПРИМЕЧАНИЕ: минимальная температура нанесения 5°С. Иногда при ремонтах имеются смежные поверхности, к которым не должен пристать раствор Thortex Grano-Tech. Обработав такие поверхности разделяющим средством Thortex Release Agent перед нанесением раствора Thortex Grano-Tech, после его схватывания, он легко отделяется. СРАЗУ ЖЕ после работы все оборудование промойте очистителем Thortex Universal Cleaner. Плотность 2220 кг/м 3 Подробные рекомендации по работе с продуктом можно запросить в техническом центре. ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Сопротивление истиранию потеря 145 мг ASTM D4060 за 1000 циклов (нагрузка 1 кг, круг CS17) Ударное сопротивление 1,8 Дж ASTM D256 Адгезия прямому отрыву 35 кг/см2 – на бетоне ASTM D4541 (разрушается бетон) Предел прочности при сжатии 880 кг/см2 ASTM D 695 Предел прочности при изгибе 490 кг/см2 ASTM D 790 Усадка Нет ASTM С246 ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Grano-Tech можно безопасно использовать. Необходимо использовать резиновые перчатки. Полная информация по охране труда прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по запросу. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 5 кг и 15 кг. Информация, приведенная здесь, предназначена только для общего руководства и не может быть использована как нормативный документ. Данная информация достоверная, но мы не несем никакой ответственности за использование данного продукта или этой информации, так как оно выполняется без контроля компании. Пользователи должны экспериментально определить пригодность данного продукта для своих конкретных задач. Детальные спецификации предоставляются компанией по запросу. |
| Соотношения смешивания | Смешиваются все поставляемые компоненты |  |
| Внешний вид | Грунт–основа | Прозрачная бледно-палевая жидкость |  |
|  | Грунт–активатор | Прозрачная жидкость янтарного цвета |  |
|  | ОСНОВА | Прозрачная бледно-палевая жидкость |  |
|  | АКТИВАТОР | Прозрачная жидкость янтарного цвета |  |
|  | ЗАПОЛНИТЕЛЬ | Цветной гранулиро-ванный порошок |  |

ООО"РЕМТЕХ"

г.Москва,тел.(495)764-09-06или(985)764-09-06Сайт: http://7640906.nm.ru/
                                      Запросить_дополнитель_нуюинформацию_можно_по_электронной_почте:remteh@bk.ru
                                            Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

технический ПАСПОРТ характеристика

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

TX74/0603

Трехкомпонентный Эпоксидный Раствор,                              Не содержащий Растворитель

# TX74/0603

| Контакт с пищевыми продуктами | Одобрен USDA для случайного контакта с пищевыми продуктами. Отвечает FDA требованиям CFR 21.175.300 для контакта с пищевыми продуктами. |
| --- | --- |

| Высыхание и твердение | Grano-Tech Primer |
| --- | --- |
| Время при 20˚С | Время использования | 30 минут |
|  | Максимальное время нане-сения последующего слоя | 3,5 часа |
|  | Grano-Tech Время использования | 70 мин. |
|  | Пешеходное движение | 8 часов |
|  | Набор полной твердости | 24 часа |
|  | Максимальное время нане-сения последующего слоя | 24 часа |
|  | Полная полимеризация | 7 дней |
| Твердый остаток по объему | 100% |
| Содержание летучих органических веществ | Нет |
| Срок годности | Использовать в пределах 5 лет после приобретения. Хранить в заводской упаковке при температуре от 5˚С до 30˚С. |