| Thortex Metal-Tech X.G. – электропроводный высокопрочный универсальный полимерный состав, предназначенный для производства ремонтов, требующих высокого механического сопротивления в сочетании с легкой механической обработкой, а также там, где для применения ремонтного состава необходимо дополнительное рабочее время при его нанесении. Состав Thortex Metal-Tech X.G. содержит сложный ряд эпоксидных смол, вступающих в соединение с системой полиамино-аминовых отвердителей. Состав усилен сплавом фосфорной стали, увеличивающим коррозионное и химическое сопротивление всей системы. Thortex Metal-Tech X.G. может наноситься на любые поврежденные металлические детали, также как и на стекло, стекловолокно и композитные полимеры. Является идеальным средством для быстрого ремонта труб, резервуаров, радиаторов, резьбы, поддонов, картеров, и воздуховодов. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании правильной процедуры нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Сильные загрязнения маслом или жиром вначале удалите универсальным очистителем Thortex Universal Cleaner. Все наслоения, ржавчина и загрязнения поверхности, включая существующие покрытия, следует удалить. Поверхности необходимо придать шероховатость при помощи угловой шлифмашины, игольчатого пистолета или абразивоструйной обработкой. Если используются шлифовальная машина или игольчатый пистолет, для повышения адгезии на ремонтируемой поверхности создаются насечки в перекрестных направлениях. Следите, чтобы угловая шлифмашина создавала шероховатость, а не полировала поверхность металла. В завершение подготавливаемую поверхность необходимо тщательно обезжирить универсальным очистителем Thortex Universal Cleaner. Часто меняйте ветошь, чтобы не размазывалось загрязнение. На глубоко изъеденных поверхностях или пористых отливках, Thortex Universal Cleaner следует втереть в поверхность кистью и обильно смыть очистителем. Части (например, резьбы или поверхности подшипников), которые должны оставаться на месте при нанесении продукта, но к ним не должен прилипать материал Thortex Metal-Tech X.G., перед его нанесением необходимо обработать разделительным средством Thortex Release Agent. | СМЕШИВАНИЕ Thortex Metal-Tech X.G. – это двухкомпонентный, не содержащий растворителя, продукт, включающий основу и активатор, которые перед применением необходимо вместе смешать. Отмерьте 1 объем основы и 1 объем активатора на чистую доску для приготовления смеси или другую подходящую поверхность. Затем оба компонента тщательно перемешайте, пока полностью не исчезнут цветные полосы. Приготовленный материал следует использовать в пределах 60 минут при температуре смешивания 20°C. Это время уменьшится при повышении температуры, и увеличиться при ее снижении. НАНЕСЕНИЕ Замешанный материал Thortex Metal-Tech X.G. крепко прижмите к подготовленной поверхности, вдавливая его во все трещины и повреждения, при этом особенно следите за тем, чтобы не захватить воздух на глубоко изъеденных участках. Если требуется улучшить механические свойства состава или соединить большие проломы и щели, может использоваться укрепляющая лента Thortex Reinforcing Tape. Укрепляющая лента должна быть пропитана составом Thortex Metal-Tech X.G. и затем в пунктирной манере вдавлена в нанесенный на ремонтируемый участок первый слой материала. Затем по ленте дополнительно нанесите материал. Как только смесь Thortex Metal-Tech X.G. начнет схватываться, можно отделить материал от поверхностей, обработанных разделительным средством Thortex Release Agent. Как только Thortex Metal-Tech X.G. затвердел на протяжении не менее 12 часов при 20°C, могут быть выполнены шлифование, притирание, механическая обработка и т.д., используя обычные технические средства. После использования все оборудование немедленно промойте очистителем Thortex Universal Cleaner. |
| --- | --- |
| Плотность 2550 кг/м 3 Подробные рекомендации по работе с продуктом можно запросить в техническом центре. ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Предел прочности при изгибе 560 кг/см2 ASTM D 790 Предел прочности при сжатии 700 кг/см2 ASTM D 695 Адгезия при сдвиге и растяжении 175 кг/см2 ASTM D1002 (нанесение на сталь, обработанную абразивоструйным способом) Коробление при нагреве 60°С ASTM D648 Твёрдость по Шору (D) 85 |
| Соотношения смешивания | Основа | Активатор |  |  |
|  | 1 | 1 | По объему |  |
| Внешний вид | 1,15 Основа | 1 | По массе |  |
|  |  | Темно серая паста |  |
|  | Активатор | Светло серая паста | ASTM D2246 |
| Высыхание и твердение | Устойчивость к коррозии 5000 час. ASTM B117 ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Metal-Tech X.G. можно безопасно использовать. Необходимо использовать резиновые перчатки. Полная информация по охране труда прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по требованию. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 3 кг. Информация, приведенная здесь, предназначена только для общего руководства и не может быть использована как нормативный документ. Данная информация достоверная, но мы не несем никакой ответственности за использование данного продукта или этой информации, так как оно выполняется без контроля компании. Пользователи должны экспериментально определить пригодность данного продукта для своих конкретных задач. Детальные спецификации предоставляются компанией по запросу. |
| Время при 20˚С | Время использования | 60 минут |  |
|  | Начало схватывания | 4 часа |  |
|  | Возможность механической обработки | 12 часов |  |
|  | Набор полной прочности | 5 дней |  |
| Твердый остаток по объему | 100% |  |
| Содержание летучих органических веществ | Нет |  |
| Срок годности Контакт с пищевыми продуктами | Использовать в пределах 5 лет после приобретения. Хранить в заводской упаковке при температуре от 5˚С до 30˚С. Отвечает FDA требованиям CFR 21.175.300 для контакта с пищевыми продуктами |  |

ООО "РЕМТЕХ"
г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06
Сайт:  http://7640906.nm.ru/
Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

технический ПАСПОРТ

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

# TX9/1201

Двухкомпонентный Эпоксидный Ремонтный Состав  Технического Назначения