| Thortex Poly-Tech C.S.M. – высокоэффективная универсальная кровельная система, специально предназначенная для долговременной защиты всех типов поверхностей кровель. Состав Thortex Poly-Tech C.S.M. включает сложную смесь акриловых смол и алифатических углеводородных полимеров, усиленных фиброволокном неорганического происхождения и упрочнителями, которые создают систему с исключительной водонепроницае-мостью и атмосферной устойчивостью при оптимальном уровне стойкости к ультрафиолетовым лучам, эластичности, адгезии и долговечности. Применим для различных поверхностей кровель, включая асфальтные, битумные, асбестовые, алюминиевые, бетонные, оцинкованные и др. металли-ческие поверхности, а также поверхности из минерального волокна. Thortex Poly-Tech C.S.M. предназначен для нанесения валиком или распылением с заделкой внутрь слоя армирующей стеклорогожки Thortex C.S.M., и создает систему с 15- и 20-летним сроком службы. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании процедуры правильного нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Thortex Poly-Tech C.S.M. можно наносить только на структурно крепкие кровельные участки. На плоских крышах посыпку из круп-ной или средних размеров крошки перед нанесением материала необходимо удалить. Посыпку сбивают механическим цепом, после чего, с обработанного участка сметают всю мелочь и пыль. На асфальтных кровлях участки с неплотным контактом вырезаются, а образовавшиеся пустоты заполняются полимербетонной стяжкой. На мягких кровлях серьезные пузыри рассекают и приклеивают. Те участки, на которых прорастали мох или лишайник, обрабатываются противогрибковой жидкостью Thortex Fungicidal Wash согласно инструкции. Все подлежащие защите участки, должны быть чисты, сухи и прочны, особенно это важно для металлических, стеклянных и пластмассовых поверхностей. На широкие соединения (типа соединений на крышах из волнистых материалов или плохо прилегающих отливов) или на участки, где могут ожидаться чрезмерные смещения (таких как соединения разжелобка) желательно наложить специальную клейкую ленту для перекрытия трещин Thortex Poly-Tech Bridging Tape. Чтобы наложить Thortex Poly-Tech Bridging Tape, достаточно удалить съемную защитную пленку и крепко прижать, повторяя, насколько возможно, контур соединения. Под конец убедитесь, что края Thortex Poly-Tech Bridging Tape плотно пристают к поверхности кровли. смешивание и нанесение ГРУНТА THORTEX POLY- TECH PRIMERS Битумные и пористые поверхности: поверхности необходимо загрунтовать грунтом Thortex Poly-Tech BP Primer. Thortex Poly-Tech BP Primer. поставляется готовым к применению и не требует смешивания, однако перед его использованием желательно взболтать емкость, чтобы получить нужную консистенцию. Детальная информация по применению приведена в техническом паспорте на продукт Thortex Poly-Tech BP Primer. | Стеклянные, ранее окрашенные и большинство метал-лических поверхностей: поверхности необходимо загрунтовать грунтом Thortex Uni-Tech GP Primer. Детальная информация по применению приведена в техническом паспорте на продукт Thortex Poly-Tech GP Primer Поверхности из меди и черных металлов: поверхности необходимо загрунтовать грунтом Thortex Uni-Tech MC Primer. Детальная информация по применению приведена в технических паспортах на продукты Thortex Uni-Tech MC Primer. Расход грунта приводится в соответствующих технических паспортах грунтов. УСТРОЙСТВО системы POLY-TECH C.S.M. Thortex Poly-Tech C.S.M. нельзя наносить при температуре ниже 5(С, когда идет или собирается дождь, или когда относительная влажность превышает 90%. В зимние месяцы особое внимание следует уделять началу конденсации влаги сразу после полудня. Нанесение Thortex Poly-Tech C.S.M. следует прекратить задолго до этого времени. 15-летняя система Thortex Poly-Tech C.S.M. – это система, состоящая из двух слоев материала Thortex Poly-Tech C.S.M. с заделанным в первый его слой армирующим нетканым полотном Thortex C.S.M. Все деформационные швы необходимо усилить обычными армирующими листами Thortex Poly-Tech Reinforcing Sheet. Thortex Poly-Tech C.S.M. валиком обильно наносят на загрунтованную поверхность, перекрывая края предварительно обработанных деформационных швов и соединений. Thortex C.S.M. раскатывают во влажный слой Thortex Poly-Tech C.S.M. и валиком вкатывают в него. Далее с помощью валика накладывают мастику, чтобы укрепляющий материал полностью пропитался. Второй слой Thortex Poly-Tech C.S.M. наносят не раньше чем через 2-4 часа после первого. Минимальный интервал нанесения последующего слоя будет зависеть от температуры кровли и условий высыхания. Если нижний слой Thortex Poly-Tech CSM со временем остается чистым, то ограничений по максимальному периоду повторного нанесения покрытия нет. 20-летняя система Thortex Poly-Tech C.S.M. – это система, состоящая из трех слоев материала Thortex Poly-Tech C.S.M. с заделанным в первый его слой армирующим нетканым полотном Thortex C.S.M. Технология нанесения аналогична 15-летней системе Thortex Poly-Tech C.S.M. с добавленным третьим слоем мастики Thortex Poly-Tech C.S.M., наносимым не раньше, чем через 2-4 часа после нанесения второго слоя. Нанесение POLY-TECH C.S.M. распылением Нанесение мастики Thortex Poly-Tech C.S.M. распылением может быть выполнено только на крепких, не разрушенных участках кровли или при нанесении верхнего слоя покрытия 15-ти и 20-летней систем. Сначала усиливаются все края, швы, соединения и т.п. обычной системой Thortex Poly-Tech Reinforced. Для нанесения Thortex Poly-Tech C.S.M. необходимо использовать мощные установки безвоздушного распыления со следующими типовыми технологическими параметрами: Коэффициент накачки – 60:1; Размер сопла – 0,025-0,030’’; Давление распыла – 175-210 кг/см2 (18,0-21,5 МПа). При распылении следует обеспечить однородное равномерное покрытие с номинальной толщиной сухой пленки 500 мкм. |
| --- | --- |

| Окончательное время высыхания системы Thortex Poly-Tech C.S.M. будет зависеть от температуры и влажности. При нормальных условиях система в законченном виде будет непромокаемой в пределах 30 минут после полного нанесения и через 2 часа уже будет полностью водостойкой. При более низких температурах и большей влажности это время увеличится. СРАЗУ ЖЕ после работы все оборудование промойте чистой водой. Для очистки установки безвоздушного распыления сначала пропустите через нее большой объем воды, чтобы удалить основную массу осадка. Затем для удаления остатков мастики через установку прокачайте состав Thortex Graffiti Remover для удаления граффити. Наконец, после окончательной промывки оборудования водой или смешивающимся с водой растворителем, оно будет готово к дальнейшему использованию. Рекомендуемыеминимальные толщины одного слоя Влажной 300 мкм Сухой 180 мкм Теоретическая укрывистость Теоретическая укрывистость для неусиленного Thortex Poly-Tech C.S.M. : | Высыхание и твердение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Время при 20˚С | Сухой на ощупь | 1-2 часа |
|  |  | Высохший до нанесения последующего слоя: минимальное | 2-4 часа |
|  |  | максимальное | Не лимитируется, если поверхность остается чистой |
|  |  | Непромокаемый | 30 минут |
|  |  | Водостойкий | 2 часа |
|  | Твердый остаток по объему | 60% |
|  | Содержание летучих органических веществ | Нет |
|  | Срок годности | Использовать в пределах 5 лет после приобретения. Хранить в заводской упаковке при температуре от 5˚С до 30˚С. БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА. |
| 3,3 м2 /л (0,3 л/ м2 ) при Толщине Сухой Пленки 180 мкм. Фактическая укрывистость существенно снизится в зависимости от того насколько сложная поверхность. Ориентировочная укрывистость для Thortex Poly-Tech C.S.M. приведена в таблице. Подробные рекомендации по работе с продуктом можно запросить в техническом центре. ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Poly-Tech C.S.M. можно безопасно использовать. При нанесении Thortex Poly-Tech C.S.M. распылением желательно использовать респираторы. Полная информация по охране труда прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по запросу. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 20 л. |
| Соотношения смешивания | Поставляется готовым к применению |  |
| Внешний вид | Вязкая цветная тиксотропная жидкость |  |

УКРЫВИСТОСТЬ ДЛЯ Thortex Poly-Tech C.S.M.

В жаркую и ветреную погоду или если не удается достичь требуемой укрывистости, для ее улучшения к Thortex Poly-Tech C.S.M. можно добавить воду.

| Укрывистость для Thortex Poly-Tech C.S.M. | Гладкий асфальт или рубероид | Минеральный картон или мелкая посыпка | Рубероид с убранной посыпкой | Бетон или кирпичь | Новый асбесто-цемент | Вывет-ренный асбесто-цемент | Полирован-ные метал-лические балки | Полирован-ные дере-вянные балки | Металлы, свинец, алюминий, оцинковка, стальные окрашенные поверхности | Медь и черные металлы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый слой Poly-Tech C.S.M. с усилением, на 1 л | 1,37 м2 | Изменяется в пределах 0,65 – 1,2 м2 | 1,37 м2 | 1,0 м2 | 1,37 м2 | 1,2 м2 | 1,37 м2 | 1,37 м2 |
| Второй слой Poly-Tech C.S.M., на 1 л | 3,3 м2 | 3,3 м2 | 3,3 м2 | 3,3 м2 | 3,3 м2 | 3,3 м2 | 3,3 м2 | 3,3 м2 | 3,3 м2 | 3,3 м2 |
| *Двухслойная 15-летняя система Poly-Tech C.S.M., на 1 л | 1,0 м2 | Изменяется в пределах 0,75 – 1,1 м2 | 1,0 м2 | 0,85 м2 | 1,2 м2 | 0,9 м2 | 1,0 м2 | 1,0 м2 |
| *Трехслойная 20-летняя система Poly-Tech C.S.M., на 1 л | 0,75 м2 | Изменяется в пределах 0,46 – 0,7 м2 | 0,75 м2 | 0,6 м2 | 0,75 м2 | 0,7 м2 | 0,75 м2 | 0,75 м2 |

*

Для облегчения расчетов можно использовать значения для двух- и трехслойной системы Poly-Tech C.S.M.. Однако на практике первый слой наносится совместно с усилением Poly-Tech Reinforcing. Такие данные для большинства случаев систем Poly-Tech C.S.M.  можно использовать для первого слоя. Укрывистость для первого и второго/третьего слоев для Poly-Tech C.S.M.  отражает такую разницу.

|  | Информация, приведенная здесь, предназначена только для общего руководства и не может быть использована как нормативный документ. Данная информация достоверная, но мы не несем никакой ответственности за использование данного продукта или этой информации, так как оно выполняется без контроля компании. Пользователи должны экспериментально определить пригодность данного продукта для своих конкретных задач. Детальные спецификации предоставляются компанией по запросу. |
| --- | --- |

ООО "РЕМТЕХ"
г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06 Сайт:  http://7640906.nm.ru/
Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

технический ПАСПОРТ характеристика

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

# TX58/0102

Однокомпонентное Водонепроницаемое Покрытие                                        на Водной Основе

C.S.M.