технический ПАСПОРТ характеристика

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

TX611/1198

Однокомпонентное Эластомерное Кровельное Покрытие                                   на Основе Растворителя

| Thortex Poly-Tech E.C. – высокоэффективное толстослойное полиуретановое покрытие для плоских и наклонных крыш, образующее пленку под воздействием влаги. Сразу после нанесения Thortex Poly-Tech E.C. формирует бесшовную гидроизоляцию, абсолютно стойкую к осадкам в виде дождя и к стоячей воде. Thortex Poly-Tech E.C. формирует первую часть наливной кровельной пленки в системе Thortex Poly-Tech E.C./ Thortex Poly-Tech U.V. и позволяет создавать 15-, 20- или 25-летнюю защиту кровли. Thortex Poly-Tech E.C., обладая превосходными свойствами смачивания, облегчает заделывание прослойки, и обеспечивает экономичное, с высоким сухим остатком толстослойное покрытие, имеющее великолепную адгезию, обычно без необходимости грунтования. Материал может наноситься кистью, валиком или установкой безвоздушного распыления. Thortex Poly-Tech E.C. защищает значительный ряд поверхностей, включая холодные, теплые или поглощающие кровли, плоские, наклонные, волнистые, мансардные и шедовые покрытия, ендовы, фартуки, отгибы отливов и выступы. Он может также быть использован в качестве основной гидроизоляции широко используемых конструкцион-ных и изоляционных материалов. Thortex Poly-Tech E.C. используется совместно со стеклорогожкой Thortex C.S.M. плотностью 100 и 200 г/м2, самоклеющейся лентой для перекрытия стыков Thortex Bridging Tape и полосовой ткани для местного армирования Thortex Knitted Reinforcing Matt, применяемых перед перекрытием верхним слоем Thortex Poly-Tech U.V. Армирующие системы Thortex C.S.M. состоят из специального нетканого полотна из рубленого стекловолокна двух различных плотностей для общего укрепления плоских кровель, использующих материалы Thortex Poly-Tech E.C/U.V. Ткань Thortex Knitted Reinforcing применяется для предварительного перекрытия трещин, соединений, деформационных швов, кромок, а также для отделки. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании процедуры правильного нанесения продукта. ##### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Накопившиеся на кровле грязь, мох, сыпучий материал надо соскоблить или смести жесткой щетинной щеткой. Вся стоячая вода должна быть удалена, а поверхность просушена. | Металлические поверхности надо загрунтовать с помощью Thortex Uni-Tech M.C. Primer в соответствии с его техническим паспортом. Из трещин и разрывов надо вычистить собравшуюся в них грязь. Заделайте эти трещины своим герметиком или Thortex Wall-Tech X.P.S. Загрязнения от масла или смазки смываются под высоким давлением водой с моющими средствами. Затем поверхности дайте возможность высохнуть. После такой подготовки асфальт и битумные поверхности будут готовы к нанесению Thortex Poly-Tech E.C. без предварительного грунтования. Пористые поверхности должны быть загрунтованы с помощью Thortex Poly-Tech F.B. Primer в соответствии с его техническим паспортом. ### смешивание Thortex Poly-Tech E.C. – однокомпонентный материал и перед применением требуется его только размешать, чтобы устранить самое незначительное разделение состава. ##### Нанесение перед нанесением температура поверхности должна превышать точку росы не менее чем на 3С. ##### Thortex Poly-Tech E.C. следует наносить прямо на подготовленную или загрунтованную поверхность кистью или валиком. ##### Если требуется укрепление покрытия, нетканое полотно Thortex C.S.M. (стеклорогожку из рубленого стекловолокна плотностью 100 г/м2) укатывают в Thortex Poly-Tech E.C. с нанесением, по мере необходимости для полной его пропитки, дополнительного материала. Нанесение Thortex Poly-Tech E.C. может выполняться при любых погодных условиях, кроме дождя и снега. Thortex Poly-Tech E.C. нельзя наносить на лед и на очевидную влагу. |
| --- | --- |

| СРАЗУ ЖЕ после работы все оборудование промойте очистителем Thortex Universal Cleaner. Рекомендуемые толщины пленки ## Thortex Poly-Tech E.C. наносят с расходом 0,5 л/м2 на гладких поверхностях и 1 л/м2 – на шероховатых при использовании Thortex C.S.M. плотностью 100 г/м2. При использовании Thortex C.S.M. плотностью 200 г/м2 в зависимости от шероховатости расход будет колебаться от 0,8 л/м2 до 1,3 л/м2. ## Такой расход приравнивается к толщине сухой пленки в пределах от 350-700 мкм для плотности рогожки 100 г/м2 до 550-1200 мм для плотности рогожки 200 г/м2. ## ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |  | ##### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Ударное сопротивление 13,55 Дж ASTM D2794 Удлинение 200% ASTM D412 Адгезия при прямом отрыве 35 кг/см2(на бетоне) ASTM D4541 (разрушение бетона) Паропроницаемость 24 г.мм/м2/24ч. ASTM D1653 Рахрывное усилие 19,5 кг/см ASTM D624 Предел прочности при растяжении 48,6 кг/см2 ASTM D 638 ##### ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Poly-Tech E.C. можно безопасно Thortex Poly-Tech E.C. огнеопасен и его следует содержать вдали от источников воспламенения. При нанесении необходимо обеспечить соответствующее проветривание. Полная информация по охране труда прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по запросу. ## УПАКОВКА ##### Поставляется в упаковках по 5 и 20 л. Информация, приведенная здесь, предназначена только для общего руководства и не может быть использована как нормативный документ. Данная информация достоверная, но мы не несем никакой ответственности за использование данного продукта или этой информации, так как оно выполняется без контроля компании. Пользователи должны экспериментально определить пригодность данного продукта для своих конкретных задач. Детальные спецификации предоставляются компанией по запросу. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соотношения смешивания | Поставляется готовым к применению |  |  |  |
| ###### Внешний вид | ###### Вязкая голубая тиксотропная жидкость |  |  |  |
| Высыхание и твердение |  |  |  |  |
| Время при 20˚С | ###### Сухой на ощупь ###### Полностью сухой |  | ###### 2-3 часа 5-6 часов |  |
|  | ###### Высохший до нанесения последующего слоя: минимальное |  | 6-8 часов |  |
|  | ###### максимальное |  | ###### 7 дней |  |
|  | ###### Полная полимеризация |  | ###### 7 дней |  |
| Твердый остаток по объему |  | 83% |  |  |
| Содержание летучих органических веществ |  | 344 г/л |  |  |
| Срок годности |  | Использовать в пределах 12 месяцев после приобрете-ния. Хранить в заводской герметичной упаковке при температуре хранения от 5˚С до 30˚С. |  |  |

ООО "РЕМТЕХ"
г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06Сайт:  http://7640906.nm.ru/
Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77