| Thortex Poly-Tech F.B. Primer – высокоэффектив-ный грунт с низкой вязкостью, предназначенный для использования в качестве многоцелевого герметизирующего/пропитывающего и грунтующего состава для пористых асфальтных и цементных кровельных оснований перед нанесением эластичных кровельных систем Thortex. Thortex Poly-Tech F.B. Primer построен на специально подобранной полиуретановой смоле в сочетании с органическими растворителями, которые создают грунт/герметик с оптимальными проникающими свойствами, показателями адгезии и последующего перекрытия. Thortex Poly-Tech F.B. Primer прост и удобен для нанесения кистью или валиком и является идеальной грунтующей системой для пористых асфальтных и цементных участков перед нанесением верхних полиуретановых кровельных покрытий Thortex, обеспечивающих долгосрочную защиту. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании процедуры правильного нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Все поверхности должны быть чистыми, сухими и не содержать масла, жира и рыхлого материала. Новый бетон: для удаления цементного молока поверхности необходимо слегка отпескоструить, соскоблить или выполнить механическую шлифовку. Образовавшуюся пыль и продукты очистки надо сдуть или убрать пылесосом. Существующий бетон: чтобы удалить всю пыль, масло и жир, обмойте поверхность моющим средством с водой под высоким давлением. Существующие покрытия следует удалить пескоструйной обработкой или соскоблить. Всю пыль и образовавшиеся продукты очистки надо смести или убрать пылесосом. | Примечание: все поверхности должны содержать не более 7% влаги. Другие поверхности: поверхности необходимо тщательно обезжирить и затем зачистить с последующим удалением пылесосом всей образовавшейся пыли. смешивание Thortex Poly-Tech F.B. Primer – однокомпонентный материал, перед применением которого требуется его только размешать, устраняя любое незначительное разделение смеси. Нанесение Если подготовленная поверхность сухая, на ней нет конденсата или льда, Thortex Poly-Tech F.B. Primer можно наносить при температуре до 0(С без ограничений по точке росы или относительной влажности. Однако нельзя наносить во время дождя/ снега, или когда ожидаются осадки до того, как покрытие станет сухим на ощупь. Thortex Poly-Tech F.B. Primer следует равномерно наносить по подготовленной поверхности кистью или валиком, избегая чрезмерной толщины или залива кровли грунтом. На шероховатых и изъязвленных поверхностях продукт необходимо втирать в поверхность, чтобы полностью увлажнить подложку. ПРИМЕЧАНИЕ: на очень пористых поверхностях возможно потребуется нанесение второго слоя грунта Thortex Poly-Tech F.B. Primer. СРАЗУ ЖЕ после работы все оборудование промойте очистителем Thortex Universal Cleaner. |
| --- | --- |

| Теоретическая укрывистость ( одного слоя ) 8,6 м2/л (0,12 л/м2) при толщине сухого слоя 75 мкм | ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Poly-Tech F.B. Primer можно безопасно использовать. В закрытых помещениях обеспечьте хорошее проветривание. Необходимо использовать резиновые перчатки. Полная информация по охране труда прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по запросу. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 5 л. Информация, приведенная здесь, предназначена только для общего руководства и не может быть использована как нормативный документ. Данная информация достоверная, но мы не несем никакой ответственности за использование данного продукта или этой информации, так как оно выполняется без контроля компании. Пользователи должны экспериментально определить пригодность данного продукта для своих конкретных задач. Детальные спецификации предоставляются компанией по запросу. |
| --- | --- |
| Рекомендуемые толщины пленки Влажной 115 мкм Сухой 75 мкм Подробные рекомендации по работе с продуктом можно запросить в техническом центре. |  |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |  |
| Соотношения смешивания | Поставляется готовым к применению |  |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость янтарного цвета |  |
| Высыхание и твердение |  |
| Время при 20˚С | Сухой на ощупь Высохший до нанесения | 2 часа |  |
|  | последующего слоя: минимальное | 2 часа – продуктом на основе растворителя 4 часа –продуктом без растворителя |  |
|  | максимальное | 24 часа – продуктом на основе растворителя 16 часов –продуктом без растворителя |  |
| Твердый остаток по объему | 65% |  |
| Содержание летучих органических веществ | 324 г/л |  |
| Срок годности | Использовать в пределах 12 месяцев после приобретения. Хранить в заводской упаковке при температуре от 5˚С до 30˚С. |  |

ООО "РЕМТЕХ"
г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06 Сайт:  http://7640906.nm.ru/
Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

технический ПАСПОРТ характеристика

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

# TX851/0301

Однокомпонентный Грунт на Основе Растворителя

F.B.