| Thortex Poly-Tech P.U. – высокоэффективное, всепогодное износостойкое кровельное покрытие. Thortex Poly-Tech P.U. основан на уникальной смеси алифатических смол, усиленных цветоустойчивыми и химически стойкими пигментами. Система создает прочное долговечное верхнее покрытие с превосходной стойкостью к истиранию, ударам и действию ультрафиолетовых лучаей. Thortex Poly-Tech P.U. простой и удобный в работе материал и может наноситься на любые кровельные поверхности в сочетании с соответствующими грунтами, и идеально подходит для продолжительной защиты балконов, пешеходных мостиков, спортивных стадионов или других участков кровли, на которых предусмотрено постоянное пешеходное движение. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании процедуры правильного нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Все поверхности должны быть чистыми, сухими, не содержать масло, жир, рыхлый материал, стоячую воду и любых других загрязнений. Цементное молоко на бетонных поверхностях надо удалить механическими способами, например, абразивоструйной очисткой или шлифованием. Образовавшуюся пыль и продукты очистки надо полностью смести. Пористые поверхности, включая бетон, дерево, кровельный картон, асфальт, битум должны быть загрунтованы с помощью Thortex Poly-Tech F.B. Primer в соответствии с его техническим паспортом. Металлические поверхности необходимо загрунтовать Thortex Corro-Tech M.C. Primer в соответствии с прилагаемым к нему техническим паспортом. | Ранее покрытые поверхности: весь рыхлый и отслаивающийся материал надо удалить. Затем поверхности необходимо тщательно вычистить и зашлифовать, после чего загрунтовать Thortex Uni-Tech G.P. Primer в соответствии с прилагаемым к нему техническим паспортом. При затруднениях в выборе грунта обращайтесь за консультацией в технический отдел Thortex. смешивание Thortex Poly-Tech P.U. – это однокомпонентный материал и перед применением его необходимо только размешать, чтобы устранить самое незначительное разделение состава. Нанесение При наружном нанесении, если поверхность сухая и не содержит конденсата или льда, Thortex Poly-Tech P.U. можно наносить при температуре до 0(С без ограничений по точке росы и относительной влажности. Однако, Thortex Poly-Tech P.U. нельзя наносить во время дождя и снега или когда предвидятся осадки до того, как покрытие станет сухим на ощупь. Thortex Poly-Tech P.U. наносится кистью или валиком. При нанесении кистью используйте жесткие щетинные кисти хорошего качества. Thortex Poly-Tech P.U. надо наносить слоем однородной толщины. Валики, при соответствующем нанесении, должны иметь средний или длинный ворс. При этом продукт надо наносить слоем однородной толщины. СРАЗУ ЖЕ после работы все оборудование промойте универсальным очистителем Thortex Universal Cleaner. |
| --- | --- |
| Теоретическая укрывистость 4,3 м2/л при толщине сухой пленки 150 мкм. Типичные толщины пленки Влажной - 230 мкм Сухой - 150 мкм ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Сопротивление истиранию потеря 130 мг за 1000 циклов ASTM D4060 Адгезия 35 кг/см2(на бетоне) ASTM D4541 (разрушение бетона) Удлинение 200% ASTM D412 Ударное сопротивление 13,5 Дж ASTM D2794 Разрывное усилие 71,6 кг/см ASTM D624 Предел прочности при растяжении 210 кг/см2 ASTM D638 ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Poly-Tech P.U. можно безопасно использовать. В закрытых помещениях обеспечьте хорошую вентиляцию. Желательно при работе пользоваться защитными перчатками Полная информация по охране труда прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по запросу. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 5 и 20 л. Информация, приведенная здесь, предназначена только для общего руководства и не может быть использована как нормативный документ. Данная информация достоверная, но мы не несем никакой ответственности за использование данного продукта или этой информации, так как оно выполняется без контроля компании. Пользователи должны экспериментально определить пригодность данного продукта для своих конкретных задач. Детальные спецификации предоставляются компанией по запросу. |

ООО "РЕМТЕХ"
г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06  Сайт:  http://7640906.nm.ru/
Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

Отверждаемое Влагой Однокомпонентное Эластичное                 Кровельное  Покрытие на Основе Растворителя

# TX53/1299

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

технический ПАСПОРТ характеристика

| Соотношения смешивания | Поставляется готовым к применению |
| --- | --- |
| Внешний вид | Цветная вязкая жидкость |
| Высыхание и твердение |  |  |
| Время при 20˚С | Сухой на ощупь | 4 часа |
|  | Высохший до твердого состояния (возможность пешеходного перемещения) | 16 часов |
|  | Полная полимеризация | 7 дней |
| Твердый остаток по объему | 65% |
| Содержание летучих органических веществ | 290 г/л |
| Срок годности | Использовать в пределах 12 месяцев в невскрытой емкости при температуре хранения от 5˚С до 40˚С. |

P.U.