| Thortex Poly-Tech U.V. – толстослойная однокомпонентная эластомерная полиуретановая кровельная система исключительной эффективности. Этот уникальный состав включает смесь стойких к ультрафиолету отверждаемых влагой уретановых смол, в которых исключены широко распространенные недостатки для обычных отверждаемых влагой систем. Thortex Poly-Tech U.V. предназначен для применения в качестве облицовочного верхнего слоя, наносимого после Thortex Poly-Tech E.C. Сразу после нанесения застывшая пленка формирует долговечную бесшовную гидроизоляцию, абсолютно стойкую к осадкам в виде дождя и к стоячей воде. Thortex Poly-Tech U.V. – это толстослойное покрытие, наносимое в один или два слоя на горизонтальные и вертикальные поверхности. Возможность нанесения толстым слоем позволяет легко перекрывать стыки и швы. Thortex Poly-Tech U.V. – обладает превосходной стойкостью к действию температуры и ультрафиолетового излучения для всех климатических зон. Легко наносится безвоздушным распылением, кистью или валиком, быстро высыхает и легко поддается ремонту в случае повреждения. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании правильной процедуры нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Поверхности соответственно подготавливаются и покрываются системой Thortex Poly-Tech E.C. Покрытая поверхность должна быть сухой и чистой. смешивание Thortex Poly-Tech U.V. – однокомпонентный материал, кторый перед применением требуется только размешать, чтобы устранить любое незначительное разделение состава. | Нанесение Thortex Poly-Tech U.V. следует наносить прямо на подготовленную поверхность кистью или валиком. Нанесение Thortex Poly-Tech U.V. может выполняться при любых погодных условиях, кроме дождя и снега. Температура поверхности перед нанесением должна превышать точку росы не менее чем на 3(С. Thortex Poly-Tech U.V. нельзя наносить на лед. Перед нанесением поверхности не должны иметь видимой влаги, конденсата и т.п. СРАЗУ ЖЕ после работы все оборудование промойте очистителем Thortex Universal Cleaner. Теоретическая укрывистость 2 м2/л (0,5 л/м2) при толщине влажной пленки 500 мкм. Типичные толщины пленки Влажной - 500 мкм Сухой - 350 мкм Такие толщины приравниваются к расходу покрытия 0,5 л/м2 на гладкой поверхности. ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
| --- | --- |

| Срок годности | Использовать в пределах 12 месяцев после приобретения. Хранить в заводской герметичной упаковке при температуре хранения от 5˚С до 30˚С. | При нанесении необходимо обеспечить соответствующее проветривание. Полная информация по охране труда прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по запросу. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 5 и 20 л. Информация, приведенная здесь, предназначена только для общего руководства и не может быть использована как нормативный документ. Данная информация достоверная, но мы не несем никакой ответственности за использование данного продукта или этой информации, так как оно выполняется без контроля компании. Пользователи должны экспериментально определить пригодность данного продукта для своих конкретных задач. Детальные спецификации предоставляются компанией по запросу. |
| --- | --- | --- |
| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Ударное сопротивление 13,55 Дж ASTM D2794 Удлинение 280% ASTM D412 Паропроницаемость 7,4 г.мм/м2/24ч. ASTM D1653 Рахрывное усилие 35,7 кг/см ASTM D624 Предел прочности при растяжении 105 кг/см2 ASTM D638 Стойкость к ультрафиолету не подвержен влиянию ASTM G53 после 5000 часового воздействия QUV-B Адгезия при прямом отрыве 35 кг/см2(на бетоне) ASTM D4541 (разрушение бетона) ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных норм производства работ Thortex Poly-Tech U.V. можно безопасно использовать. |  |
| Thortex Poly-Tech U.V. огнеопасен и его следует содержать вдали от источников воспламенения. |  |

ООО "РЕМТЕХ"
г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06 Сайт:  http://7640906.nm.ru/
Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

технический ПАСПОРТ характеристика

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

# TX62/1002

Однокомпонентное Эластомерное Кровельное Покрытие                                   на Основе Растворителя

| Соотношения смешивания | Поставляется готовым к применению |
| --- | --- |
| Внешний вид | Вязкая светло-серая, серая, темно-серая, либо белая тиксотропная жидкость. |
| Высыхание и твердение |  |  |
| Время при 20˚С | Сухой на ощупь Сухой для ходьбы | 2-3 часа 6-8 часов |
|  | Минимальное до нанесения после-дующего слоя: | 6-8 часов |
|  | Полная полимеризация | 7 дней |
| Твердый остаток | 77% |
| Содержание летучих органических веществ | 239 г |