| Thortex Poly-Tech W.G. – высокоэффективное, гидроизолирующее покрытие, разработанное специально для нанесения его при низких температурах на большинство кровельных поверхностей, таких как асфальт, битум, минеральный картон, асбестоцемент, бетонные и металлические поверхности. Thortex Poly-Tech W.G. состоит из уникальной акриловой смолы, приобретающей эластичные свойства после полимеризации, в сочетании с инертными красителями и наполнителями. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании процедуры правильного нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Thortex Poly-Tech W.G. можно наносить только на структурно прочные участки. На плоских кровлях с крупной или средней посыпкой необходимо удалить ее до нанесения покрытия. Для удаления посыпки следует использовать механический цеп. Затем с кровли сметают вниз всю пыль и продукты очистки. Из всех трещин и швов выгребают накопившуюся грязь, после чего заделывают их своей герметизирующей мастикой для заделки швов или материалом Thortex Wall-Tech X.P.S. Вздутые места на асфальтных кровлях необходимо вырезать и также заполнить материалом Thortex Wall-Tech X.P.S. На мягких кровлях серьезные вздутия рубероида следует разрезать и приклеить. Наросший мох и лишайник необходимо счистить и обработать противогрибковым раствором Thortex Fungicidal Wash в соответствии с его техническим паспортом. Все покрываемые поверхности должны быть чистыми, сухими, и прочными, особенно это важно для металлических, глянцевых или пластиковых поверхностей. Любые масляные загрязнения и смазку необходимо смыть под высоким давлением раствором моющего средства. Асфальт, битум, кровельный картон, дерево, пористые минеральные поверхности после такой подготовки будут готовы к нанесению материала Thortex Poly-Tech W.G., не требуя при этом предварительного грунтования. Однако некоторые старые кровельные рулонные материалы с заводской посыпкой могут потребовать специальной обработки, с желательным пробным нанесением и проверкой адгезии к их поверхности. | Прочные существующие покрытия и непористые минеральные поверхности теперь необходимо загрунтовать Thortex Corro-Tech W.B. Primer в соответствии с прилагаемым к нему техническим паспортом и дать возможность ему просохнуть на протяжении не менее 6 часов при 20(С, но в холодное время – не менее 16 часов до нанесения. Металлические поверхности необходимо загрунто-вать Thortex Uni-Tech M.C. Primer в соответствии с прилагаемым к нему техническим паспортом. смешивание Thortex Poly-Tech W.G. – это однокомпонентный материал и перед применением его необходимо только размешать, чтобы устранить самое незначительное разделение состава. ПРИМЕЧАНИЕ: в отдельных очень холодных условиях Thortex Poly-Tech W.G. может потребовать разбавления. В этом случае следует добавить до 5 % растворителя Thortex 3000 Thiners и перемешать в лопастном миксере до однородного состояния. Нанесение Покрываемые поверхности должны быть чистыми, сухими и не содержать очевидной влаги, а их температура перед нанесением должна превышать точку росы не менее чем на 3(С. С помощью Thortex Poly-Tech W.G. могут быть созданы защитные системы с 10-летним минимальным сроком службы. 10-летняя система Thortex Poly-Tech W.G. – это двухслойная система, с заделанной в первый слой армирующей рогожкой Thortex C.S.M. плотностью 100 г/м2. После подготовки поверхности и при необходимости грунтования все трещины и соединения покрывают специальной клейкой лентой для перекрытия трещин Thortex Poly-Tech Bridging Tape. Затем на подготовленную поверхность кистью или валиком со средним ворсом наносят Thortex Poly-Tech W.G.. Армирующую рогожку Thortex C.S.M. раскатывают во влажный слой Thortex Poly-Tech W.G.. Если требуется, валиком со средним ворсом дополнительно наносят материал, чтобы обеспечить полную пропитку рогожки. Не наливайте материал Thortex Poly-Tech W.G. и не наносите чрезмерную его толщину. Второй слой Thortex Poly-Tech W.G. можно будет наносить не раньше, чем через 4-6 часов после нанесения первого. Минимальное время перекрытия зависит от температуры кровли и условий высыхания. Нанесение чрезмерной толщины и налимов продукта нельзя допускать. |
| --- | --- |

| СРАЗУ ЖЕ после работы все оборудование промойте универсальным очистителем Thortex Universal Cleaner. Рекомендуемые толщины пленки Первый слой Thortex Poly-Tech W.G. с заделкой рогожки может быть нанесен на гладкие поверхности при расходе 0,5 л/м2. На шероховатых поверхностях расход увеличивается до 1 л/ м2. Такого количества достаточно, чтобы увлажнить рогожку Thortex C.S.M. без наливов и чрезмерной толщины. Второй слой должен наноситься с расходом 0,5 л/м2, что соответствует толщине 225 мкм. Это соответствует диапазону толщины сухой пленки от 225 до 450 мкм. Подробные рекомендации по работе с продуктом можно запросить в техническом центре. ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Паропроницаемость 7,55х105 Перм.см ASTM Е-96 Огнестойкость превышает нормы FAA ВS476,Часть 3:1958 для упрочненных систем ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Poly-Tech W.G. можно безопасно использовать. Thortex Seal-Tech A.W. огнеопасен и его необходимо хранить вдали от источников воспламенения. При работе должно быть обеспечено соответствующее проветривание. Полная информация по охране труда прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по запросу. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 20 л. Информация, приведенная здесь, предназначена только для общего руководства и не может быть использована как нормативный документ. Данная информация достоверная, но мы не несем никакой ответственности за использование данного продукта или этой информации, так как оно выполняется без контроля компании. Пользователи должны экспериментально определить пригодность данного продукта для своих конкретных задач. Детальные спецификации предоставляются компанией по запросу. |
| --- | --- |

ООО "РЕМТЕХ"
г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06
Сайт:  http://7640906.nm.ru/
Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

Однокомпонентное Эластичное Кровельное  Покрытие                                                                 на Основе Растворителя

# TX63/0102

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

технический ПАСПОРТ характеристика

| Соотношения смешивания | Поставляется готовым к применению |
| --- | --- |
| Внешний вид | Цветная вязкая жидкость |
| Высыхание и твердение |  |  |
| Время при 20˚С | Сухой на ощупь | 30 минут |
|  | Полностью сухой | 4-6 часов |
|  | Минимальный интервал до на-несения последу-ющего слоя: | 4-6часов |
|  | Полная полимеризация | 7 дней |
| ПРИМЕЧАНИЕ | При низких температурах время высыхания и минимальный период перекрытия увеличится. |
| Твердый остаток по объему | 45% |
| Содержание летучих органических веществ | 500 г/л |
| Срок годности | Использовать в пределах 12 месяцев после приобретения. Хранить в заводской упаковке при температуре от 5˚С до 30˚С. |
| Место хранения | Для облегчения нанесения продукт перед использованием должен иметь температуру выше 10˚С. |