| Thortex Seal-Tech A.W. – высокоэффективное покрытие, предназначенное для выполнения срочных гидроизоляционных работ кровель при любых погодных условиях, и обеспечивающее водонепроницаемость ремонтируемого участка на длительный срок. Thortex Seal-Tech A.W. – обладает высокой водонепроницаемостью и атмосферостойкостью и применим для различного рода кровельных поверхностей, таких как асфальт, битум, минеральный картон, асбестоцемент, бетонные и металлические поверхности с нанесением за один раз. Thortex Seal-Tech A.W. состоит из полиакриловых и полиакрилатных смол в сочетании с обезвоживающими полимерами и добавками, смачивающими поверхность. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании правильной процедуры нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Наросшую грязь, мох и несвязный материал необходимо счистить или смести жесткой щетинной щеткой. Из всех трещин и швов выгребают накопившуюся грязь. Большие скопления стоячей воды следует вымести, а малые – можно оставить, что не повлияет на свойства Thortex Seal-Tech A.W. В зимнее время года весь лед, присутствующий на поверхности, должен быть удален. Любые масляные загрязнения и смазку необходимо стереть универсальным очистителем Thortex Universal Cleaner или раствором моющего средства. | смешивание Thortex Seal-Tech A.W. – это однокомпонентный материал и перед применением его необходимо только размешать, чтобы устранить самое незначительное разделение состава. Нанесение Thortex Seal-Tech A.W. наносится прямо на подложку и грунтование обычно не требуется. Нанесение может выполняться щеткой или резиновой шваброй. На шероховатых и покрытых трещинами поверхностях лучше всего продукт наносить в пунктирной манере. Thortex Seal-Tech A.W. можно наносить при любых погодных условиях, в том числе и во время дождя, даже при температурах до 0°C. Thortex Seal-Tech A.W. нельзя наносить на лед. СРАЗУ ЖЕ после работы все оборудование промойте универсальным очистителем Thortex Universal Cleaner Теоретическая укрывистость 1,12 м2 /кг (0,89 кг/ м2 ) при Толщине Сухой Пленки 500 мкм. Рекомендуемые толщины пленки Влажной 750 мкм Сухой 500 мкм Подробные рекомендации по работе с продуктом можно запросить в техническом центре. |
| --- | --- |

| ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Сопротивление растяжению 25 кг/см2 ASTM D412 Прочность на отрыв 12 кг/см ASTM D624 Паропроницаемость 2,73х10-5 Перм.см ASTM Е96 | ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Seal-Tech A.W. можно безопасно использовать. Thortex Seal-Tech A.W. огнеопасен и его необходимо хранить вдали от источников воспламенения. Полная информация по охране труда прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по запросу. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по1 кг, 5 кг и 20 кг. |
| --- | --- |
|  | Информация, приведенная здесь, предназначена только для общего руководства и не может быть использована как нормативный документ. Данная информация достоверная, но мы не несем никакой ответственности за использование данного продукта или этой информации, так как оно выполняется без контроля компании. Пользователи должны экспериментально определить пригодность данного продукта для своих конкретных задач. Детальные спецификации предоставляются компанией по запросу. |

ООО "РЕМТЕХ"
г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06
Сайт:  http://7640906.nm.ru/
Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

| Соотношения смешивания | Поставляется готовым к применению |
| --- | --- |
| Внешний вид | Цветная вязкая тиксотропная жидкость |
| Высыхание и твердение |  |  |
| Время при 20˚С | Сухой на ощупь | 4-6 часов |
|  | Возможность перемещения | 24 часа |
|  | Высохший до нанесения последующего слоя: минимальное | 4-6часов |
|  | максимальное | Неограниченно при сохранении поверхности чистой |
| Твердый остаток по объему | 65% |
| Содержание летучих органических веществ | 312 г/л |
| Срок годности | Использовать в пределах 5 лет после приобретения. Хранить в заводской упаковке при температуре от 5˚С до 30˚С. |

Однокомпонентное Акриловое  Покрытие                                                                 на Основе Растворителя

# TX54/0102

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

технический ПАСПОРТ характеристика