| Thortex Seal-Tech S.S. – высокоэффективный синтетический эластомерный состав, предназначен-ный для чеканки компенсационных швов и для других целей на предприятиях пищевой промышленности. Продукт может также использоваться как ремонтный или облицовочный материал для резиновых и других поверхностей. Thortex Seal-Tech S.S. основан на сложной смеси безопасных для пищевых продуктов полиолов в сочетании с аминовыми катализаторами. В результате получается материал с исключительной эластичностью и долговечностью, сочетающейся с превосходной химической, абразивной и ударной стойкостью. Thortex Seal-Tech S.S. обладает высоким уровнем сопротивления отрыву и удлинения, имеет превосходную адгезию к металлу, резине, большинству пластмасс и к цементным поверхностям, что делает этот материал универсальным для применения на большинстве различных типов поверхностей. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании правильной процедуры нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Все поверхности должны быть чистыми, сухими, и свободными от любых загрязнений. Весь отслаивающийся материал должен быть вырублен зубилом или счищен абразивным инструментом. Масло и смазку следует удалить универсальным очистителем Thortex Universal Cleaner. По возможности, перед нанесением грунта Thortex Flexi-Tech Primer, поверхности необходимо обработать наждачным кругом. ГРУНТОВАНИЕ Перед применением состава Thortex Seal-Tech S.S. все поверхности следует загрунтовать Thortex Flexi-Tech Primer. Thortex Flexi-Tech Primer поставляется готовым к применению и должен наносится равномерным тонким слоем при помощи мягкой щетинной щётки, избегая залива поверхности грунтом. | Перед нанесением Thortex Seal-Tech S.S. грунтовочному слою нужно позволить просохнуть не менее 1 часа и не более 8 часов при 20°C. СМЕШИВАНИЕ Thortex Seal-Tech S.S. – поставляется в виде двухкомпонентной пасты или жидкости, которые перед применением необходимо смешать. Thortex Seal-Tech S.S. Паста: Компоненты основы и активатора опрокиньте на чистую поверхность и тщательно перемешайте до получения однородной массы, пока не исчезнут в ней полосы. Thortex Seal-Tech S.S. Жидкость: Содержимое компонента активатора добавьте к компоненту основы, непрерывно размешивая до получения вязкой жидкости без полос. Чрезвычайно важно, чтобы оба вида были тщательно перемешаны, и даже если материал будет выглядеть смешанным, необходимо продолжать его мешать, чтобы быть уверенным, что не осталось несмешанного материала. Приготовленный материал следует использовать в пределах 10 минут (жидкость) или 20 минут (паста) при температуре смешивания 20°C. НАНЕСЕНИЕ Thortex Seal-Tech S.S. Паста: Приготовленный материал можно либо загрузить в патрон строительно-монтажного пистолета, либо поместить в полиэтиленовый пакет с отрезанным углом, а затем этот состав может быть выдавлен в предназначенное место. Деформационный шов может быть также заполнен этим материалом при помощи замазочного ножа. Thortex Seal-Tech S.S. Жидкость: Замешанный материал выливается прямо в подготовленный деформационный шов. Избыточный материал Thortex Seal-Tech S.S. должен быть удален до начала его схватывания После использования все оборудование немедленно промойте очистителем Thortex Universal Cleaner. |
| --- | --- |

| Теоретическая укрывистость Одним 500 г комплектом заполняется шов размером 6 мм х 12,5 мм длиной 5,8 м. Плотность 1125 кг/м 3 ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Удлинение 400 % ASTM D 790 Твёрдость по Шору (А) 75 ASTM D2240 Сопротивление усадке 12 мм (Seal-Tech S.S. Паста) Прочность на отрыв 35 кг/см ASTM D624 Предел прочности при растяжении 80 кг/см2 ASTM D412 ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Seal-Tech S.S. можно безопасно использовать. Грунт Thortex Flexi-Tech Primer – высоко огнеопасное вещество, хранить далеко от источников воспламенения. Полная информация по охране труда либо прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по требованию. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 0,500 кг и 1 кг. Информация, приведенная здесь, предназначена только для общего руководства и не может быть использована как нормативный документ. Данная информация достоверная, но мы не несем никакой ответственности за использование данного продукта или этой информации, так как оно выполняется без контроля компании. Пользователи должны экспериментально определить пригодность данного продукта для своих конкретных задач. Детальные спецификации предоставляются компанией по запросу. |
| --- | --- |
| Соотношения смешивания | Основа | Активатор |  |  |
| Жидкость | 8 | 1 | По объему |  |
| Паста | 7 | 1 | По объему |  |
| Внешний вид | Основа | Прозрачная |  |
|  | Активатор | Цветная жидкость или паста |  |
| Высыхание и твердение | Жидкость | Паста |  |
| Время при 20˚С | Время использования | 10 мин. | 20 мин. |  |
|  | Начало схватывания | 20 мин. | 2 часа |  |
|  | Образование твердой пленки | 2 часа | 16 час. |  |
|  | Набор полной прочности | 3 дня | 3 дня |  |
| Твердый остаток по объему 100 % Содержание летучих органических веществ нет Срок годности Не менее 12 мес. со дня приобретения в заводской герметичной упаковке при температуре хранения от 5˚С до 30˚С |  |

ООО "РЕМТЕХ"
г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06
Сайт:  http://7640906.nm.ru/
Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

технический ПАСПОРТ

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

# TX40/41/0299

Двухкомпонентный Эластомерный Состав,

не содержащий Растворитель