| Thortex Therma-Tech R.G. – высокоэффективное, полимерное покрытие, создающее солнцеотражающую систему для всех типов конструкций кровли. Thortex Therma-Tech R.G. состоит из сложной смеси полиакрилатных смол и алифатических углеводородных полимеров, усиленных солнцезащитными частицами и упрочнителями. В покрытии такого состава оптимально сочетаются свойства теплового отражения, адгезии, и долговечности. Thortex Therma-Tech R.G. – обладает высокой атмосферостойкостью во всех климатических зонах, абсолютно не подвержен влиянию предельных уровней ультрафиолета и остается эластичным при температурах ниже -30°C. Это уникальное верхнее микропористое покрытие дает возможность дышать нижнему слою и обладает, при этом, превосходной водонепроницаемостью и атмосферной стойкостью. Является идеальной защитой поверхностей кровель, к которым в качестве основных выдвигаются требования по защите от высоких температур и уменьшению расходов энергии. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании процедуры правильного нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Thortex Therma-Tech R.G. может наноситься только на структурно прочные участки кровли. На плоских крышах посыпку из крупной или средних размеров крошки перед нанесением материала необходимо удалить. Посыпку сбивают механическим цепом, после чего, с обработанного участка сметают всю мелочь и пыль. На асфальтных кровлях участки с неплотным контактом вырезаются, а образовавшиеся пустоты заполняются полимербетонной стяжкой. На мягких кровлях серьезные пузыри рассекают и приклеивают. Те участки, на которых прорастали мох или лишайник, счищаются и обрабатываются противогрибковой жидкостью Thortex Fungicidal Wash согласно инструкции. Все подлежащие защите участки, должны быть чисты, сухи и прочны, особенно это важно для металлических, стеклянных и пластмассовых поверхностей. На широкие соединения (типа соединений на крышах из волнистых материалов или плохо прилегающих отливов) или на участки, где могут ожидаться чрезмерные смещения (таких как соединения разжелобка) желательно наложить специальную клейкую ленту для перекрытия трещин Thortex Poly-Tech Bridging Tape. Чтобы наложить Thortex | Poly-Tech Bridging, достаточно снять защитную пленку и крепко прижать, повторяя, насколько возможно, контур соединения. Под конец убедитесь, что края Thortex Poly-Tech Bridging плотно пристают к поверхности кровли. ГРУНТОВАНИЕ Битумные и пористые поверхности: необходимо обработать грунтом Thortex Poly-Tech BP Primer. Грунт Thortex Poly-Tech B.P. Primer. поставляется готовым к применению и не требует смешивания, однако перед его использованием желательно взболтать емкость, чтобы получить нужную консистенцию. Детальная информация по применению приведена в техническом паспорте на продукт Thortex Poly-Tech B.P. Primer. Стеклянные, ранее окрашенные и непористые минеральные поверхности: поверхности необходимо загрунтовать грунтом Thortex Uni-Tech G.P. Primer. Детальная информация по применению приведена в техническом паспорте на продукт Thortex Poly-Tech G.P. Primer. Металлические поверхности: поверхности необходимо загрунтовать грунтом Thortex Uni-Tech M.C. Primer. Детальная информация по применению приведена в технических паспортах на продукты Thortex Uni-Tech M.C. Primer. смешивание Thortex Therma-Tech R.G. поставляется готовым к применению, и смешивать его не требуется. Однако, перед применением его необходимо размешать, чтобы устранить самое незначительное разделение смеси. Нанесение Thortex Therma-Tech R.G. нельзя наносить при температуре ниже 5°C, во время дождя или когда осадки ожидаются, а также когда влажность превышает 85%. Зимой после полудня следует внимательно следить за первым появлением конденсата и сразу же необходимо прекращать нанесение Thortex Therma-Tech R.G. Загрунтованные поверхности должны быть хорошо вычищены и просушены перед нанесением Thortex Therma-Tech R.G. Thortex Therma-Tech R.G. наносится кистью, валиком или распылением. Используйте кисти хорошего качества и наносите Thortex Therma-Tech R.G. равномерным слоем, обеспечивая полное смачивание загрунтованной поверхности. Валик должен иметь средний или длинный ворс. |
| --- | --- |

| Для нанесения распылением необходимо использовать мощные установки безвоздушного распыления с минимальным коэффициентом накачки – 45:1 и давлением распыла не ниже 210 кг/см2 (21,5 МПа). Минимальный размер используемого сопла 0,025’’, при этом Thortex Therma-Tech R.G. надо растворить чистой водой до 10%. В идеале второй слой Thortex Therma-Tech R.G. должен наноситься в пределах 2-4 часов после нанесения первого. Время перекрытия слоя будет зависеть от температуры и условий высыхания. Если период между перекрытием слоев увеличивается, то прежде чем нанести второй слой, первый необходимо очистить от грязи и других загрязнений. Если обеспечить поверхность чистой, то максимальное время высыхания нижнего слоя до его перекрытия не ограничено. Полное время высыхания системы Thortex Therma-Tech R.G. будет зависеть от температуры, влажности и движения воздуха. При нормальных условиях и при хорошей подвижности воздуха система в завершенном виде будет непромокаемой в пределах 30 минут после полного нанесения и через 2 часа уже будет полностью водостойкой. При более низких температурах и большей влажности это время увеличится. СРАЗУ ЖЕ после работы все оборудование промойте чистой водой. Теоретическая укрывистость 4 м2 /л (0,25 л/ м2 ) при Толщине Сухой Пленки 150 мкм. Рекомендуемые толщины пленки Влажной 250 мкм Сухой 150 мкм Подробные рекомендации по работе с продуктом можно запросить в техническом центре. ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | Твердый остаток по объему | 60% |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание летучих органических веществ | Нет |
|  | Срок годности | Использовать в пределах 12 месяцев после приобретения. Хранить в заводской упаковке при температуре от 5˚С до 30˚С. ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА. |
|  | Контакт с пищевыми продуктами | Одобрен USDA для случайного контакта с пищевыми продуктами. |
|  | ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Удлинение 150 % ASTM D412 Коэффициент поглощения 0,16 солнечной радиации ASTM Е903 Прочность на отрыв 10 Н/мм ASTM D624 Сопротивление растяжению 3 Н/мм2 ASTM D412 Теплопроводность 0,056 Вт/м.°C ASTM D5470 Паропроницаемость 1х10-4 Перм.см (3,5 г.мм/м2/24 часа) ASTM Е96-95 при 25°C |
|  | ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Therma-Tech R.G. можно безопасно использовать. Необходимо надевать защитные перчатки. При нанесении распылением следует использовать респираторы. Полная информация по охране труда прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по запросу. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 20 л. |
|  | Информация, приведенная здесь, предназначена только для общего руководства и не может быть использована как нормативный документ. Данная информация достоверная, но мы не несем никакой ответственности за использование данного продукта или этой информации, так как оно выполняется без контроля компании. Пользователи должны экспериментально определить пригодность данного продукта для своих конкретных задач. Детальные спецификации предоставляются компанией по запросу. |

ООО "РЕМТЕХ"
г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06
Сайт:  http://7640906.nm.ru/
Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

технический ПАСПОРТ характеристика

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

# TX600/1201

Однокомпонентное Водонепроницаемое Покрытие                                            на Водной Основе

| Соотношения смешивания | Поставляется готовым к применению |
| --- | --- |
| Внешний вид | Цветная тиксотропная жидкость |
| Высыхание и твердение |  |  |
| Время при 20˚С | Сухой на ощупь Высохший до нанесения после-дующего слоя: минимальное максимальное | 30 минут 2-4 часа не ограничено, пока поверхность чиста |
|  | Водонепроницаемый | 30 минут |
|  | Водостойкий | 2 часа |
| Все вышеперечисленное время приведено для нормальных безветренных условий. В ветреную погоду это время уменьшится, а в условиях влажности – повысится. |