| Thortex Timba-Tech – высокоэффективная система для ремонта деревянных изделий, специально разработанная для ремонта и восстановления всех типов древесины. Thortex Timba-Tech основан на жидких активных полимерных смолах, усиленных древесными волокнами в большом процентном содержании. Это дает возможность получить ремонтный состав, подходящий по прочности, и универсальный для различных поверхностей древесины плотных лиственных пород в сочетании с превосходной эластичностью и ударной стойкостью. Thortex Timba-Tech обладает отличной адгезией к различным поверхностям древесины в сочетании с превосходной конструктивной прочностью. Изменяя соотношение смешивания, можно получать различные по консистенции составы от жидкого до пастообразного. Thortex Timba-Tech можно сверлить, пилить, строгать, шлифовать, благодаря чему он идеален для применения на деревянных конструкциях из мягких и твердых пород перед их обработкой. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании процедуры правильного нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Деревянные поверхности должны быть чистыми, прочными и не иметь загрязнений. Весь рыхлый или гнилой материал следует удалить. Отслаивающуюся краску или лак надо содрать, а крепкое лакокрасочное покрытие – тщательно зашкурить для образования хорошей адгезионной способности. смешивание Thortex Timba-Tech – это двухкомпонентный материал, состоящий из основы и активатора, которые перед использованием необходимо вместе смешать. Thortex Timba-Tech необходимо смешивать и накладывать небольшими порциями. Основа и активатор вступают в реакцию, создавая затвердевающий материал практически в любых соотношениях смешивания, чем обеспечивается консистенция смеси в виде жидкости или пасты. Чтобы получить для ремонтных работ пасту примерно три части жидкого компонента к двум частям порошка по весу обеспечат оптимальный результат. Thortex Timba-Tech в процессе использования можно слегка подкрасить, чтобы соответствовать большинству типов древесины. Система совместима с большинством выпускаемых красителей и пигментов, добавление которых от 2% до 5% обычно обеспечивает требуемый цвет. | Пигменты/красители надо добавлять в активатор Thortex Timba-Tech перед смешиванием его с основой. Если надо выполнить подкрашивание, рекомендуется замешать очень малое количество смеси, чтобы подобрать приемлемый оттенок. Замешанный состав необходимо использовать в пределах 6 минут после смешивания при 20°C. Нанесение Как только замесили Thortex Timba-Tech, сразу же нанесите его на подготовленный участок шпателем или замазочным ножом. Замешанный материл, плотно вдавливая, распределите по всему участку, следя за тем, чтобы не был захвачен воздух, поскольку при окончательной отделке это может быть причиной появления воздушных раковин. Верхний слой надо оставить немного выше прилегающей поверхности. Чем точнее завершите ремонт по размеру и форме, тем значительней сократите время последующей шлифовки. В некоторых ремонтах требуется, чтобы Thortex Timba-Tech не приклеился к смежным поверхностям. Такие участи необходимо обработать разделительным средством Thortex Release Agent. При использовании Thortex Timba-Tech совместно с Thortex Flexi-Tech 80 F.G. возможно восстанав-ливать старинную резьбу по дереву. Thortex Flexi-Tech 80 F.G. используется для получения эластичной формы путем ее отливки вокруг резного орнамента, предварительно обработанного разделительным средством Thortex Release Agent, позволяющим форме легко отделяться после схватывания Thortex Flexi-Tech 80 F.G. Получив форму, внутренние ее поверхности покрывают разделительным средством Thortex Release Agent. Теперь можно приготовить жидкую смесь Thortex Timba-Tech и залить ее в форму. Через 30 минут форму можно снять. Восстановлен-ная резьба получена. СРАЗУ ЖЕ после работы все оборудование промойте универсальным очистителем Thortex Universal Cleaner. Плотность 1410 кг/м3. Подробные рекомендации по работе с продуктом можно запросить в техническом центре. |
| --- | --- |

| ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Сопротивление сжатию 700 кг/см2 ASTM D695 Сопротивление изгибу 245 кг/см2 ASTM D790 Сопротивление удару 5 Дж ASTM D2794 Объемное сопротивление 2,0х1014 Ом.см ASTM D257 Электрическая прочность 10,5 кВ/мм ASTM D149 ОХРАНА ТРУДА При условии соблюдения обычных правил производства работ Thortex Timba-Tech можно безопасно использовать. Во время работы желательно пользоваться защитными перчатками. Полная информация по охране труда прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по запросу. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 2 кг и 10 кг. | Информация, приведенная здесь, предназначена только для общего руководства и не может быть использована как нормативный документ. Данная информация достоверная, но мы не несем никакой ответственности за использование данного продукта или этой информации, так как оно выполняется без контроля компании. Пользователи должны экспериментально определить пригодность данного продукта для своих конкретных задач. Детальные спецификации предоставляются компанией по запросу. |
| --- | --- |

ООО "РЕМТЕХ"
г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06
Сайт:  http://7640906.nm.ru/
Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

Двухкомпонентный,  Усиленный Волокнами

Состав для Ремонта Деревянных изделий

# TX64/0302

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

технический ПАСПОРТ характеристика

| Высыхание и твердение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время при 20˚С | Время использования | 6 минут |
|  | Возможность шлифования | 20 минут |
|  | Полная твердость | 40 минут |
| Твердый остаток по объему | 100% |
| Содержание летучих органических веществ | Нет |  |
| Срок годности | Использовать в пределах 5 лет после приобретения. Хранить в заводской герметичной упаковке при температуре хранения от 5˚С до 30˚С. |

| Соотношения смешивания | Как поставляется |
| --- | --- |
| Внешний вид | Основа | Порошок цвета охры |
|  | Активатор | Бледно желтая жидкость |

TIMBA-TECH