| Thortex Wall-Tech C.W.C. – высокоэффективный полимерцементный состав, создающий изолирующий слой, защищающий от воздействия подземных вод. Thortex Wall-Tech C.W.C. основывается на особой смеси кремнеземов, цементов и полимеров, требующей для получения превосходного гидроизолирующего состава только добавления воды. Эта уникальная смесь в мелких усадочных трещинах и капиллярах бетона формирует нерастворимые кристаллические комплексные соединения, создавая непроницаемый водостойкий слой, способный противостоять гидростатическому давлению до 7 кг/см2. Thortex Wall-Tech C.W.C. требует минимальной подготовки поверхности и является идеальным средством для герметизации внутренних бетонных стен отстойников, подвалов, погребов и других подземных бетонных конструкций. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании правильной процедуры нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Всю грязь и несвязный материал необходимо удалить. Рыхлый и потрескавшийся бетон следует зачистить до плотного основания. Масло и жировые загрязнения нужно удалить паром с моющим средством или смыть водой под давлением. | СМЕШИВАНИЕ Для нанесения кельмой: 2 л воды заливают в соответствующий смеситель, добавляют в него все содержимое одного пакета Thortex Wall-Tech C.W.C. (10 кг) и перемешивают до получения однородной массы без комков. Для нанесения кистью: 2,5 л воды заливают в соответствующий смеситель, добавляют в него все содержимое одного пакета Thortex Wall-Tech C.W.C. и перемешивают до получения однородной смеси без комков. Для распыления: 3 л чистой воды заливают в соответствующий смеситель, добавляют в него все содержимое одного пакета Thortex Wall-Tech C.W.C. и перемешивают до получения однородной смеси без комков. Нанесение Обрабатываемые поверхности должны быть влажными. Сухие участки поверхности необходимо увлажнить кистью, смоченной водой. Thortex Wall-Tech C.W.C. нельзя наносить при температурах поверхности и воздуха ниже 5°C. Нанесение кельмой: Замешанный раствор Thortex Wall-Tech C.W.C. надо распределить по поверхности на минимальную толщину слоя 2,5 мм. Затем поверхность разглаживается теркой для получения ровного слоя под последующее покрытие. |
| --- | --- |

| Нанесение распылением: Замешанный Thortex Wall-Tech C.W.C. загружается в специально разработанный питающий гравитационный бункер. Распылительная головка должна иметь отверстие диаметром 10 мм и используемое давление воздуха 3,5-4,2 кг/см2. На больших участках Thortex Wall-Tech C.W.C. наносят распылением, но только на толщину, необходимую для полного покрытия поверхности. Для подготовки поверхности к дальнейшему окрашиванию, нанесение материала после распыления завершают кистью. На небольших участках Thortex Wall-Tech C.W.C. можно нанести кельмой, а затем отделать кистью, как и в предыдущем случае. СРАЗУ ЖЕ после работы все оборудование промойте чистой водой. Теоретическая укрывистость (Примерная) Кельмой – 2 м2 на 10 кг при Толщине Сухой Пленки 2,5 мм. Распылением – 2 ,3 м2 на 10 кг при Толщине Сухой Пленки 2,5 мм. Кистью – 4,7 м2 на 10 кг при Толщине Сухой Пленки 1,5 мм. (Наносится в два слоя) Подробные рекомендации по работе с продуктом можно запросить в техническом центре. ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ОХРАНА ТРУДА Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности при работе с цементом. Пользуйтесь защитным кремом или перчатками. Полная информация по охране труда прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по запросу. УПАКОВКА Поставляется в комплекте 2 х 10 кг. Информация, приведенная здесь, предназначена только для общего руководства и не может быть использована как нормативный документ. Данная информация достоверная, но мы не несем никакой ответственности за использование данного продукта или этой информации, так как оно выполняется без контроля компании. Пользователи должны экспериментально определить пригодность данного продукта для своих конкретных задач. Детальные спецификации предоставляются компанией по запросу. |
| --- | --- |

ООО "РЕМТЕХ"
г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06
Сайт:  http://7640906.nm.ru/
Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

технический ПАСПОРТ характеристика

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

# TX823/0603

Цементный Гидроизоляционный Состав

| Высыхание и твердение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время при 20˚С | Время использования | 20 минут |
|  | Сухой на ощупь | 20 минут |
|  | Высыхание до твердого состояния | 2 часа |
|  | Минимальное время высыхания до нанесе-ния последующего слоя | 3 дня |
| Срок годности | Использовать в пределах 12 месяцев после приобретения. Хранить в заводской упаковке при температуре от 5˚С до 30˚С. |

| Соотношения смешивания | См. подробности по нанесению |
| --- | --- |
| Внешний вид | Серый порошок цвета бетона |