| Thortex Wall-Tech L.W. – высокоэффективный эпоксидный раствор, предназначенный для применения в качестве легкого ремонтного состава на поврежденных бетонных и минеральных вертикальных и потолочных поверхностях. Thortex Wall-Tech L.W. состоит из не содержащей растворитель смеси эпоксидных смол и полиамино-аминных добавок. В его состав входит специальная, особо подобранная, укрепляющая смесь кварцевых минералов и легких заполнителей, обеспечивающая оптимальные свойства: укрывистость (способность к нанесению), наложение состава слоями, толщина наносимого слоя и эксплуатационные качества, наряду с высоким уровнем адгезии, и физических параметров. Thortex Wall-Tech L.W. – это ремонтная система для каменных и бетонных стен, простая и безопасная в применении, не дающая осадку и не изменяющаяся в объеме. Она исключает необходимость применения опалубки или многослойного нанесения материала и является идеальным средством для ремонта участков, на которых произошли обширные разрушения или сколы, требующие полного ремонта. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании правильной процедуры нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Поверхности, подлежащие ремонту раствором Thortex Wall-Tech L.W., должны быть чисты, сухи, и не содержать загрязнений. Весь обвисший, отколовшийся и эродированный бетон или каменная кладка должны быть удалены. Любые участки оголенных арматурных стержней следует загрунтовать составом Thortex Corro-Tech G.P. Прежде чем выполнить любой вид ремонта, с поверхности необходимо снять все имеющиеся покрытия. Если это не сделать, то адгезия будет такой же, как и адгезия существующего покрытия. Тщательна очистка и создание шероховатой поверхности, на которую будет наноситься Thortex Wall-Tech L.W. – это обязательное условие для успешного выполнения ремонта. При абразивной зачистке поверхностей образуется пыль, которую перед началом нанесения раствора необходимо убрать пылесосом. ГРУНТОВАНИЕ Чтобы раствор как можно глубже проник в основу и имел максимальную адгезию, ремонтируемый участок необходимо загрунтовать грунтом Thortex Wall-Tech L.W. Primer. Thortex Wall-Tech L.W. Primer состоит из компонентов основы и активатора. Содержимое активатора добавьте в емкость с основой. Тщательно перемешайте их до получения однородной массы. Если требуется небольшое количество грунта, компоненты Thortex Wall-Tech L.W. Primer могут быть смешаны в пропорции 2 части основы к 1 части активатора. | Грунт наносят сразу же после приготовления, втирая его жесткой щетинной кистью в подготовленную поверхность, чтобы она максимально пропиталась. Как правило, норма расхода грунта Thortex Wall-Tech L.W. Primer составляет 0,37 м2 на 100 г продукта. Thortex Wall-Tech L.W. Primer используется как связующий слой, и он не должен быть сухим, как и не допустима чрезмерная толщина грунта. Для получения оптимальных результатов на высохшие участки повторно нанесите грунт. СМЕШИВАНИЕ Thortex Wall-Tech L.W. – это трехкомпонентный материал, состоящий из основы, активатора и заполнителя. Из внешнего контейнера нужно извлечь заполнитель. Залейте в этот контейнер компоненты основы и активатора, и тщательно перемешайте их до получения однородной смеси. Сразу же после этого в полученную смесь добавляют необходимое количество заполнителя Thortex Wall-Tech L.W., чтобы получить раствор требуемой консистенции. Состав в полном объеме тщательно перемешивается в течение 2-3 минут до образования однородной массы. При длительном ручном размешивании или при использовании механического миксера, раствор получается более редким. Если требуется небольшое количество раствора Thortex Wall-Tech L.W., следует смешать 2 весовые части основы и 1 весовую часть активатора. ПРИМЕЧАНИЕ: Иногда для применения требуется более редкий раствор, тогда в смесь можно заложить меньшее количество заполнителя. НАНЕСЕНИЕ Замешанный раствор Thortex Wall-Tech L.W. наносится на свежезагрунтованные участки кельмой или теркой, пока грунт остается еще липким. На высохшие участки повторно нанесите грунт. Материал необходимо плотно вдавить и равномерно распределить по поверхности и затем загладить стальной кельмой или теркой. ПРИМЕЧАНИЕ: Вместо использования кельмы или терки, замешанный материал можно, вдавить руками в требуемое место, надев предварительно защитные перчатки. На вертикальных поверхностях максимальная толщина слоя, которая может быть достигнута без сползания материала, составляет 100 мм. При нанесении на толщину 6 мм норма покрытия одной 5 кг упаковки Thortex Wall-Tech L.W. составляет 0,9 м2. |
| --- | --- |
| Thortex Wall-Tech L.W. может наноситься просто на потолочные поверхности, без применения опалубки. ПРИМЕЧАНИЕ: минимальная температура нанесения 5°С. Иногда при ремонтах имеются смежные поверхности, к которым не должен пристать раствор Thortex Wall-Tech L.W. Обработав такие поверхности разделяющим средством Thortex Release Agent перед нанесением раствора Thortex Wall-Tech L.W., после его схватывания, он легко отделяется. СРАЗУ ЖЕ после работы все оборудование промойте очистителем Thortex Universal Cleaner. Плотность 925 кг/м 3 Подробные рекомендации по работе с продуктом можно запросить в техническом центре. ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | Информация, приведенная здесь, предназначена только для общего руководства и не может быть использована как нормативный документ. Данная информация достоверная, но мы не несем никакой ответственности за использование данного продукта или этой информации, так как оно выполняется без контроля компании. Пользователи должны экспериментально определить пригодность данного продукта для своих конкретных задач. Детальные спецификации предоставляются компанией по запросу. |
| Соотношения смешивания | Смешиваются все поставляемые компоненты |  |
| Внешний вид | Грунт–основа | Прозрачная бледно-палевая жидкость |  |
|  | Грунт–активатор | Прозрачная жидкость янтарного цвета |  |
|  | ОСНОВА | Прозрачная бледно-палевая жидкость |  |
|  | АКТИВАТОР | Прозрачная жидкость янтарного цвета |  |
|  | ЗАПОЛНИТЕЛЬ | Светло-коричневый гранулированный порошок |  |
| Высыхание и твердение | Wall-Tech L.W. Primer |  |
| Время при 20˚С | Время использования | 30 минут |  |
|  | Максимальное время нане-сения последующего слоя | 3,5 часа |  |
|  | Wall-Tech L.W. Время использования | 70 мин. |  |
|  | Пешеходное движение | 8 часов |  |
|  | Набор полной твердости | 24 часа |  |
|  | Максимальное время нане-сения последующего слоя | 24 часа |  |
|  | Полная полимеризация | 7 дней |  |
| Твердый остаток по объему | 100% |  |
| Содержание летучих органических веществ | Нет |  |

ООО "РЕМТЕХ"
г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06
Сайт:  http://7640906.nm.ru/
Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

Легкий Трехкомпонентный Эпоксидный Раствор,                              Не содержащий Растворитель

# TX805/1002

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

технический ПАСПОРТ характеристика