| Thortex Wall-Tech R.G. – высокоэффективный полимерцементный быстросхватывающийся ремонтный состав, разработанный специально для герметизации от воздействия активных и напорных вод, а также поступление воды через трещины и стыки в бетоне. Формула Thortex Wall-Tech R.G. включает специальную смесь цементов и полимеров, в которую надо добавить только воду, чтобы получить мгновенно схватывающийся раствор с исключительной конструктивной прочностью. Thortex Wall-Tech R.G. – безусадочный, не окисляющийся раствор, хорошо схватывающийся в воде и простой в нанесении, не требующий специальных навыков и оборудования. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании правильной процедуры нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Все трещины и стыки нужно раскрыть по ширине не менее 20 мм. В идеале их стенки следует подрезать с обратным уклоном. Глубина такой штрабы должна быть как минимум 25 мм. После выполнения этих работ из подготавливаемого участка все образовавшиеся остатки необходимо убрать. | СМЕШИВАНИЕ Замешивать требуется только такое количество материала, которое может быть использовано за время, не превышающее срок его годности после смешивания. 4 объема Thortex Wall-Tech R.G. смешайте с 1 объемом воды и тщательно перемешайте до получения однородной пластичной массы без комков. (Всегда добавляйте Thortex Wall-Tech R.G. в воду, размешивая состав). Thortex Wall-Tech R.G. начнет затвердевать примерно через 1 минуту после приготовления. Нанесение Замешанный Thortex Wall-Tech R.G. нужно вдавить в стык или трещину и загладить кельмой. Заполнение следует начинать сверху стыка или трещины. Если давление воды высокое, заполнение раствором Thortex Wall-Tech R.G. необходимо выполнять в направлении к точке самого высокого давления, и в этом месте раствор нужно придержать кельмой или рукой пока он не застынет. НЕ снимите руку или кельму преждевременно. СРАЗУ ЖЕ после работы все оборудование промойте водой. Плотность 1820 кг/м 3 Подробные рекомендации по работе с продуктом можно запросить в техническом центре. |
| --- | --- |

| ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОХРАНА ТРУДА Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности при работе с цементом. Пользуйтесь защитным кремом или перчатками. Полная информация по охране труда прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по запросу. УПАКОВКА Обычно поставляется 2 х 10 кг. | Информация, приведенная здесь, предназначена только для общего руководства и не может быть использована как нормативный документ. Данная информация достоверная, но мы не несем никакой ответственности за использование данного продукта или этой информации, так как оно выполняется без контроля компании. Пользователи должны экспериментально определить пригодность данного продукта для своих конкретных задач. Детальные спецификации предоставляются компанией по запросу. |
| --- | --- |

ООО "РЕМТЕХ"
г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06
Сайт:  http://7640906.nm.ru/
Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

технический ПАСПОРТ характеристика

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

# TX822/0102

Однокомпонентный Быстросхватывающийся

Цементный Раствор

| Высыхание и твердение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время при 20˚С | Время использования | 1 минута |
|  | Сухой на ощупь | 1,5 минут (приблизительно) |
|  | Высыхание до твердого состояния | 2 минуты (приблизительно) |
|  | Полное затвердение | 7 дней (приблизительно) |
| Содержание летучих органических веществ | Нет |
| Срок годности | Использовать в пределах 12 месяцев после приобретения. Хранить в заводской упаковке при температуре от 5˚С до 30˚С. |

| Соотношения смешивания | 4 части Thortex Wall-Tech R.G. к 1 части воды по объему |
| --- | --- |
| Внешний вид | Серый порошок цвета бетона |