| Thortex Wall-Tech X.P.S. – высокоэффективный полимерцементный быстросхватывающийся ремонтный раствор, специально разработанный в качестве экономически эффективного средства для ремонта вертикальных и потолочных цементных и каменных поверхностей. Состав Thortex Wall-Tech X.P.S. состоит из специальной смеси цементов и полимеров, требующих для получения раствора добавления только воды. Полученная ремонтная смесь обладает физическими свойствами, превосходящими свойства обычных цементных штукатурок. Thortex Wall-Tech X.P.S. – простой и удобный в работе продукт, идеально подходящий для условий, когда прочность не является основным требованием. Может наносится в один прием толщиной до 20 мм на вертикальные и потолочные поверхности. Прежде чем приступить к применению продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией и убедитесь в полном понимании процедуры правильного нанесения продукта. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Всю пыль и рыхлый/хрупкий материал надо удалить, а углубления на поверхности – расширить до прочной кромки. Все ржавые арматурные стержни следует полностью обнажить и обработать антикоррозийной системой Thortex Anti-Corrosive. смешивание Если необходимо развести всю упаковку Thortex Wall-Tech X.P.S., влейте 1,75 л чистой воды в подходящий смеситель, добавьте в него 5 кг пакет сухой смеси Thortex Wall-Tech X.P.S. и хорошо перемешайте ее до получения однородной массы, без комков. | Если требуется меньше раствора, чем в упаковке, примерно 4 объемных части Thortex Wall-Tech X.P.S. добавьте к одной объемной части воды и перемешайте, пока не получится масса однородной консистенции. Нанесение Подлежащие ремонту поверхности слегка смочите водой с помощью кисти, или же на пористые поверхности нанесите кистью жидкий раствор, состоящий из 1 части по объему Thortex Wall-Tech X.P.S. и 1 части воды. На загрунтованные участки, пока они остаются еще влажными, кельмой или теркой наносится приготовленный раствор Thortex Wall-Tech X.P.S., при этом смесь необходимо крепко вдавливать в поверхность. Если толщина штукатурки должна превышать 20 мм, потребуется многослойное нанесение материала, при этом каждый раз перед нанесением следующего слоя поверхность необходимо смачивать. СРАЗУ ЖЕ после работы все оборудование промойте чистой водой. Теоретическая укрывистость 0,25 м2 на одну 10 кг упаковку при толщине 25 мм. Плотность 2150 кг/м 3 Подробные рекомендации по работе с продуктом можно запросить в техническом центре. |
| --- | --- |

| ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Ударное сопротивление 1,8 Дж ASTM D2794 Сухая термостойкость 135°C ASTM D2485 Адгезия прямому отрыву 35 кг/см2 – на бетоне ASTM D4541 (разрушается бетон) Предел прочности при сжатии 450 кг/см2 ASTM D 695 Предел прочности при изгибе 175 кг/см2 ASTM D 790 Истирание щеткой >10 000 циклов ASTM D2486 | ОХРАНА ТРУДА Рекомендуются обычные меры предосторожности при работе с цемент содержащими материалами. Пользуйтесь защитным кремом и перчатками. Полная информация по охране труда прилагается к поставляемому продукту, либо предоставляется по запросу. УПАКОВКА Поставляется в упаковках по 10 кг. Информация, приведенная здесь, предназначена только для общего руководства и не может быть использована как нормативный документ. Данная информация достоверная, но мы не несем никакой ответственности за использование данного продукта или этой информации, так как оно выполняется без контроля компании. Пользователи должны экспериментально определить пригодность данного продукта для своих конкретных задач. Детальные спецификации предоставляются компанией по запросу. |
| --- | --- |

ООО "РЕМТЕХ"
г. Москва, тел. (495) 764-09-06 или (985) 764-09-06
Сайт:  http://7640906.nm.ru/
Запросить дополнительную информацию можно по электронной почте: remteh@bk.ru
Консультации технического специалиста по мобильному телефону: (906) 082-27-77

# Text boxes

Однокомпонентный  Цементный Раствор

# TX807/0802

РЕМОНТНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

технический ПАСПОРТ характеристика

| Соотношения смешивания | 4 части Thortex Wall-Tech X.P.S. к 1 части воды по объему |
| --- | --- |
| Внешний вид | Серый порошок цвета бетона |

WALL-TECH X.P.S.

| Высыхание и твердение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время при 20˚С | Время использования | 20 минут |
|  | Начало схватывания | 5 часов |
|  | Полная полимеризация | 7 дней |

| Содержание летучих органических веществ | Нет |  |
| --- | --- | --- |
| Срок годности | Использовать в пределах 12 месяцев после приобретения. Хранить в заводской упаковке при температуре от 5˚С до 30˚С. |